名称：

其他名称：自动沥青含量测定仪，沥青燃烧炉

型号：HYRS-6燃烧法沥青含量测定仪

荣计达产品编号：LQ63

HYRS-6型燃烧法沥青含量测定仪本仪器根据美国沥青技术中心（NCAT）的规范（ASTMD6307、AASHTO,TP53-95BSDD250）开发研制的燃烧法沥青含量测试仪.具有环保,安全准确快捷仪器数显打印等优点

HYRS-6型燃烧法沥青含量测定仪

[产品名称] HYRS-6型燃烧法沥青含量测定仪

[产品简介] 本仪器根据美国沥青技术中心（NCAT）的规范（ASTMD6307、AASHTO、TP53-95BSDD250）开发研制的燃烧法沥青含量测试仪。具有环保，安全准确快捷仪器数显打印等优点。

主要技术参数：

燃烧法沥青含量测定仪是专业沥青检测仪器，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。燃烧法沥青含量测定仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取

燃烧法沥青含量测定仪特点：

1、燃烧炉炉体采用航天隔热材料制成，预热时间短，升温速度快，20分钟内可至标准工作温度538℃，与同类产品相比大大节约了试验时间。

2、隔热性能良好，炉体内部达到标准工作温度时，炉体外部温度低于45℃，操作安全性高，同时有效避免了高温对电子秤精度的影响。

3、具有后燃烧室二次燃烧功能，及高温过滤，排风系统，保证试验废气排放量达到环保要求。

4、仪器自动运行，易于操作，只需输入样品重量和标定系数，装入样品，按工作键，试验结束后自动打印数据。

5、软件功能强大，可同时显示沥青含量，油石比，样品损失重量，试验时间。

6、采用进口天平，保证计量准确。

燃烧法沥青含量测定仪技术参数:

1、试样重量：4500g,推荐试样重量：1000～1500g

2、天平精度：±0.1g，天平量程：10Kg

3、燃烧室尺寸：长350mm×宽440mm×高330mm

4、燃烧室最高工作温度：800℃，标准工作温度：538℃

5、自动检测测试终点，沥青含量的测试精度可达0.1%

6、试验时间：20～30分钟

7、电源：工作电压 380V±10%三相（星形），电流不大于20A

8、重量：220KG

9、燃烧法沥青含量测定仪外形尺寸：900x750x1300mm

10、功率：6KW

11、环境温度：≤35℃

12、相对湿度：≤85%