名称: CBR试验附件

其他名称：室内承载比试验附件

型号：CBR-2

荣计达产品编号：TG78

CBR试验附件是专业检测仪器，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。CBR试验附件由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

CBR试验附件主要构成：

CBR压头:1只（直径50mm） ；

CBR筒:9只（直径152mm）；

套环、底座螺栓:1套 ；

选配：垫块:1个（直径150mm）

选配：击实锤:1套（锤重4.5kg落高450mm）

现场CBR试验附件附加配件：

LQ-P浸水膨胀附件

透水板:9套

多孔底板:9套

百分表架:9套

半圆加载板:72件

百分表：9件

CBR筒:9只（直径152mm）；

单价：2300

CBR承载比试验仪使用方法:

1、打开电源开关，仪器运转，检查仪器的工作状况是否正常，检查手柄进出，转动是否正常，如一切正常可准备开始试验。

2、按《公路路面基层材料试验规程》JTJ075-85承载比试验方法制取试件。

3、测量饱水膨胀量：

A、将经过湿气养生的试件放在装有调节杆的多孔板，在板上加足够的载荷板，使试件面上的压力等于该材料层上路面的压力，

B、将试筒与多孔板一起放在水槽内（先不放水）并用拉杆将模具拉紧，安装百分表，读取初始读数。

C、向水槽内放水，使自由进到试件的顶部，在饱水期间，槽内水应保持在试件的顶面以上25mm，通常试件要泡96小时，

D、在泡水时间到时，读取百分表读数，计算膨胀量。

AV=泡水后试件高度的变化/原试件高（120mm）×100%

E、从水槽中取出试样，倒出试样上的水，静置15分钟让其排水然后卸去附加载荷和多孔板，底板及滤纸，并承重M，以计算试件的深度及密度的变化。

4、贯入试验

A、将饱和水试验终了的试件放到试验仪升降盘上，调整贯入杆与测力环对中，在贯入杆周围放置预定数量的载荷板。

B、先将贯入杆用手轮施加45N载荷，然后将测力环，测形变的百分表调整到零点。

C、加荷压人手轮，记录测力百分表某些读数（20、40…..）时的贯入量，并注意贯入量为2.5mm，能有8各以上的读数，总贯入量为2.5、50mm时的承载比：

承载比C=单位压力/7或10.5×100%

CBR试验附件符合标准：JTJ059-95《公路路基路面现场测试规程》