名称: 防水卷材测厚仪

其他名称：手持测厚仪

型号：HD-10

荣计达产品编号：FS07

防水卷材测厚仪是专业检测仪器，根据GBl8173-2000《高分子防水卷材》及GBl8242-2000《弹性体改性沥青防水卷材》GB18243-2000《塑性体改性沥青防水卷材》标准中的厚度要求精心设计制造的，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。防水卷材测厚仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，结构简单，使用方便，可随身携带，手持测量。设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

防水卷材测厚仪主要技术参数：

1、测量范围：0-10mm　；

2、上测直径：Φ10±0.05m ；

3、精 度 值：0.01mm ；

4、施加压力：0.02MPa

防水卷材测厚仪使用方法：

1、测试前先对准表的零位，并拨动操纵杆试几次，回零后再进行测试，操作时要轻提轻放，以免损坏平台，测足及仪表。

2、用手指按下操纵杆，使测足上台，将被测片材质放在平台与测足之间，轻放操纵杆此时表的读数即为被测物的厚度。每个待测尺寸至少要取5个测量值，计算5点的平均值作为该卷材的厚度并报告最小单位值。

注意事项：

1、本仪器不可卧式测量。

2、使用完毕后，用仪器罩罩好，以防尘土，防止受潮。