名称: 岩石耐崩解试验仪

其他名称：

型号:NBJ-1

荣计达产品编号：JN24

岩石耐崩解试验仪是专业检测仪器，用于测定岩石的耐用崩解指数的试验仪器，可以测试岩石由于受气候原因影响干湿交替后，可以抵抗崩解的耐久性能。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。岩石耐崩解试验仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

岩石耐崩解试验仪通过固定在设备底板上的马达，以每分钟20转的速度旋转2个鼓形试样箱。鼓形试样箱安装在涂有润滑油的轴承上，旋转时没有阻力。鼓形试样箱是采用抗腐蚀材料制成的，配有两个水槽。广泛适用于各大院校、科研所、试验中心等测定粘土类岩石和风化岩石等。

岩石耐崩解试验仪参数

1、主机功率：90W

2、转速：20转/分

3、筛筒：φ140*100mm,

4、标准筛孔孔径：2mm

5、水槽容积：150*150*120mm6、试样规格：每块40～60g，共10块， 用磨盘或砂布打磨成浑圆形

7、试件形状：大致为球形状、无棱角

8、外形尺寸：750*400*450mm、

岩石耐崩解试验仪步骤
1、选择好试件，核对试件名称及编号，填入记录表内。
2、将试件装入耐崩解试验仪的圆柱形筛筒内，在105～110℃的温度下烘干至恒量后，在干燥器内冷却至室温称量。
3、将装有试件的圆柱形筛筒放在水槽内，向水槽内注入纯水，使水位在转动轴下约20mm。圆柱形筛筒以20 r/min的转速转动10 min后，将圆柱形筛筒和残留试件在105～110℃的温度下烘干至恒量后，在干燥器内冷却至室温称量。

- 重复本条3项的程序，求得第二次循环后的圆柱形筛筒和残留试件质量。
5、必要时按3的程序进行5个循环。

- 试验过程中，水温应保持在20±2℃范围内。

- 试验结束后，应对残留试件、水的颜色和水中沉积物进行描述。根据需要,对水中沉积物进行颗粒分析、界限含水量测定和粘土矿物分析。8、称量精确至0.01g。