名称：岩石点荷载试验仪

型号：YZH-100

单价：2800.00

一、概述：

点荷载强度试验是岩石类的一个指标，可测定试样的点荷载强度以及强度指标的各向异性，即不同点载荷强度中最大与最小值之比。

该点荷载试验仪采用便携式轻巧型结构，上部采用精密导向装置，保证试验时上下压头无偏移。采用顶尖及碎块加载，故岩石破坏的压力较常规压力机所具的压力小；而且试样无需加工成规则试件，适合现场测定使用，便于进行低强度岩石的测定。加载采用油压千斤顶，双指针压力表显示试验力值（数显式点荷载仪采用精密压力传感器及测力仪表读数），能快速地测定岩石的抗拉及抗压强度。这是一种具有方便、经济、迅速优点的简单的科学测试工具，可用于煤矿、地质、水工、交通、建筑等工程作岩力学性质试验。

二、技术参数：

千斤顶最大工作压力：100KN

活塞直径：φ36mm，行程110mm

活塞面积：9.62平方厘米

荷载试件行程：80mm

最大压强值：45Mpa

正机外形尺寸：500×300×600mm

净质量：50公斤

三、图片