弹性密封胶剪切性能试验箱高低温剪切试验机

满足建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶-20℃、23℃、60℃、80℃、拉伸粘结性试验

技术参数

1、最大力:10KN、20KN、50KN

2、速度范围:1-500mm/min

3、横梁有效行程:1000mm

4、有效宽度:600mm

环境箱技术参数

1、有效容积:75L

2、外形尺寸:580x2100x1650mm宽深高)

3、工作室尺寸:330x350x650mm(宽深高)

4、温度范围:-20℃～+150℃

5、温度波动度:≤±1℃

6、温度均匀度:≤2℃

7、温度偏差:≤士2℃