名称：高低温拉力试验机

型号：GDSL-7075

一、产品简介

适用于材料在高低温恒温恒湿环境下拉伸、压缩等多项物理力学性能试验，鼠标选择操作，数据和曲线随试验过程动态显示。简单方便。适用于金属、塑料、橡胶、电子机电产品、航空航天、能源材料、医疗化工等材料在恒温恒湿环境的力学性能试验。

二、技术参数

1、最大力：10KN、20KN、50KN

2、速度范围：1-500mm/min

3、横梁有效行程：1000mm

4、有效宽度：600mm

三、环境箱技术参数

1、有效容积：75L

2、外形尺寸：580×2100×1650mm宽深高）

3、工作室尺寸：330×350×650mm（宽深高）

4、温度范围：-70℃～+150℃

5、温度波动度：≤±1℃

6、温度均匀度：≤2℃

7、温度偏差：≤±2℃

8、升降温速率：升温速率：2～3℃/min、降温速率：0.7～1℃/min

9、湿度范围：10%RH～98%RH

10、湿度波动度：≤+2%RH/-3%RH

11、湿度均匀度：≤3%RH

12、湿度偏差：≤±3%RH