名称：新标准水泥胶砂搅拌机

型号：JJ-20H    3500

一、简介

根据最新标准JC/T681(2022年新标准)以及《水泥胶砂强度检验方法(1S0法)》 GB/T17671-2021设计制造的。该产品采用彩色液晶屏，搅拌锅自动升降，设计更人性化，自动化程度更高，结构更合理，使用寿命更长，噪音更低，防护防尘，不锈钢锅叶等特点。新标准水泥胶砂强度检验方法的理想设备。

二、技术参数

- 速度参数  自转 r/min公转 r/min

低速  140±2   62±2

高速 285±3    125±3

2、搅拌叶在搅拌锅内的运动轨迹同 ISO679

3、搅拌叶宽度 135mm

4、搅拌锅容积 5L，壁厚 1.5mm

5、搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙为 3±1mm

6、电机为单相交流伺服电机，功率 750W

7、外形尺寸：长×宽×高为 550×450×840（mm）

8、净重 80kg