热压机主要针对塑料、橡胶等样品的成型，加热温度：室温-300℃或室温-500℃ ；加热板规格有180×180mm、200×200mm、300×300mm、400×400mm等多种规格可选，可以选配水冷降温装置，加热板特殊尺寸可根据客户要求来定做。

操作步骤：

1、进入压力设置菜单，将需要的压力和保压时间设置好。

2、返回操作简单。

3、设定模具的加热温度，设定好后，模具开始加热。

4、先将样品放置到上下加热板中，并加热到需要的温度。

5、按下启动按钮，设备开始加压。

6、压片机开始加压，加压到设定压力后，系统开始计时保压。

7、当保压时间结束后，系统会自动泄压。

8、松开丝杠，取出样品。

技术参数：

| 仪器型号 | JCH-600EG | JCH-600FG |
| --- | --- | --- |
| 压力范围 | 0-30T | 0-40T |
| 加压过程 | 手动加压 |
| 保压时间 | 手动泄压 |
| 温控器控温 | 室温~600.0℃ |
| 模具加热温度 | 室温~500.0℃ |
| 控温精度 | 0.1℃ |
| 隔热方式 | 进口隔热板 |
| 降温方式 | 水冷快速降温（水冷机标配） |
| 模具尺寸 | 300X300mm（M×N） | 400X400mm（M×N） |
| 主机尺寸 | 380X350X600mm（K×P×H） | 500X480X650mm（K×P×H） |
| 整机尺寸 | 700X400X600mm（L×W×H） | 850X480X650mm（L×W×H） |
| 电源 | 220V/2500W | 220V/5000W |