热压机主要针对塑料、橡胶等样品的成型，加热温度：室温-300℃或室温-500℃ ；加热板规格有180×180mm、200×200mm、300×300mm、400×400mm等多种规格可选，可以选配水冷降温装置，加热板特殊尺寸可根据客户要求来定做。

操作步骤：

1、将样品放置到模具中，旋紧丝杠；

2、打开温控器，按下SET键选择设定温度的数值，再按+ -键更改控制温度的数值大小，确定好后按CAL键退出；

3、模具开始升温，直到升至我们设定的温度，一般不得超过300℃；

4、拧紧放油阀门，摇动压把开始加压，加压到所需压力；

5、将压力保持一段时间；

6、将温控器的加热温度设定为0，停止加热；

7、打开水冷机，对加热板进行快速降温，将设备降到室温，或自然降温到室温；

8、将压片机的压力释放掉，并从压片机中取出样品

技术参数：

| 仪器型号 | JCH-600A |
| --- | --- |
| 压力范围 | 0-24T（0-34MPa） |
| 活塞直径 | 镀铭油缸Ф95mm |
| 温控器控温 | 室温~600.0℃ |
| 模具加热温度 | 室温~300.0℃ |
| 控温精度 | 0.1℃ |
| 隔热方式 | 进口隔热板 |
| 降温方式 | 水冷快速降温（水冷机为选配） |
| 模具腔体尺寸 | 内孔＜20mm(也可定制加大尺寸) |
| 主机尺寸 | 245X175X415mm（K×P×H） |
| 整机尺寸 | 800X470X415mm（L×W×H） |
| 电源 | 220V/300W |
| 仪器重量 | 48kg |