CH-10橡塑测厚仪

一.特点及用途：

本仪器适用于测量塑料制品硫化橡胶制品及电线电缆等产品的厚度，符合GB/T527.GB/T5723 HG2041.《橡胶测厚计技术条件》等要求，可配置电子数显千分表和指针百分表。

二.技术参数：

1、测量范围0--10mm;

2、施加压力：22+5kpa
3. 测量分度值；0.01mm
4。测头直径；6 mm

三、结构简介

百分表测量杆的升降为手掀式，百分表的上端装有压锤，下端配有测头。压下掀于百分表测量杆上升，松下掀手测量杆下降。

四、使用方法

试样测量之前，首先要调整好百分表测量杆测头与工作台的位置，在测头接触到工作台的情况下，将百分表的刻度线调整到零位，测杆上下移动数次后，看其百分表零位有无移动，(操作时要轻压轻放，以免损坏仪表)然后按下掀手，放入试样，此时百分表上的读数就为该试样的厚度数值。测量试样的均匀度，只要看其试样在不同点上的百分表指针数，即可得到该试样的厚薄（分布均匀厚度数值）。

本仪器不能卧式测量，测试完毕将仪器清理干净，平台可以涂擦少许机油，防止台面生锈

LX-A数显邵氏硬度计

1.概述

LX-A橡胶硬度计是种数字式邵氏硬度测量设备，能快速准确地测量塑料、软橡胶、合成橡胶、打印胶辊等材料的硬度。产品依据邵氏硬度测量原理及邵氏硬度定义，结合微电子术、集测量装置和数据处理于体，具有测值准确、操作简单、体积小、重量轻、携带方便等优点，在化和橡胶行业有广泛应用。

本仪器符合以下标准：GB/T531-92 、JJG304-2003、HG2368-92

1.1数显邵氏A型硬度计 特点

数字式A型邵氏硬度计，适合测试塑料、软橡胶、打印机滚轴和其他弹性材料的硬度；

位移传感器内置,体积小，抗干扰能力强；

主机重量轻，操作简单，携带方便；

1.3英寸OLED显示屏，128×64图形点阵，信息显示清晰；

具有实时测量和峰值锁存两种作模式，满足实际测量需求；

可储存200个峰值锁存测量平均值；

带有USB接口，方便与计算机的连接；

可配备数据处理软件，测量数据能以Microsoft Word 或Excel格式传输到上位机，满足质量保证活动和管理的更要求；

峰值锁存模式下，可预设测值上、下限，超限有显示提示，方便用户批量检测；

带有电压显示和欠压提示，有欠压自动关机能；

具有无操作自动关机能，且自动关机时长可调，也可根据需要关闭此能。

数显邵氏A型硬度计参数

硬度标尺：A型

测量范围：0~100HA

测量误差：≤±1HA（20~90HA范围内）

分辨力：0.1HA;

电源：内置可充电锂电池。

外形尺寸：173×120×250（mm）

重量：约10Kg