名称：水泥组分测定仪 抽滤装置

其他名称：水泥组分测定仪，CZF-6水泥组分测定仪，水泥组分检测仪，水泥组分实验仪  水泥二氧化碳测定仪

型号：CZF-6

荣计达产品编号：SN28

一、产品简介

适用于GB∕T 12960-2019 水泥组分的定量测定标准可定量测定水泥中火山灰质混合材料、粉煤灰和矿渣的组分的含量。适用于硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等。

二、产品特点

1.数据直观，5寸真彩触摸屏。

2.节能节水，制冷单元采用先进的半导体制冷组件，冷却无需通水冷却。

3.A级PT100高精度温度传感器,控温准确。

4.带有计时功能。时间1-999Min可调。

5.到达设定温度时报警提示

6.内设搅拌功能。

三、技术参数：

1.温度控制范围：0-60℃ 可调

2.恒温精度：±0.5℃

3.定时范围：1-999min

4.控温系统：电子制冷

5.到达设定温度时报警提示

6.功率：300W

7.电源：220V 50HZ

8.净重：15kg

三、CZF-6水泥组分测定仪使用方法：

测定火山灰质混合材料和粉煤灰组分的含量，同一实验室的允许误差为0.8%，不同实验室的允许误差为1.0%，测定矿渣组分的含量，同一实验室的允许误差为1.0%，不同实验室的允许误差为1.2%。

接通电源后，本机即进入到待机状态，在待机状态下，操作人员可以设定恒温温度，定时时间等试验用参数，参数设定完毕即可进行试验操作。

a. CZF-6水泥组分测定仪参数的设定：

首先按[ ]进入设定操作界面，相应被选择的修改位闪烁，此时按[ ]或[ ]可对相应位进行加一或减一操作 ，设定完成后再按[ ] 键即可按顺序选择所有位并进行修改，修改完毕后再按[ ]键一次，系统自动完成

新设定参数的记忆。按[ ]键3秒钟内无任何键按下，系统自动恢复为待机状态。

b.CZF-6水泥组分测定仪试验操作

修改完全部系统参数后，系统重新回到待机状态，此时将600～800ml水加入到恒温槽中，在待机状态按

[恒温]键，然后调整搅拌1旋钮，观察恒温水槽以使恒温水槽中的水流动为宜。系统将按照设定的温度值

自动选择加温或制冷，使恒温槽内的温度趋于设定值，并在第一次达到恒温温度点时报警，提醒操作员可进行下一步操作。

到达恒温点后，操作员可将装有试样的烧杯中放入一粒搅拌子，并将烧杯放入恒温槽内支架中，并用手调旋钮固定，然后按下[搅拌]键，调节搅拌2、搅拌3旋钮。使搅拌子在烧杯中的旋转速度达到要求。此时即可按[定时]键，系统进入定时试验阶段，到达定时时间后，仪器自动停止恒温操作及搅拌。至此，本次测定结束，可取出试验进行后续的试验过程了。

5、.CZF-6水泥组分测定仪试验

在进行水泥组分的测定前，请仔细阅读随机附赠的国家标准GB/T12960-1996《水泥组分的定量测定》。并准备好所需的各种试剂及设备。

将仪器放在平稳、平整的工作台上，连接仪器后面板上的冷却水系统，并将其中一根硅胶管连接到冷却水泵上，取一个常用的塑料养护水槽，并在其中注入水，将冷却水泵及冷却水另一根硅胶管放入水槽中（注意回水管最好固定）。将水泵电源插到仪器右侧的插座上，将仪器电源线插好并接通电源。此时打开仪器面板上的电源开关，面板上的数码管亮，并显示恒温试验水槽内温度。

将600～800ml水注入不锈钢恒温水槽内，根据试验要求调整好CZF-6水泥组分测定仪的恒温温度及定时时间。将50ml水注入150ml烧杯中，将烧杯置于水泥组分测定装置上，按[恒温]及[搅拌]键，调整搅拌1、搅拌2、搅拌3

调整钮，调整3个搅拌电机转速至合适值上。

待仪器初次达到恒温点报警后，即可进行试验了，根据试验要求，可按[定时]键，此时仪器进入定时操

作状态，仪器上显示的时间为工作的时间，到达设定的时间后仪器报警，本次操作结束。

关闭仪器时，请最后关闭电源开关，并拔下电源插头。