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名称：全自动收缩膨胀试验监测系统 
型号:1通道、2通道、3通道、6通道、9通道、36通道
一、简介 
全自动收缩膨胀试验监测系统可用于材料的收缩膨胀测定，适用于各种金属或非金属材料、建筑材料、橡胶 
塑料等材料的收缩膨胀试验。设备通过位移计采集数据，电脑显示保存。可用于长期监测。 
针对建筑建材行业，该设备可满足水泥、砂浆、混凝土、腻子、石膏、自流平等材料。 
二、执行标准： 
C/T603-2004《水泥胶砂干缩试验方法》、 
JTGE30-2005《公路工程水泥及砼试验规程》中 T0511 条规程、 
JGJ70-90《建筑砂浆基本性能试验方法》、 
GB11972-89《加气砼干缩试验方法》、 
GB/T14685《建筑用卵石、碎石》的要求测定水泥胶砂、水泥砂浆试件各龄期的干缩率； 
JC313-96《膨胀水泥膨胀率试验方法》、 
JC453-96《自应力水泥物物检方法》的要求测定该类水泥的膨胀率，限制膨胀率及自应力值。 
JC476-2001《混凝土膨胀剂》等试验方法要求进行高精度膨胀收缩率的测定。 
GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 
GB23439-2017《混凝土膨胀剂》之附录 A 限制膨胀率试验方法 之 A 法和 B 法 
GB 50119-2013《混凝土外加剂应用技术规范》附录 B 补偿收缩混凝土的膨胀率及干缩率的测定方法 
三、设备特点 
1、高精度位移计：精度 0.001mm 
2、测量通道可拓展：1通道、2通道、3通道、6通道、9通道 
3、测量时间任意设定。满足不同期龄。 
4、无需人工值守，数据自动保存。 
5、试验数据可保存 excel 软件。 
6、同时记录试验时间、试验环境的温湿度、试件编号、龄期、试件原始长度。 
四、技术参数 
1、位移传感器量程：±2.5mm 
2、位移传感器测量误差：±1um 
3、温度测量范围： 0℃~50℃ 
4、温度测量误差：±0.5℃（25℃） 
5、湿度测量范围： 0~100%RH 
6、湿度测量误差： ±3%（5%RH~95%RH，25℃） 
五、仪器配置 
1、笔记本电脑：1台 
2、测量模具：数量选配 
3、温湿度传感器：1只 
4、高精度位移传感器：1只 
5、电源线：1根 
6、说明书合格证：1份
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