# 政府采购

# 招 标 文 件

# 招标项目编号：0611-BZ150040000236A

# 采购计划编号：15C0475

# 招标项目名称：重庆市工商系统（含重庆市工商行政管理局

# 及42个区县局）流通领域商品质量抽查检验

# 工作承检机构资格入围

# 采购人：重庆市工商行政管理局

# 采购代理机构：重庆市政府采购中心

二〇一五年四月

目   录

第一篇	投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 6 -

三、投标人资格要求	- 6 -

四、投标、开标有关说明	- 6 -

五、投标保证金	- 7 -

六、投标有关规定	- 8 -

七、联系方式	- 9 -

第二篇  项目服务及质量要求	- 10 -

一、招标项目一览表	- 10 -

二、招标商品抽样检验类别、检验项目	- 12 -

三、流通领域商品质量抽检工作说明	- 88 -

四、投标人业务人员和设备要求	- 88 -

*五、检验项目资质情况要求	- 88 -

第三篇  项目商务要求	- 90 -

一、服务期、地点及相关要求	- 90 -

二、付款方式	- 90 -

三、报价要求	- 90 -

四、其他	- 91 -

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	- 92 -

一、评标方法	- 92 -

二、评标标准	- 93 -

三、无效投标条款	- 95 -

四、废标条款	- 96 -

第五篇  投标人须知	- 97 -

一、投标人	- 97 -

二、招标文件	- 97 -

三、投标文件	- 97 -

四、开标	- 99 -

五、评标	- 100 -

六、定标	- 100 -

七、中标通知书	- 100 -

八、关于质疑和投诉	- 100 -

九、招标代理服务费	- 101 -

十、交易服务费	- 101 -

十一、签订合同	- 102 -

第六篇  服务协议	- 103 -

第七篇  投标文件格式	- 106 -

一、经济文件	- 108 -

二、资格文件	- 110 -

三、商务文件	- 114 -

四、技术文件	- 119 -

五、其他	- 121 -

# 投标邀请书

重庆市政府采购中心按照重庆市财政局政府采购处下达的采购计划，对重庆市工商系统（含重庆市工商行政管理局及42个区县局）流通领域商品质量抽查检验工作承检机构资格入围项目进行公开招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

采购用途及简要技术要求：为确保重庆市流通领域商品质量抽查检验工作顺利开展，拟向全国范围内进行检验机构资质公开招标，入围检验机构有资格承担入围后3年内重庆市工商系统（含重庆市工商行政管理局及42个区县局）组织实施的流通领域商品质量抽查检验工作的抽样检验、复检检验工作。本次招标只招承担重庆市工商系统抽检任务的承检机构资格，具体每次工作任务，重庆市工商行政管理局及42个区县局将根据各中标检验机构的检验能力、所报价格、服务质量、检验速度、办案需要等因素，确定承检机构。本次招标按商品类别（大类）进行招标，共14类。

## 一、招标项目内容

| 分包号 | 分包名称 | 所含商品类别 | 入围检验机构 数量 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用电子电器（35种商品） | 1、家用燃气快速热水器；2、储水式电热水器；3、快热式电热水器；4、家用燃气灶具；5、家用煤气软管；6、家用吸油烟机；7、食具消毒柜；8、全自动波轮式洗衣机、双桶洗衣机；9、滚筒式洗衣机；10、房间空调器（定频）；11、转速可控型房间空调器（变频）；12、家用电冰箱、冷冻箱、冷藏箱、冷藏冷冻箱； 13、电吹风；14、电烤箱；15、蒸汽电熨斗；16、室内取暖器；17、真空吸尘器；18、家用微波炉；19、厨房电动加工器具（豆浆机、榨汁机、料理机等）；20、自动电饭锅；21、电压力锅；22、电热水壶；23、电蒸锅；24、电热毯、电热垫；25、风扇（台扇、落地扇、壁扇、转页扇等）；26、电动剃须刀；27、空气净化器；28、饮用水净化器；29、高清晰度液晶平板电视机；30、音响；31、音视频设备用电源适配器；32、彩色监视器；33、黑白监视器；34、USB便携式电源；35、U盘。 | 不超过5家（含） | 0.25 |
| 2 | 信息技术产品 （10种商品） | 1、数字移动电话机；2、便携式计算机；3、手持式电子设备（平板电脑、电子词典等）；4、无线路由器；5、信息技术设备电源适配器；6、显示器；7、打印机；8、扫描仪；9、电子投影机；10、移动电话用锂离子电池。 | 不超过5家（含） | 0.25 |
| 3 | 纺织品服装 （9种商品） | 1、成人服装（西服、大衣、西裤、单夹服装、连衣裙、套裙、牛仔服装、风衣、丝绸服装、衬衫、棉服装、休闲服装、T恤衫、针织人造革服装等）；2、运动服装（运动服装、运动防护用品等）；3、羊毛羊绒制品（羊绒针织品、半精纺毛针织品、毛针织品、低含毛混纺及仿毛针织品等）；4、婴童服装（婴幼儿服装、儿童服装等）；5、学生服；6、内衣、家居服（睡衣套、针织内衣、针织家居服等）；7、羽绒羽毛制品（羽绒服装、羽绒羽毛被、羽绒羽毛枕、羽绒羽毛垫等）；8、床上用品（被子、被套、床单、蚕丝被、配套床上用品、绗缝制品等）；9、家用纺织品（装饰用织物、毛巾、袜子等）。 | 不超过5家（含） | 0.25 |
| 4 | 皮革制品及鞋类（18种商品） | 1、汽车装饰用皮革；2、汽车装饰用毛皮制品；3、毛皮服装（毛皮服装、皮革服装、毛革服装等）；4、皮鞋；5、旅游鞋；6、皮凉鞋；7、休闲鞋；8、普通运动鞋；9、儿童皮鞋；10、儿童旅游鞋；11、布面童胶鞋；12、儿童皮凉鞋；13、背提包； 14、旅行箱包；15、皮腰带；16、票夹；17、皮凉席；18、日用皮手套。 | 不超过5家（含） | 0.25 |
| 5 | 装饰装修材料 （47种商品） | 1、实木地板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、竹地板；2、木家具；3、办公椅；4、儿童家具；5、防盗安全门；6、弹簧软床垫、棕纤维弹性床垫；7、沙发；8、红木家具；9、家用开关；10、家用插座；11、超五类、六类非屏蔽双绞线；12、聚氯乙烯绝缘电线(BV、BVR、 BLV)；13、聚氯乙烯绝缘电线(RVS)；14、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆；15、双端荧光灯、自镇流荧光灯；16、家庭和类似场合普通照明用钨丝灯；17、LED球泡灯、LED射灯、护栏管灯装饰照明灯、LED筒灯、LED日光灯管；18、PP-R管材；19、给水用聚乙烯管材、埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管材、地下通信管道用塑料管材 （双壁波纹管材）、聚乙烯双壁波纹管材、PVC排水管材、PVC排水管件；20、PVC电工套管、铝塑复合管材、PVC线槽、PVC型材；21、陶瓷片密封水嘴；22、卫生洁具用软管；23、细木工板、浸渍胶膜纸饰面人造板、中密度纤维板、刨花板；24、陶瓷砖、卫生陶瓷、日用陶瓷；25、弹性体改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、高分子防水材料（片材）、石油沥青玻璃纤维胎防水卷材；26、聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料；27、石材；28、空心砖；29、通用硅酸盐水泥；30、平板玻璃；31、热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、冷轧带肋钢筋、混凝土结构用成型钢筋；32、钢管脚手架扣件；33、低压流体输送用焊接钢管、直缝电焊钢管；34、铝合金阳极氧化着色型材、铝合金电泳涂漆型材、铝合金粉末喷涂型材、铝合金氟碳漆喷涂型材、铝合金隔热型材；35、壁纸；36、建筑室内用腻子、建筑外墙用腻子粉；37、溶剂型木器涂料、汽车涂料、水溶性内墙涂料；38、合成树脂乳液砂壁状建筑涂料、合成树脂内墙乳胶漆、合成树脂乳液外墙涂料；39、混凝土模板用胶合板；40、装饰单板贴面人造板；41、胶合板；42、木门窗、木质门、室内木门、木复合门；43、厨房家具； 44、井盖、水箅子；45、钢筋机械连接接头；46、装饰石膏板、纸面石膏板；47、蒸压加气混凝土砌块。 | 不超过5家（含） | 0.25 |
| 6 | 机动车配件 （16种商品） | 1、机动车辆制动液；2、发动机冷却液；3、汽车风窗清洗液；4、汽车用制动器衬片；5、汽车离合器面片；6、机动三轮车用制动器衬片；7、制动软管；8、空气滤清器（空气滤清器纸质滤芯、空气滤清器总成等）；9、机动车灯具（前照灯、雾灯、信号灯、机动车回复反射器、摩托车照明和信号灯等）；10、机动车后视镜；11、机动车用喇叭；12、机动车座椅及座椅头枕；13、机动车雨刮器；14、机动车玻璃升降器（汽车手动玻璃升降器、汽车电动玻璃升降器等）；15、机动车传动带（汽车V带、汽车多楔带、汽车同步带等）；16、车载导航仪。 | 不超过5家（含） | 0.25 |
| 7 | 成品油（气） （6种商品） | 1、车用汽油；2、车用柴油；3、普通柴油；4、液化石油气；5、柴油机油；6、汽油机油。 | 不超过5家（含） | 0.25 |
| 8 | 农资 （16种商品） | 1、过磷酸钙；2、农业用硫酸钾；3、农业用氯化铵；4、农业用碳酸氢铵；5、钙镁磷肥；6、有机无机复混肥料；7、复混肥料（复合肥料）；8、磷酸一铵、磷酸二胺；9、微耕机；10、汽油发电机组；11、柴油发电机组；12、汽（柴）油机水泵；13、潜水电泵；14、杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂和杀鼠剂；15、农业用聚乙烯吹塑棚膜；16、聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜。 | 不超过5家（含） | 0.25 |
| 9 | 日用消费品 （36种商品） | 1、餐具洗涤剂；2、洗衣粉；3、衣料用液体洗涤剂；4、洗衣皂；5、仿真饰品；6、香皂；7、仿真饰品；8、玩具；9、作业本；10、纸内裤；11、纸尿裤（片、垫）；12、卫生纸；13、纸巾纸；14、湿巾；15、卫生巾（含卫生护垫）；16、晴雨伞；17、老视成镜；18、太阳镜；19、眼镜镜片；20、眼镜架；21、日用塑料容器；22、塑料垃圾袋；23、保鲜膜；24、遮阳膜；25、牙刷；26、一次性塑料餐饮具；27、密胺餐具（仿瓷餐具）；28、纸杯、纸碗；29、餐用纸制品；30、学生用品（水彩笔、橡皮擦、修正液等）；31、保险柜；32、保险箱；33、不锈钢餐具及厨具；34、高压锅；35、复印纸；36、童车。 | 不超过5家（含） | 0.25 |
| 10 | 珠宝玉石及 贵金属 （2种商品） | 1、天然宝石、天然玉石、天然有机宝石、合成宝石、人造宝石、 处理珠宝玉石；2、金首饰及制品、铂首饰及制品、钯首饰及制品、银首饰及制品。 | 不超过5家（含） | 0.25 |
| 11 | 劳保用品 （6种商品） | 1、安全帽；2、防护鞋、安全鞋、职业鞋；3、工矿靴；4、轻便胶鞋；5、劳动鞋；6、电绝缘鞋。 | 不超过5家（含） | 0.25 |
| 12 | 消防产品 （6种商品） | 1、手提式干粉灭火器；2、消防应急灯具；3、消防水枪；4、消防水带；5、室内消火栓；6、消防水带接口。 | 不超过5家（含） | 0.25 |
| 13 | 机电产品 （4种商品） | 1、电钻；2、电焊机；3、阀门；4、铁制和铜制螺纹连接阀门。 | 不超过5家（含） | 0.25 |
| 14 | 烟花爆竹 （1种商品） | 烟花爆竹。 | 不超过5家（含） | 0.25 |

备注：投标人可对单个或多个分包进行投标。

## 二、资金来源

财政预算资金

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请在重庆市政府采购中心领取或在《重庆市政府采购网》网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容，招标文件购买费在各供应商递交投标文件时一并缴纳。

（二）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2015年04月23日）起五个工作日。

（三）招标文件购买费为：300元/分包（售后不退），供应商在递交投标文件时向（采购代理机构）缴纳（投标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收上述费用，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”）。

（四）供应商须满足以下三种要件，其投标才被接受：

1、按时递交了投标文件；

2、按时报名签到；

3、缴纳了招标文件购买费。

（五）投标地点：重庆市政府采购交易中心开标厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋，见当日一楼大厅指示牌）

（六）投标截止时间：2015年05月14日北京时间10:00

（七）开标时间：2015年05月14日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）缴纳投标保证金方式

按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，投标保证金实行两种缴纳方式，一是分项目单次递交，二是实行投标保证金定期、定额囤缴。具体缴纳方式如下：

1、分项目单次递交的投标人，须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间为开标当天上午9:00。

分项目单次递交投标保证金账户：

户  名：重庆市政府采购交易中心

开户行：工商银行重庆五江支行

账  号：

分包1：9558853100000857866

分包2：9558853100000856272

分包3：9558853100000848808

分包4：9558853100000856470

分包5：9558853100000854889

分包6：9558853100000821201

分包7：9558853100000854996

分包8：9558853100000858849

分包9：9558853100000821243

分包10：9558853100000846307

分包11：9558853100001587306

分包12：9558853100001587157

分包13：9558853100001587280

分包14：9558853100001587314

（1）各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（2）未在重庆市政府采购交易中心（或重庆市机电设备招投标交易中心，以下简称交易中心）办理过银行基本账户登记的投标人，需提前持“银行基本账户开户许可证、投标单位银行基本账户登记表”至交易中心办理企业基本账户登记手续。因故未提前到交易中心办理银行基本账户登记的投标人，开标时必须携带“银行基本账户开户许可证”复印件，（原件备验）。“投标单位银行基本账户登记表”在《重庆市政府采购交易中心》（http:// www.cqzb.com）下载；其他相关问题请登录《重庆市政府采购交易中心》（http:// www.cqzb.com）查询。

（3）由于第一次缴纳保证金而未能及时在交易中心登记基本账户的投标人，可持本投标人基本账户开户许可证原件到重庆市政府采购交易中心备查。

（4）各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

2、进行投标保证金囤缴的投标人，需以人民币：贰万圆（￥20,000）的保证金数额由投标人从其基本账户汇至以下账户，并在投标文件中附投标保证金缴纳情况证明文件。

投标保证金囤缴账户：

户  名：重庆市政府采购交易中心

开户行：工商银行重庆五江支行

账  号：9558853100000794119

注：投标人囤缴的保证金有效期为12个月，在有效期内不必再提交保证金（招标文件另有规定的除外），同时按中国人民银行活期存款利率计息。

（二）保证金退还方式

1、分项目单次递交的投标保证金

投标保证金分项目单次递交的未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，由重庆市政府采购中心向重庆市政府采购交易中心出具退款书面通知；重庆市政府采购交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2、关于囤缴的投标保证金

囤缴的投标保证金有效期为12个月，在有效期内原则上不退还。待有效期满后，投标人可以向重庆市政府采购交易中心申请将有效期延长，也可以办理退还手续。

3、中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，由重庆市政府采购中心向重庆市政府采购交易中心出具退款书面通知；重庆市政府采购交易中心扣除交易服务费后在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市政府采购交易中心咨询电话：（023）67769201。

## 六、投标有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得对同一分包同时进行投标。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

4、本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到重庆市政府采购中心领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

5、超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

6、投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

7、本项目不允许转包、分包。

## 七、联系方式

（一）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：肖友东  袁新梁

邮  编：400023

电  话：（023）67707022  67707169

传  真：（023）67707519

地  址：重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦A幢1604室

（二）采购人：重庆市工商行政管理局

联系人：谷丹  张潜

电  话：（023）67638865  63800399

传  真：（023）63800399

地  址：重庆市渝北区龙山大道403号

# 第二篇  项目服务及质量要求

## 一、招标项目一览表

| 分包号 | 分包名称 | 所含商品类别 | 入围检验机构 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用电子电器（35种商品） | 1、家用燃气快速热水器；2、储水式电热水器；3、快热式电热水器；4、家用燃气灶具；5、家用煤气软管；6、家用吸油烟机；7、食具消毒柜；8、全自动波轮式洗衣机、双桶洗衣机；9、滚筒式洗衣机；10、房间空调器（定频）；11、转速可控型房间空调器（变频）；12、家用电冰箱、冷冻箱、冷藏箱、冷藏冷冻箱； 13、电吹风；14、电烤箱；15、蒸汽电熨斗；16、室内取暖器；17、真空吸尘器；18、家用微波炉；19、厨房电动加工器具（豆浆机、榨汁机、料理机等）；20、自动电饭锅；21、电压力锅；22、电热水壶；23、电蒸锅；24、电热毯、电热垫；25、风扇（台扇、落地扇、壁扇、转页扇等）；26、电动剃须刀；27、空气净化器；28、饮用水净化器；29、高清晰度液晶平板电视机；30、音响；31、音视频设备用电源适配器；32、彩色监视器；33、黑白监视器；34、USB便携式电源；35、U盘。 | 不超过5家 |
| 2 | 信息技术产品 （10种商品） | 1、数字移动电话机；2、便携式计算机；3、手持式电子设备（平板电脑、电子词典等）；4、无线路由器；5、信息技术设备电源适配器；6、显示器；7、打印机；8、扫描仪；9、电子投影机；10、移动电话用锂离子电池。 | 不超过5家 |
| 3 | 纺织品服装 （9种商品） | 1、成人服装（西服、大衣、西裤、单夹服装、连衣裙、套裙、牛仔服装、风衣、丝绸服装、衬衫、棉服装、休闲服装、T恤衫、针织人造革服装等）；2、运动服装（运动服装、运动防护用品等）；3、羊毛羊绒制品（羊绒针织品、半精纺毛针织品、毛针织品、低含毛混纺及仿毛针织品等）；4、婴童服装（婴幼儿服装、儿童服装等）；5、学生服；6、内衣、家居服（睡衣套、针织内衣、针织家居服等）；7、羽绒羽毛制品（羽绒服装、羽绒羽毛被、羽绒羽毛枕、羽绒羽毛垫等）；8、床上用品（被子、被套、床单、蚕丝被、配套床上用品、绗缝制品等）；9、家用纺织品（装饰用织物、毛巾、袜子等）。 | 不超过5家 |
| 4 | 皮革制品及鞋类（18种商品） | 1、汽车装饰用皮革；2、汽车装饰用毛皮制品；3、毛皮服装（毛皮服装、皮革服装、毛革服装等）；4、皮鞋；5、旅游鞋；6、皮凉鞋；7、休闲鞋；8、普通运动鞋；9、儿童皮鞋；10、儿童旅游鞋；11、布面童胶鞋；12、儿童皮凉鞋；13、背提包； 14、旅行箱包；15、皮腰带；16、票夹；17、皮凉席；18、日用皮手套。 | 不超过5家 |
| 5 | 装饰装修材料 （47种商品） | 1、实木地板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、竹地板；2、木家具；3、办公椅；4、儿童家具；5、防盗安全门；6、弹簧软床垫、棕纤维弹性床垫；7、沙发；8、红木家具；9、家用开关；10、家用插座；11、超五类、六类非屏蔽双绞线；12、聚氯乙烯绝缘电线(BV、BVR、 BLV)；13、聚氯乙烯绝缘电线(RVS)；14、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆；15、双端荧光灯、自镇流荧光灯；16、家庭和类似场合普通照明用钨丝灯；17、LED球泡灯、LED射灯、护栏管灯装饰照明灯、LED筒灯、LED日光灯管；18、PP-R管材；19、给水用聚乙烯管材、埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管材、地下通信管道用塑料管材 （双壁波纹管材）、聚乙烯双壁波纹管材、PVC排水管材、PVC排水管件；20、PVC电工套管、铝塑复合管材、PVC线槽、PVC型材；21、陶瓷片密封水嘴；22、卫生洁具用软管；23、细木工板、浸渍胶膜纸饰面人造板、中密度纤维板、刨花板；24、陶瓷砖、卫生陶瓷、日用陶瓷；25、弹性体改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、高分子防水材料（片材）、石油沥青玻璃纤维胎防水卷材；26、聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料；27、石材；28、空心砖；29、通用硅酸盐水泥；30、平板玻璃；31、热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、冷轧带肋钢筋、混凝土结构用成型钢筋；32、钢管脚手架扣件；33、低压流体输送用焊接钢管、直缝电焊钢管；34、铝合金阳极氧化着色型材、铝合金电泳涂漆型材、铝合金粉末喷涂型材、铝合金氟碳漆喷涂型材、铝合金隔热型材；35、壁纸；36、建筑室内用腻子、建筑外墙用腻子粉；37、溶剂型木器涂料、汽车涂料、水溶性内墙涂料；38、合成树脂乳液砂壁状建筑涂料、合成树脂内墙乳胶漆、合成树脂乳液外墙涂料；39、混凝土模板用胶合板；40、装饰单板贴面人造板；41、胶合板；42、木门窗、木质门、室内木门、木复合门；43、厨房家具； 44、井盖、水箅子；45、钢筋机械连接接头；46、装饰石膏板、纸面石膏板；47、蒸压加气混凝土砌块。 | 不超过5家 |
| 6 | 机动车配件 （16种商品） | 1、机动车辆制动液；2、发动机冷却液；3、汽车风窗清洗液；4、汽车用制动器衬片；5、汽车离合器面片；6、机动三轮车用制动器衬片；7、制动软管；8、空气滤清器（空气滤清器纸质滤芯、空气滤清器总成等）；9、机动车灯具（前照灯、雾灯、信号灯、机动车回复反射器、摩托车照明和信号灯等）；10、机动车后视镜；11、机动车用喇叭；12、机动车座椅及座椅头枕；13、机动车雨刮器；14、机动车玻璃升降器（汽车手动玻璃升降器、汽车电动玻璃升降器等）；15、机动车传动带（汽车V带、汽车多楔带、汽车同步带等）；16、车载导航仪。 | 不超过5家 |
| 7 | 成品油（气） （6种商品） | 1、车用汽油；2、车用柴油；3、普通柴油；4、液化石油气；5、柴油机油；6、汽油机油。 | 不超过5家 |
| 8 | 农资 （16种商品） | 1、过磷酸钙；2、农业用硫酸钾；3、农业用氯化铵；4、农业用碳酸氢铵；5、钙镁磷肥；6、有机无机复混肥料；7、复混肥料（复合肥料）；8、磷酸一铵、磷酸二胺；9、微耕机；10、汽油发电机组；11、柴油发电机组；12、汽（柴）油机水泵；13、潜水电泵；14、杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂和杀鼠剂；15、农业用聚乙烯吹塑棚膜；16、聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜。 | 不超过5家 |
| 9 | 日用消费品 （36种商品） | 1、餐具洗涤剂；2、洗衣粉；3、衣料用液体洗涤剂；4、洗衣皂；5、仿真饰品；6、香皂；7、仿真饰品；8、玩具；9、作业本；10、纸内裤；11、纸尿裤（片、垫）；12、卫生纸；13、纸巾纸；14、湿巾；15、卫生巾（含卫生护垫）；16、晴雨伞；17、老视成镜；18、太阳镜；19、眼镜镜片；20、眼镜架；21、日用塑料容器；22、塑料垃圾袋；23、保鲜膜；24、遮阳膜；25、牙刷；26、一次性塑料餐饮具；27、密胺餐具（仿瓷餐具）；28、纸杯、纸碗；29、餐用纸制品；30、学生用品（水彩笔、橡皮擦、修正液等）；31、保险柜；32、保险箱；33、不锈钢餐具及厨具；34、高压锅；35、复印纸；36、童车。 | 不超过5家 |
| 10 | 珠宝玉石及 贵金属 （2种商品） | 1、天然宝石、天然玉石、天然有机宝石、合成宝石、人造宝石、 处理珠宝玉石；2、金首饰及制品、铂首饰及制品、钯首饰及制品、银首饰及制品。 | 不超过5家 |
| 11 | 劳保用品 （6种商品） | 1、安全帽；2、防护鞋、安全鞋、职业鞋；3、工矿靴；4、轻便胶鞋；5、劳动鞋；6、电绝缘鞋。 | 不超过5家 |
| 12 | 消防产品 （6种商品） | 1、手提式干粉灭火器；2、消防应急灯具；3、消防水枪；4、消防水带；5、室内消火栓；6、消防水带接口。 | 不超过5家 |
| 13 | 机电产品 （4种商品） | 1、电钻；2、电焊机；3、阀门；4、铁制和铜制螺纹连接阀门。 | 不超过5家 |
| 14 | 烟花爆竹 （1种商品） | 烟花爆竹。 | 不超过5家 |

## 二、招标商品抽样检验类别、检验项目

分包1-分包14招标商品抽样检验类别、检验项目及相关要求如下，序号中所列1类为分包1招标内容，序号中所列2类为分包2招标内容，以此类推。

| 序号 | 商品类别 | 检验项目及参考单项费用（以下费用均以人民币计算） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级分类名称 | 二级分类名称 | 三级分类名称 | 检验项目名称 | 检验依据 | 检测费用（元） |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 家用热水器 | 家用燃气快速热水器 | 铭牌 | GB6932 GB20665 | 100 |  |
|  |  |  |  | 燃气系统气密性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 火焰稳定性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 烟气中COα＝1含量（无风状态） |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 热水产率 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 额定热负荷下的热效率 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 熄火保护装置 |  | 209 |  |
|  |  |  |  | 再点火安全装置 |  | 209 |  |
|  |  |  |  | 烟道堵塞安全装置 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 电气强度 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 接地电阻 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 能效等级 |  | 1300 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 家用热水器 | 储水式电热水器 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.12 | 120 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 520 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 电源连接及外部软线 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 200 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 家用热水器 | 快热式电热水器 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.11 | 120 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 480 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 电源连接及外部软线 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 200 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 家用燃气具 | 家用燃气灶具 | 气密性 | GB16410 GB30531 | 200 |  |
|  |  |  |  | 热负荷偏差 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 主火实测折算热负荷 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 离焰、熄火、回火 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 干烟气中一氧化碳浓度 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 小火燃烧器燃烧稳定性 |  | 30 |  |
|  |  |  |  | 操作时手必须接触的部位温升 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 熄火保护装置闭阀时间 |  | 44 |  |
|  |  |  |  | 热效率 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 电气性能(非使用交流电源的灶具不适用) |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 使用直流电源的灶具直流电源电压异常时 |  | 154 |  |
|  |  |  |  | 燃气导管 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 铭牌 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 额定输入功率偏差（非使用交流电源的灶具不适用） |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 熄火保护装置结构要求 |  | 22 |  |
|  |  |  |  | 能效等级 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 使用说明书 |  | 50 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 家用燃气具 | 家用煤气软管 | 外观 | HG2486 | 83 |  |
|  |  |  |  | 气密性 |  | 630 |  |
|  |  |  |  | 耐压性能 |  | 253 |  |
|  |  |  |  | 弯曲性能 |  | 253 |  |
|  |  |  |  | 低温弯曲性能 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 耐液体性能 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 难燃试验 |  | 500 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 吸油烟机 | 家用吸油烟机 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.28 | 120 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 550 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 480 |  |
|  |  |  |  | 稳定性和机械危险 |  | 540 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 420 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 电源连接及外部软线 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 200 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 消毒柜 | 食具消毒柜 | 对触及带电部件的防护 | GB17988 | 120 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 480 |  |
|  |  |  |  | 稳定性和机械危险 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 电源连接及外部软线 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 200 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 电动洗衣机 | 全自动波轮式洗衣机、双桶洗衣机 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.24 GB4706.26 GB12021.4 GB/T4288 GB4343.1 | 120 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 580 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 稳定性和机械危险试验 |  | 340 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 220 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 电源连接及外部软线 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 洗净性能 |  | 4000 |  |
|  |  |  |  | 用电量 |  | 490 |  |
|  |  |  |  | 用水量 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 能效等级 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 连续干扰电压 |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | 连续干扰功率 |  | 1500 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 电动洗衣机 | 滚筒式洗衣机 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.24 GB4706.26 GB4343.1 | 120 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 580 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 稳定性和机械危险试验 |  | 340 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 220 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 电源连接及外部软线 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 连续干扰电压 |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | 连续干扰功率 |  | 1500 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 家用空调器 | 房间空调器(定频) | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.32 GB/T7725 GB12021.3 GB4343.1 | 240 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 850 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 电源连接和外部软线 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 外导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 制冷量 |  | 2500 |  |
|  |  |  |  | 制冷消耗功率 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 房间空气调节器能源效率等级 |  | 700 |  |
|  |  |  |  | 连续干扰电压 |  | 1300 |  |
|  |  |  |  | 连续干扰功率 |  | 2000 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 家用空调器 | 转速可控型房间空调器(变频) | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.32 GB/T7725 GB21455 GB4343.1 | 240 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 850 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 电源连接和外部软线 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 外导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 制冷量 |  | 2500 |  |
|  |  |  |  | 制冷消耗功率 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 额定中间制冷量 |  | 1600 |  |
|  |  |  |  | 额定中间制冷消耗功率 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 转速可控型房间空气调节器能源效率等级 |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 连续干扰电压 |  | 1300 |  |
|  |  |  |  | 连续干扰功率 |  | 2000 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 电冰箱 | 电冰箱（家用电冰箱、冷冻箱、冷藏箱、冷藏冷冻箱等） | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.13 GB12021.2 GB/T8059.1 GB/T8059.2 GB/T8059.3 GB/T8059.4 GB4343.1 | 120 |  |
|  |  |  |  | 输入电流 |  | 640 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 730 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 电源连接与外部软线 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 储藏温度 |  | 490 |  |
|  |  |  |  | 总有效容积 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 耗电量 |  | 490 |  |
|  |  |  |  | 能源效率等级 |  | 3000 |  |
|  |  |  |  | 连续干扰电压 |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | 连续干扰功率 |  | 1500 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 电吹风 | 电吹风 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.15 GB4343.1 | 120 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 非正常工作 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 稳定性和机械危险 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 电源连接和外部软线 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 连续干扰电压 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 断续干扰 |  | 1500 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 电烤箱 | 电烤箱 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.14 | 120 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 稳定性和机械危险 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 610 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 电源连接和外部软线 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 200 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 电熨斗 | 蒸汽电熨斗 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.2 GB4343.1 | 120 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 非正常工作 |  | 900 |  |
|  |  |  |  | 稳定性和机械危险 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 电源连接和外部软线 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 连续干扰电压 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 断续干扰 |  | 1500 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 电暖器 | 室内取暖器 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.23 | 120 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 非正常工作 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 稳定性和机械危险 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 电源连接和外部软线 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 200 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 吸尘器 | 真空吸尘器 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.7 GB4343.1 | 120 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 480 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 稳定性和机械危险 |  | 440 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 420 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 450 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 电源连接及外部软线 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 连续干扰电压 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 连续干扰功率 |  | 1200 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 微波炉 | 家用微波炉 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.21 | 120 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 稳定性和机械危险 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 760 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 电源连接及外部软线 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 200 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 电动食品加工器具 | 厨房电动加工器具（豆浆机、榨汁机、料理机等） | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.23 | 120 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 稳定性和机械危险 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 电源连接和外部软线 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 200 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 电饭锅 | 自动电饭锅 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.19 GB4343.1 GB12021.6 | 120 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 非正常工作 |  | 850 |  |
|  |  |  |  | 稳定性和机械危险 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 电源连接和外部软线 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 连续干扰电压 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 热效率 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 能效等级 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 保温能耗 |  | 300 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 电饭锅 | 电压力锅 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.19 GB4343.1 | 120 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 非正常工作 |  | 1100 |  |
|  |  |  |  | 稳定性和机械危险 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 电源连接和外部软线 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 连续干扰电压 |  | 1000 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 液体加热器 | 电热水壶 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.19 | 120 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 非正常工作 |  | 1300 |  |
|  |  |  |  | 稳定性和机械危险 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 480 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 电源连接和外部软线 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 200 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 液体加热器 | 电蒸锅 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.19 | 120 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 非正常工作 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 稳定性和机械危险 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 电源连接和外部软线 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 200 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 家用电暖器 | 电热毯、电热垫 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.15 | 120 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 稳定性和机械危险 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 电源连接和外部软线 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 200 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 风扇 | 风扇（台扇、落地扇、壁扇、转页扇等） | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.27 GB4343.1 GB12021.9 | 120 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 420 |  |
|  |  |  |  | 稳定性和机械危险 |  | 440 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 520 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 电源连接和外部软线 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 连续干扰电压 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 能效等级 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 能效限定值 |  | 100 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 剃须刀 | 电动剃须刀 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1 GB4706.9 GB4343.1 | 120 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 稳定性和机械危险 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 电源连接及外部软线 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外部导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 螺钉和连接 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 连续干扰电压 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 连续干扰功率 |  | 1200 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 净化器 | 空气净化器 | 对触及带电部件的防护 | GB/T18801 GB4706.1 GB4706.45 GB4343.1 | 240 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | 850 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 电源连接和外部软线 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 外导线用接线端子 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 90 |  |
|  |  |  |  | 试运转 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 连续干扰电压 |  | 1300 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 净化器 | 饮用水净化器 | 色度 | QB/T 4144 QB/T 4143 GB/T 30307 QB/T 4144 QB/T 4143 GB/T 30307 | 50 |  |
|  |  |  |  | 浑浊度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 臭和味 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 耗氧量 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 铅 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 镉 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 汞 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 铬（六价） |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 砷 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚类 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 细菌总数 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 |  | 195 |  |
|  |  |  |  | 菌落总数 |  | 195 |  |
|  |  |  |  | 砷 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 镉 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 铬（六价） |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 铅 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 汞 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 硒 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 四氯化碳 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 溴酸盐（使用臭氧时） |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 甲醛（使用臭氧时） |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时） |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 色度（铂钴色度单位） |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位） |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 臭和味 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | pH |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 铝 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 铁 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 锰 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 铜 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 锌 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 氯化物 |  | 195 |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 |  | 195 |  |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 总硬度（以CaCO3计） |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耗氧量（CODMn法，以O2计） |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚类（以苯酚计） |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 阴离子合成洗涤剂 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 总α放射性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 总β放射性 |  | 520 |  |
|  |  |  |  | 游离余氯 |  | 100 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 音视频类 | 高清晰度液晶平板电视机 | 能效等级 | GB24850 GB/T26685 GB13837 | 300 |  |
|  |  |  |  | 开机功率 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 高斯载噪比门限 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 静态多径载噪比门限 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 抑制模拟电视邻频干扰能力 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 抑制模拟电视同频干扰能力 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 抑制数字电视邻频干扰能力 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 抑制数字电视同频干扰能力 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 抑制动态多径能力 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 抑制脉冲干扰能力 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | C/N 门限 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 频率捕捉范围 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | I、Q幅度不平衡解调能力 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | I、Q相位差解调能力 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 抗脉冲干扰能力 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 抗同频单频干扰抑制比 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 抑制邻频道数字信号干扰能力 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 抑制邻频道模拟信号干扰能力 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 注入电源的骚扰电压 |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | 辐射骚扰场强(1GHz以下) |  | 3500 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 音视频类 | 音响 | 端子 | GB8898 GB13837 | 20 |  |
|  |  |  |  | 防电击保护的结构要求 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 正常工作条件下的电击危险 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 正常工作条件下的发热 |  | 450 |  |
|  |  |  |  | 绝缘要求 |  | 550 |  |
|  |  |  |  | 注入电源的骚扰电压 |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | 骚扰功率 |  | 2400 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 音视频类 | 音视频设备用电源适配器 | 防电击保护的结构要求 | GB8898 GB13837 GB20943 | 600 |  |
|  |  |  |  | 绝缘要求 |  | 550 |  |
|  |  |  |  | 端子（与电源插头形成一体的装置） |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 外接软线 |  | 550 |  |
|  |  |  |  | 电气连接和机械固定 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 防火 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 注入电源的骚扰电压 |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | 骚扰功率 |  | 2400 |  |
|  |  |  |  | 平均效率能效限定值 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 空载状态能效限定值 |  | 350 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 音视频类 | 彩色监视器 | 图像宽高比 | SJ/T10604 GB8898 | 200 |  |
|  |  |  |  | 输入信号幅度变化范围 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 亮度通道信杂比 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 亮度通道频率响应 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 黑电平稳定性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 亮度通道的直流分量失真 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 基色信号的直流分量失真 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 亮度—色度通道时延差 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 清晰度 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 彩色同步稳定性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 电源消耗功率 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 保持图像稳定的电源电压变化范围 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 全屏最大亮度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 灰度级 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 大面积图像对比度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 图像幅度稳定性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 白场色度不均匀性 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 白平衡误差 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 端子 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 防电击保护的结构要求 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 正常工作条件下的电击危险 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 正常工作条件下的发热 |  | 450 |  |
|  |  |  |  | 绝缘要求 |  | 550 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 音视频类 | 黑白监视器 | 外同步信号幅度和极性 | GB/T14858 GB8898 | 400 |  |
|  |  |  |  | 图像宽高比 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 全屏最大亮度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 水平清晰度 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 同步范围 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 通道线性波形响应 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 大面积图像对比度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 保持图像稳定的电源电压变化范围 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 电源功率消耗 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 端子 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 防电击保护的结构要求 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 正常工作条件下的电击危险 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 正常工作条件下的发热 |  | 450 |  |
|  |  |  |  | 绝缘要求 |  | 550 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 电源类 | USB便携式电源 | 0.2ItA放电 | GB/T18287 | 1000 |  |
|  |  |  |  | 低温放电 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 过充电保护 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 过放电保护 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 短路保护 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 热滥用 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 过充电 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 短路 |  | 400 |  |
| 1类 | 家用电子电器（35种商品） | 电子存储类 | U盘 | 数据读取和写入速度 | GB/T26225 | 300 |  |
|  |  |  |  | 存储容量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 电源电压 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 冲击适应性 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 裸机跌落适应性 |  | 300 |  |
| 2类 | 信息技术产品（10种商品） | 信息技术类 | 数字移动电话机 | 结构设计（直插式设备） | GB4943.1 GB/T22450.1 GB/T19484.1 YD/T1592.1 YD/T1595.1 YD/T1597.1 YD/T2583.14 | 250 |  |
|  |  |  |  | 标记和说明 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 发热要求（耐异常热） |  | 1400 |  |
|  |  |  |  | 电气绝缘 |  | 1400 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 抗电强度 |  | 950 |  |
|  |  |  |  | 传导骚扰 |  | 1400 |  |
|  |  |  |  | 浪涌抗扰度 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 静电放电抗扰度 |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 950 |  |
| 2类 | 信息技术产品（10种商品） | 信息技术类 | 便携式计算机 | 结构设计（直插式设备） | GB4943.1 GB9254 | 300 |  |
|  |  |  |  | 标记和说明 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 电气绝缘 |  | 1600 |  |
|  |  |  |  | 发热要求（耐异常热） |  | 1600 |  |
|  |  |  |  | 接触电流和保护导体电流 |  | 900 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 电击和能量危险的防护 |  | 900 |  |
|  |  |  |  | 电源端传导骚扰电压 |  | 1800 |  |
|  |  |  |  | 辐射骚扰 |  | 4500 |  |
| 2类 | 信息技术产品（10种商品） | 信息技术类 | 手持式电子设备（平板电脑、电子词典等） | 结构设计（直插式设备） | GB4943.1 GB9254 | 300 |  |
|  |  |  |  | 标记和说明 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 电气绝缘 |  | 650 |  |
|  |  |  |  | 发热要求（耐异常热） |  | 1300 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 抗电强度 |  | 650 |  |
|  |  |  |  | 异常工作和故障条件 |  | 900 |  |
|  |  |  |  | 电源端传导骚扰电压 |  | 1500 |  |
|  |  |  |  | 辐射骚扰 |  | 3500 |  |
| 2类 | 信息技术产品（10种商品） | 信息技术类 | 无线路由器 | 标记和说明 | GB4943.1 GB9254 | 100 |  |
|  |  |  |  | 发热要求（耐异常热） |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 抗电强度 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 电源端传导骚扰电压 |  | 1200 |  |
| 2类 | 信息技术产品（10种商品） | 信息技术类 | 信息技术设备电源适配器 | 结构设计（直插式设备） | GB4943.1 GB9254 | 300 |  |
|  |  |  |  | 标记和说明 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 电源接口 |  | 220 |  |
|  |  |  |  | 电击和能量危险的防护 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 电气绝缘 |  | 1550 |  |
|  |  |  |  | 布线、连接和供电 |  | 210 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 发热要求（耐异常热） |  | 1100 |  |
|  |  |  |  | 抗电强度 |  | 780 |  |
|  |  |  |  | 异常工作和故障条件 |  | 660 |  |
|  |  |  |  | 电源端传导骚扰电压 |  | 1200 |  |
| 2类 | 信息技术产品（10种商品） | 信息技术类 | 显示器 | 结构设计（直插式设备） | GB4943.1 GB9254 | 250 |  |
|  |  |  |  | 电源接口 |  | 520 |  |
|  |  |  |  | 标记和说明 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 420 |  |
|  |  |  |  | 发热要求 |  | 1550 |  |
|  |  |  |  | 抗电强度 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 异常工作和故障条件 |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 电源端传导骚扰电压 |  | 1300 |  |
|  |  |  |  | 辐射骚扰 |  | 3100 |  |
| 2类 | 信息技术产品（10种商品） | 信息技术类 | 打印机 | 结构设计（直插式设备） | GB4943.1 GB9254 | 250 |  |
|  |  |  |  | 电源接口 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 标记和说明 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 发热要求 |  | 1500 |  |
|  |  |  |  | 抗电强度 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 异常工作和故障条件 |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 电源端传导骚扰电压 |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | 辐射骚扰 |  | 3000 |  |
| 2类 | 信息技术产品（10种商品） | 信息技术类 | 扫描仪 | 结构设计（直插式设备） | GB4943.1 GB9254 | 250 |  |
|  |  |  |  | 电源接口 |  | 470 |  |
|  |  |  |  | 标记和说明 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 发热要求 |  | 1400 |  |
|  |  |  |  | 抗电强度 |  | 750 |  |
|  |  |  |  | 异常工作和故障条件 |  | 1900 |  |
|  |  |  |  | 电源端传导骚扰电压 |  | 1150 |  |
|  |  |  |  | 辐射骚扰 |  | 2900 |  |
| 2类 | 信息技术产品（10种商品） | 信息技术类 | 电子投影机 | 电源接口 | GB4943.1 GB9254 GB4943.1 GB9254 | 520 |  |
|  |  |  |  | 标记和说明 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 发热要求 |  | 1500 |  |
|  |  |  |  | 抗电强度 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 异常工作和故障条件 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 电源端传导骚扰电压 |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | 辐射骚扰(1GHz以下) |  | 3000 |  |
| 2类 | 信息技术产品（10种商品） | 信息技术类 | 移动电话用锂离子电池 | 0.2ItA放电 | GB/T18287 | 1000 |  |
|  |  |  |  | 低温放电 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 过充电保护 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 过放电保护 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 短路保护 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 热滥用 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 过充电 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 短路 |  | 400 |  |
| 3类 | 纺织品服装（9种商品） | 服装类商品 | 成人服装（西服、大衣、西裤、单夹服装、连衣裙、套裙、牛仔服装、风衣、丝绸服装、衬衫、棉服装、休闲服装、T恤衫、针织人造革服装） | 产品使用说明 | GB18401 GB5296.4 GB/T2660 GB/T2662 GB/T2664 GB/T2665 GB/T2666 GB/T18132 GB/T22849 FZ/T73020 FZ/T73028 FZ/T81004 FZ/T81006 FZ/T81007 FZ/T81010 | 90 |  |
|  |  |  |  | 纤维含量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 特种动物毛 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 甲醛含量 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | pH值 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐水色牢度 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 耐汗渍色牢度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐摩擦色牢度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 可分解致癌芳香胺染料 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 异味 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 水洗尺寸变化率 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 洗后扭曲 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 耐光色牢度 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 耐洗色牢度 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 耐干洗色牢度 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 起球 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 纰裂 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐磨性能 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 接缝强力 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 剥离强力 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 撕破强力 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 断裂强力 |  | 150 |  |
| 3类 | 纺织品服装（9种商品） | 服装类商品 | 运动服装（运动服装、运动防护用品） | 产品使用说明 | GB18401 GB5296.4 GB/T21980 GB/T22853 | 90 |  |
|  |  |  |  | 纤维含量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 特种动物毛 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 甲醛含量 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | pH值 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐水色牢度 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 耐汗渍色牢度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐摩擦色牢度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 可分解致癌芳香胺染料 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 异味 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 水洗尺寸变化率 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 洗后扭曲 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 耐光色牢度 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 耐洗色牢度 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 耐干洗色牢度 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 起球 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 纰裂 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐磨性能 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 接缝强力 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 剥离强力 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 撕破强力 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 断裂强力 |  | 150 |  |
| 3类 | 纺织品服装（9种商品） | 服装类商品 | 羊毛羊绒制品（羊绒针织品、半精纺毛针织品、毛针织品、低含毛混纺及仿毛针织品） | 产品使用说明 | GB18401 GB5296.4 FZ/T73005 FZ/T73009 FZ/T73018 FZ/T73034 | 90 |  |
|  |  |  |  | 纤维含量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 特种动物毛 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 甲醛含量 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | pH值 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐水色牢度 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 耐汗渍色牢度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐摩擦色牢度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 可分解致癌芳香胺染料 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 异味 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 水洗尺寸变化率 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 洗后扭曲 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 耐光色牢度 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 耐洗色牢度 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 耐干洗色牢度 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 起球 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 纰裂 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐磨性能 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 接缝强力 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 剥离强力 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 撕破强力 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 断裂强力 |  | 150 |  |
| 3类 | 纺织品服装（9种商品） | 服装类商品 | 婴童服装（婴幼儿服装、儿童服装） | 产品使用说明 | GB18401 GB5296.4 GB/T22702 GB/T22705 FZ/T73025 FZ/T81003 FZ/T81014 | 90 |  |
|  |  |  |  | 纤维含量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 甲醛含量 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | pH值 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 可分解致癌芳香胺染料 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 异味 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 缩水率 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 衣带缝纫强力 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 纽扣等不可拆卸附件拉力 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐洗色牢度 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 耐水色牢度 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 耐汗渍色牢度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐摩擦色牢度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 耐唾液色牢度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 可萃取重金属含量 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 耐干洗色牢度 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 童装绳索和拉带安全要求 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 儿童上衣拉带安全规格 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 起球 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 接缝强力 |  | 150 |  |
| 3类 | 纺织品服装（9种商品） | 服装类商品 | 学生服 | 产品使用说明 | GB18401 GB5296.4 FZ/T81003 GB/T22854 GB/T23328 | 90 |  |
|  |  |  |  | 纤维含量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 特种动物毛 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 甲醛含量 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | pH值 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐水色牢度 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 耐汗渍色牢度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐摩擦色牢度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 可分解致癌芳香胺染料 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 异味 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 水洗尺寸变化率 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 洗后扭曲 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 耐光色牢度 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 耐洗色牢度 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 耐干洗色牢度 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 起球 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 纰裂 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐磨性能 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 接缝强力 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 剥离强力 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 撕破强力 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 断裂强力 |  | 150 |  |
| 3类 | 纺织品服装（9种商品） | 服装类商品 | 内衣、家居服（睡衣套、针织内衣、针织家居服等） | 产品使用说明 | GB18401 GB5296.4 GB/T8878 FZ/T81001 FZ/T73024 FZ/T73017 | 90 |  |
|  |  |  |  | 纤维含量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 特种动物毛 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 甲醛含量 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | pH值 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐水色牢度 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 耐汗渍色牢度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐摩擦色牢度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 可分解致癌芳香胺染料 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 异味 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 水洗尺寸变化率 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 洗后扭曲 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 耐光色牢度 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 耐洗色牢度 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 耐干洗色牢度 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 起球 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 纰裂 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐磨性能 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 接缝强力 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 剥离强力 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 撕破强力 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 断裂强力 |  | 150 |  |
| 3类 | 纺织品服装（9种商品） | 服装类商品 | 羽绒羽毛制品（羽绒服装、羽绒羽毛被、羽绒羽毛枕、羽绒羽毛垫） | 产品使用说明 | GB18401 GB5296.4 GB/T14272 QB/T 1193 QB/T 1194 QB/T 1195 | 90 |  |
|  |  |  |  | 纤维含量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 特种动物毛 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 甲醛含量 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | pH值 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 可分解致癌芳香胺染料 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 异味 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 耐洗色牢度 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 耐水色牢度 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 耐摩擦色牢度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 衣带缝纫强力 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 纽扣等不可拆卸附件拉力 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 纰裂 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 含绒量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 绒子含量 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 蓬松度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 清洁度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 耗氧量 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 充绒量 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 气味 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 羽绒微生物 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 防钻绒性 |  | 180 |  |
| 3类 | 纺织品服装（9种商品） | 家用纺织品类商品 | 床上用品（被子、被套、床单、蚕丝被、配套床上用品、绗缝制品等） | 产品使用说明 | GB18401 GB5296.4 GB/T22796 GB/T22797 GB/T22800 GB/T22844 GB/T24252 FZ/T81005 | 90 |  |
|  |  |  |  | 尺寸规格 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 单位面积质量 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 纤维含量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 特种动物毛 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 水洗尺寸变化率 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 甲醛含量 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | pH值 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 可分解致癌芳香胺染料 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 异味 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 耐洗色牢度 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 耐水色牢度 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 耐汗渍色牢度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐摩擦色牢度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 起球 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 断裂强力 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 压缩恢复弹性 |  | 100 |  |
| 3类 | 纺织品服装（9种商品） | 家用纺织品类商品 | 家用纺织品（装饰用织物、毛巾、袜子等） | 产品使用说明 | GB18401 GB5296.4 GB/T19817 GB/T228647 FZ/T73001 | 90 |  |
|  |  |  |  | 纤维含量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 甲醛含量 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | pH值 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 可分解致癌芳香胺染料 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 异味 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 断裂强力 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 水洗尺寸变化率 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 耐洗色牢度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐摩擦色牢度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 耐磨性能 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 缝制要求、外观及标志、标签 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 起球 |  |  |  |
|  |  |  |  | 撕破强力 |  |  |  |
|  |  |  |  | 耐干洗色牢度 |  |  |  |
| 4类 | 皮革制品及鞋类（18种商品） | 皮革制品 | 汽车装饰用皮革 | 视密度 | QB/T2703 | 140 |  |
|  |  |  |  | 抗张力 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 撕裂力 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 摩擦色牢度 |  | 145 |  |
|  |  |  |  | 耐折牢度 |  | 270 |  |
|  |  |  |  | 涂层粘着牢度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 气味 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | pH |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 稀释值 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 禁用偶氮染料 |  | 3680 |  |
|  |  |  |  | 游离甲醛 |  | 220 |  |
|  |  |  |  | 耐光性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐磨性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 阻燃性 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 感官要求 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 标志标识 |  | 90 |  |
| 4类 | 皮革制品及鞋类（18种商品） | 皮革制品 | 汽车装饰用毛皮制品 | 主料 可分解有害芳香胺染料 | CAB1013 | 3680 |  |
|  |  |  |  | 定负荷伸长率 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 撕裂力 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 收缩温度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 染色毛皮耐摩擦色牢度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 毛皮耐汗渍色牢度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 毛皮耐日晒色牢度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 阻燃性 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 水分及挥发性 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 四氯化碳萃取物 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 总灰分 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | PH |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 稀释值 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 感官要求 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 辅料和配件 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 缝制要求 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 成品要求 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 标志标识 |  | 90 |  |
| 4类 | 皮革制品及鞋类（18种商品） | 皮革制品 | 毛皮服装（毛皮服装、皮革服装、毛革服装等） | 号型 | QB/T2822 | 50 |  |
|  |  |  |  | 感官要求 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 辅料和配件 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 缝制要求 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 700 |  |
|  |  |  |  | 游离甲醛 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 可分解有害芳香胺染料 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 标签 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 号型 | QB/T1615 QB/T2856 GB/T19942 GB/T19941 QB/T2711 | 700 |  |
|  |  |  |  | 部位用料 |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅料和配件 |  |  |  |
|  |  |  |  | 缝制要求 |  |  |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 摩擦色牢度 |  | 360 |  |
|  |  |  |  | 标签 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 原料(材质鉴定) |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 缝制要求、外观质量及标志、标签 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 甲醛含量 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 禁用偶氮染料 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 撕裂力 |  | 400 |  |
| 4类 | 皮革制品及鞋类（18种商品） | 鞋类 | 皮鞋 | 标志 | QB/T1002 | 50 |  |
|  |  |  |  | 感官质量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 剥离强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐磨性能 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐折性能 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 勾心抗弯刚度 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 勾心硬度 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 勾心长度下限值 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 勾心弯曲性能 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外底与外中底粘合强度 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 鞋帮拉出强度 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 鞋后跟结合力 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 成型底鞋跟硬度 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 影响穿用的缺陷 |  | 60 |  |
| 4类 | 皮革制品及鞋类（18种商品） | 鞋类 | 旅游鞋 | 标志 | GB/T15107 | 50 |  |
|  |  |  |  | 感官质量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 底墙剥离强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 帮底剥离强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐磨性能 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐折性能 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 外底与外中底粘合强度 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 可分解芳香胺染料（纺织品）含量 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 可分解芳香胺染料（皮革）含量 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 纺织品中甲醛含量 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 皮革中甲醛含量 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 影响穿用的缺陷 |  | 60 |  |
| 4类 | 皮革制品及鞋类（18种商品） | 鞋类 | 皮凉鞋 | 标志 | GB/T22756 | 50 |  |
|  |  |  |  | 感官质量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 剥离强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐磨性能 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐折性能 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 勾心抗弯刚度 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 勾心规格 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 勾心硬度 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 勾心长度下限值 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 勾心弯曲性能 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 粘合强度 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 鞋帮拉出强度 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 鞋后跟结合力 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 成型底鞋跟硬度 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 可分解芳香胺染料（纺织品）含量 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 可分解芳香胺染料（皮革）含量 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 纺织品中甲醛含量 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 皮革中甲醛含量 |  | 350 |  |
| 4类 | 皮革制品及鞋类（18种商品） | 鞋类 | 休闲鞋 | 标志 | QB/T2955 | 50 |  |
|  |  |  |  | 感官质量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 剥离强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐磨性能 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐折性能 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 外底与外中底粘合强度 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 鞋帮拉出强度 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 影响穿用的缺陷 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 可分解芳香胺染料（纺织品）含量 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 可分解芳香胺染料（皮革）含量 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 纺织品中甲醛含量 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 皮革中甲醛含量 |  | 350 |  |
| 4类 | 皮革制品及鞋类（18种商品） | 鞋类 | 普通运动鞋 | 外底密度 | HG/T2017 | 275 |  |
|  |  |  |  | 外底拉伸强度、扯断伸长率 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 外底硬度 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 围条与鞋帮粘附强度 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 整鞋屈挠性能 |  | 270 |  |
|  |  |  |  | 外底厚度 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 标志 |  | 50 |  |
| 4类 | 皮革制品及鞋类（18种商品） | 儿童鞋类 | 儿童皮鞋 | 标志 | QB/T2880 | 50 |  |
|  |  |  |  | 感官质量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 剥离强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐磨性能 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐折性能 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 勾心硬度 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 勾心长度下限值 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 勾心弯曲性能 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 勾心抗弯刚度 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 粘合强度 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 异味 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | Cr(Ⅵ) |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 外底硬度 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 可分解芳香胺染料（纺织品）含量 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 可分解芳香胺染料（皮革）含量 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 纺织品中甲醛含量 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 皮革中甲醛含量 |  | 350 |  |
| 4类 | 皮革制品及鞋类（18种商品） | 儿童鞋类 | 儿童旅游鞋 | 标识 | QB/T4331 | 50 |  |
|  |  |  |  | 感官质量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 剥离强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 成鞋耐折性能 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 外底耐磨性能 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 衬里和内垫摩擦色牢度 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 外底硬度 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 外底与外中底粘合强度 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 异味 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 可分解芳香胺染料（纺织品）含量 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 可分解芳香胺染料（皮革）含量 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 纺织品中甲醛含量 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 皮革中甲醛含量 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 重金属 |  | 1000 |  |
| 4类 | 皮革制品及鞋类（18种商品） | 儿童鞋类 | 布面童胶鞋 | pH值 | GB25036 | 200 |  |
|  |  |  |  | 游离甲醛 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 可萃取重金属（铅pb、镉Cd、砷As） |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 可分解有害芳香胺染料 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 鞋里摩擦色牢度（沾色） |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 内底摩擦色牢度（沾色） |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 物理安全性能 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 外底拉伸强度、拉断伸长率 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 外底硬度 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 围条与鞋帮粘附强度 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 外底厚度 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 标志 |  | 50 |  |
| 4类 | 皮革制品及鞋类（18种商品） | 儿童鞋类 | 儿童皮凉鞋 | 感官质量 | QB/T4546 GB28011 | 100 |  |
|  |  |  |  | 异味 |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 鞋帮带总厚度 |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 耐折性能 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐磨性能 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 帮底剥离强度 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 外底硬度 |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 纤维板屈挠指数 |  | 65 |  |
|  |  |  |  | 摩擦色牢度 |  | 65 |  |
|  |  |  |  | Cr |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 芳香胺染料 |  | 1600 |  |
|  |  |  |  | 游离和可分解甲醛 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 铅、砷、镉 |  | 750 |  |
|  |  |  |  | 可触及锐利尖端和锐利边缘 |  | 44 |  |
|  |  |  |  | 小附件抗拉强力 |  | 44 |  |
|  |  |  |  | 钢勾心 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 勾心刚度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 勾心硬度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 勾心标识 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 勾心长度下限值 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 勾心弯曲性能 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 勾心疲劳性能 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 标志标识（含材质鉴定） |  | 320 |  |
| 4类 | 皮革制品及鞋类（18种商品） | 皮革制品 | 背提包 | 标识（材质） | QB/T1333 | 300 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 缝合强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 配件 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 五金配件耐腐蚀性 |  | 360 |  |
|  |  |  |  | 拉链耐用度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 摩擦色牢度 |  | 360 |  |
|  |  |  |  | 振荡冲击性能 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 可分解有害芳香胺染料（面料、里料） |  | 1600 |  |
|  |  |  |  | 标志、标签 |  | 100 |  |
| 4类 | 皮革制品及鞋类（18种商品） | 皮革制品 | 旅行箱包 | 标识（材质） | QB/T2155 | 300 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 规定负重 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 拉杆耐疲劳性能 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 行走性能 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 振荡冲击性能 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 耐冲击性能 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 硬箱箱体耐静压性能 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 拉链平拉强力 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 缝合强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 箱铝口表面硬度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 箱（包)锁 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 五金配件耐腐蚀性 |  | 360 |  |
|  |  |  |  | 摩擦色牢度 |  | 360 |  |
|  |  |  |  | 可分解有害芳香胺染料（箱面、箱里） |  | 1600 |  |
|  |  |  |  | 标志、标签 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 甲醛含量 |  | 350 |  |
| 4类 | 皮革制品及鞋类（18种商品） | 皮革制品 | 皮腰带 | 规格 | QB/T1618 | 100 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 缝制要求 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 摩擦色牢度 |  | 360 |  |
|  |  |  |  | 带体断裂力 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 带孔撕裂力 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 带扣咬合力 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 带齿咬合力 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 折裂性能 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 带扣耐腐蚀性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 标签 |  | 300 |  |
| 4类 | 皮革制品及鞋类（18种商品） | 皮革制品 | 票夹 | 摩擦色牢度 | QB/T1619 | 360 |  |
|  |  |  |  | 配件 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 拉链耐用度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 外观质量和缝制要求 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 标签 |  | 300 |  |
| 4类 | 皮革制品及鞋类（18种商品） | 皮革制品 | 皮凉席 | 材质 | QB/T4204 | 150 |  |
|  |  |  |  | 外观质量及标志 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 游离甲醛 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 可分解有害芳香胺染料 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 接缝强力 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 气味 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | pH值 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 水渍色牢度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐摩擦色牢度 |  | 380 |  |
| 4类 | 皮革制品及鞋类（18种商品） | 皮革制品 | 日用皮手套 | 原料(材质鉴定) | QB/T1584 | 150 |  |
|  |  |  |  | 缝制要求、整体外观及标志、标签 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 撕裂力 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 甲醛含量 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 禁用偶氮染料 |  | 800 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 室内装饰装修材料 | 实木地板 | 含水率 | GB/T15036.1～2 | 200 |  |
|  |  |  |  | 漆膜表面耐磨 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 漆膜附着力 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 漆膜硬度 |  | 200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 室内装饰装修材料 | 实木复合地板 | 浸渍剥离 | GB/T18103 | 300 |  |
|  |  |  |  | 含水率 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 静曲强度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 弹性模量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 漆膜附着力 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 表面耐磨 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 表面耐污染 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 甲醛释放量 |  | 600 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 室内装饰装修材料 | 浸渍纸层压木质地板 | 静曲强度 | GB/T18102 | 500 |  |
|  |  |  |  | 内结合强度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 含水率 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 密度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 吸水厚度膨胀率 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 表面胶合强度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 表面耐冷热循环 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 表面耐划痕 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 尺寸稳定性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 表面耐磨 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 表面耐香烟灼烧 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 表面耐干热 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 表面耐污染腐蚀 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 表面耐龟裂 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 抗冲击 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 甲醛释放量 |  | 600 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 室内装饰装修材料 | 竹地板 | 含水率 | GB/T20240 | 200 |  |
|  |  |  |  | 静曲强度 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 浸渍剥离试验 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 表面漆膜耐磨性 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 表面漆膜耐污染性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 表面漆膜附着力 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 甲醛释放量 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 表面冲击性能 |  | 200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 木制家具 | 木家具 | 主要尺寸及其偏差 | GB/T3324 | 100 |  |
|  |  |  |  | 形状和位置公差 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 材料要求 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 外观要求 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 表面理化性能要求（不含耐光色牢度） |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 耐光色牢度 |  | 4000 |  |
|  |  |  |  | 金属拉手耐腐蚀 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 力学性能 |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 甲醛释放量 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 可溶性重金属含量 |  | 1600 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 办公家具 | 办公椅 | 主要尺寸 | QB/T2280 | 50 |  |
|  |  |  |  | 形状和位置公差 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 外观要求 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 理化性能要求 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 滚动/滑动阻力 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 力学性能 |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 阻燃性要求 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 甲醛释放量 |  | 1500 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 儿童家具 | 儿童家具 | 尺寸偏差 | GB28007 | 100 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 理化性能 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 结构安全 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 力学性能 |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 产品甲醛释放量 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 产品木制件甲醛释放量 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 表面涂层可迁移元素 |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 纺织面料游离甲醛 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 纺织面料可分解芳香胺(23种全检) |  | 3680 |  |
|  |  |  |  | 皮革游离甲醛 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 皮革可分解芳香胺(23种全检) |  | 3680 |  |
|  |  |  |  | 塑料二甲酸酯 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 警示标识 |  | 100 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 安全防范产品 | 防盗安全门 | 一般要求 | GB17565 | 11 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 13 |  |
|  |  |  |  | 永久性标识 |  | 11 |  |
|  |  |  |  | 板材材质 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 钢质板材厚度 |  | 52 |  |
|  |  |  |  | 其他材质板材厚度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸公差与间隙 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 防盗安全级别 |  | 11 |  |
|  |  |  |  | 防破坏性能 |  | 2016 |  |
|  |  |  |  | 防闯入性能 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 软冲击性能 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 悬端吊重性能 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 撞击障碍物性能 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 铰链转动性能 |  | 131 |  |
|  |  |  |  | 锁具防盗要求 |  | 172 |  |
|  |  |  |  | 锁具一般要求 |  | 300 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 软体家具 | 弹簧软床垫 | 尺寸偏差 | QB/T1952.2 | 20 |  |
|  |  |  |  | 床垫铺面对角线偏差 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 面料 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 铺面、边面缝纫 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 缝边 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 面料物理性能 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 铺垫料物理性能 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 卫生、安全 |  | 2300 |  |
|  |  |  |  | 弹簧 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐久性 |  | 2200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 软体家具 | 棕纤维弹性床垫 | 面料外观 | GB/T26706 | 100 |  |
|  |  |  |  | 缝纫 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 缝边 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 尺寸偏差 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 面料及复合面料物理性能 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 芯料外观（质量） |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 芯料物理性能 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 安全卫生要求 |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 阻燃性要求 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 产品标志、使用说明 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 包装 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 耐久性要求 |  | 1600 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 软体家具 | 沙发 | 主要尺寸 | QB/T1952.1 | 54 |  |
|  |  |  |  | 外形对称度 |  | 54 |  |
|  |  |  |  | 用料一致性 |  | 54 |  |
|  |  |  |  | 内部用料要求 |  | 54 |  |
|  |  |  |  | 内部木制件要求 |  | 54 |  |
|  |  |  |  | 木材含水率 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 管壁厚度 |  | 54 |  |
|  |  |  |  | 圆度 |  | 54 |  |
|  |  |  |  | 铺垫料 |  | 18 |  |
|  |  |  |  | 表观密度 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 回弹性 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 压缩永久变形 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 防锈处理 |  | 54 |  |
|  |  |  |  | 摩擦声 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 面料外观 |  | 54 |  |
|  |  |  |  | 缝纫和包覆 |  | 65 |  |
|  |  |  |  | 金属件外观 |  | 54 |  |
|  |  |  |  | 木制件外观 |  | 54 |  |
|  |  |  |  | 饰面外观 |  | 54 |  |
|  |  |  |  | 五金件及其配件安装 |  | 54 |  |
|  |  |  |  | 附着力 |  | 21 |  |
|  |  |  |  | 耐磨性 |  | 65 |  |
|  |  |  |  | 耐冷热温差 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 抗冲击 |  | 19 |  |
|  |  |  |  | 硬度 |  | 18 |  |
|  |  |  |  | 冲击强度 |  | 18 |  |
|  |  |  |  | 附着力 |  | 18 |  |
|  |  |  |  | 耐腐蚀 |  | 376 |  |
|  |  |  |  | 各种面料颜色干摩擦牢度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 纺织面料耐酸汗渍色牢度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 纺织面料耐碱汗渍色牢度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 皮革涂层粘着牢度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 力学性能要求/沙发座背耐久性 |  | 325 |  |
|  |  |  |  | 力学性能要求/压缩量a |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 力学性能要求/压缩量c |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 力学性能要求/背松动量和背剩余松动量 |  | 22 |  |
|  |  |  |  | 力学性能要求/扶手松动量和扶手剩余松动量 |  | 22 |  |
|  |  |  |  | 安全性要求 |  | 162 |  |
|  |  |  |  | 阻燃性要求 |  | 574 |  |
|  |  |  |  | 产品标志 |  | 10 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 实木家具 | 红木家具 | 用材要求 | GB28010 | 1600 |  |
|  |  |  |  | 产品安全（可触及部位、1米以下部位） |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 质量明示 |  | 200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 开关插座 | 家用开关 | 标志 | GB16915.1 | 10 |  |
|  |  |  |  | 防触电保护 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 接地措施(适用时) |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 结构要求 |  | 19 |  |
|  |  |  |  | 开关外壳提供的防护(适用时) |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 防潮 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻 |  | 26 |  |
|  |  |  |  | 电气强度 |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 温升 |  | 61 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 28 |  |
|  |  |  |  | 耐热 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 螺钉、载流部件和连接 |  | 18 |  |
|  |  |  |  | 爬电距离和电气间隙和穿通封胶距离 |  | 26 |  |
|  |  |  |  | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 |  | 170 |  |
|  |  |  |  | 耐漏电起痕(适用时) |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 防锈 |  | 150 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 开关插座 | 家用插座 | 标志 | GB2099.1 GB2099.3 | 10 |  |
|  |  |  |  | 尺寸的检查 |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 接地措施(适用时) |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 固定式插座的结构(适用时) |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 插头和移动式插座的结构(适用时) |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 防潮 |  | 348 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻和电气强度 |  | 72 |  |
|  |  |  |  | 温升 |  | 125 |  |
|  |  |  |  | 拔出插头所需的力(适用时) |  | 34 |  |
|  |  |  |  | 软缆及其连接(适用时) |  | 36 |  |
|  |  |  |  | 耐热 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 爬电距离、电气间隙和穿通封胶距离(适用时) |  | 30 |  |
|  |  |  |  | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 |  | 450 |  |
|  |  |  |  | 耐电痕化(适用时) |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 防触电保护 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 软缆及其连接（适用时） |  | 36 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 30 |  |
|  |  |  |  | 螺钉、载流部件及其连接 |  | 18 |  |
|  |  |  |  | 防锈性能 |  | 150 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 网线 | 超五类、六类非屏蔽双绞线 | 相时延 | YD/T926.2 YD/T1019 | 500 |  |
|  |  |  |  | 时延差 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 回波损耗 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 近端串音衰减 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 近端串音衰减功率和 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 等电平远端串音衰减 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 等电平远端串音衰减功率和 |  | 250 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电线 (BV、BVR、BLV) | 导体电阻 | GB/T5023 JB/T8734 | 150 |  |
|  |  |  |  | 成品电缆电压试验 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 导体结构 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 绝缘平均厚度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 绝缘最薄处厚度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 外径或平均外形尺寸 |  | 25 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前机械强度 |  | 200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电线 (RVS) | 导体电阻 | JB/T8734 | 500 |  |
|  |  |  |  | 成品电缆电压试验 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 导体结构 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 绝缘平均厚度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 绝缘最薄处厚度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 外径或平均外形尺寸 |  | 25 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前机械强度 |  | 400 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 导体电阻 | GB/T5023 JB/T8734 | 400 |  |
|  |  |  |  | 成品电缆电压试验 |  | 220 |  |
|  |  |  |  | 绝缘线芯电压试验 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 导体结构 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 绝缘平均厚度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 绝缘最薄处厚度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 护套平均厚度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 护套最薄处厚度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 外径或平均外形尺寸 |  | 25 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前机械强度 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 护套老化前机械强度 |  | 200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 照明电器 | 双端荧光灯 | 标志（安全） | GB18774 GB19043 GB/T10682 | 50 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 介电强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 光特性（光通量、显色指数） |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 可能会意外带电的部件 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 能效限定值 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 灯头的爬电距离 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 灯的最小总长度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 标志（性能） |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 外形尺寸 |  | 50 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 照明电器 | 自镇流荧光灯 | 标志（安全） | GB16844 GB/T17263 GB19044 | 50 |  |
|  |  |  |  | 互换性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 预防触电 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 防火与防燃 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 灯功率 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 初始光效/光通量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 显色指数 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 能效限定值 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻和介电强度 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 标志（性能） |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 功率因素 |  | 200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 照明电器 | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 | 标志(安全) | GB/T10681 | 50 |  |
|  |  |  |  | 耐扭力性(初始) |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 意外带电部件 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 防意外接触 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 爬电距离 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 功率 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 初始光通量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 标志(性能) |  | 50 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 照明电器 | LED球泡灯 | 标志(性能) | GB/T24908 GB/T24906 | 50 |  |
|  |  |  |  | 灯的外形尺寸 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 灯功率 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 功率因数 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 初始光效/光通量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 颜色特征(显色指数) |  | 200 |  |
|  |  |  |  | EMC(谐波) |  | 510 |  |
|  |  |  |  | 标志(安全) |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 意外接触带电部件的防护 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 介电强度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 照明电器 | LED射灯、护栏管灯装饰照明灯 | 灯上标志 | GB/T24909 | 50 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 灯功率 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 功率因数 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 显色指数 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | EMC(谐波) |  | 510 |  |
|  |  |  |  | 结构（可替换部件） |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 机械危害 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外部接线 |  | 88 |  |
|  |  |  |  | 接地规定 |  | 33 |  |
|  |  |  |  | 防触电保护 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 介电强度 |  | 300 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 照明电器 | LED筒灯 | 功率 | GB/T24294 GB24819 GB/T20145 | 150 |  |
|  |  |  |  | 功率因数 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 初始光效/光通量 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 显色指数 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 光生物安全 |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | 标志 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 接线端子 |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 保护接地装置 |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 防止意外接触带电部件的措施 |  | 25 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻和介电强度 |  | 400 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 照明电器 | LED日光灯管 | 标志(性能) | GB/T24908 GB/T24906 | 50 |  |
|  |  |  |  | 灯的外形尺寸 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 灯功率 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 功率因数 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 初始光效/光通量 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 颜色特征(显色指数) |  | 200 |  |
|  |  |  |  | EMC(谐波) |  | 510 |  |
|  |  |  |  | 标志(安全) |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 意外接触带电部件的防护 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 介电强度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 管材（件）类 | PP-R管材 | 外观 | GB/T18742.2 | 116 |  |
|  |  |  |  | 不透光性 |  | 83 |  |
|  |  |  |  | 规格尺寸 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 纵向回缩率 |  | 228 |  |
|  |  |  |  | 简支梁冲击试验 |  | 253 |  |
|  |  |  |  | 20℃静液压试验（1h） |  | 630 |  |
|  |  |  |  | 95℃静液压试验（22h） |  | 630 |  |
|  |  |  |  | 95℃静液压试验（165h） |  | 1730 |  |
|  |  |  |  | 卫生性能（23项全检） |  | 3730 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 管材（件）类 | 给水用聚 乙烯管材 | 颜色 | GB/T13663 | 83 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 管材尺寸 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 20℃静液压强度（100h） |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 80℃静液压强度（165h） |  | 3300 |  |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 纵向回缩率 |  | 228 |  |
|  |  |  |  | 氧化诱导时间 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 卫生性能（23项全检） |  | 3730 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 管材（件）类 | 埋地排水 用硬聚氯 乙烯双壁 波纹管材 | 颜色 | GB/T18477.1 | 83 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 规格尺寸 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 密度 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 环刚度 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 冲击性能 |  | 950 |  |
|  |  |  |  | 环柔性 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 烘箱试验 |  | 200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 管材（件）类 | 地下通信管道用塑料管材 （双壁波纹管材） | 颜色 | YD/T841.3 | 83 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 规格尺寸 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 落锤冲击试验 |  | 950 |  |
|  |  |  |  | 扁平试验 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 环刚度 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 复原率 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 纵向回缩率 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 维卡软化温度 |  | 193 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 管材（件）类 | 聚乙烯双 壁波纹管材 | 颜色 | GB/T19472.1 | 83 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 规格尺寸 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 环刚度 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 冲击性能 |  | 950 |  |
|  |  |  |  | 环柔性 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 烘箱试验 |  | 200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 管材（件）类 | PVC排水管材 | 外观 | GB/T5836.1 | 116 |  |
|  |  |  |  | 颜色 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 规格尺寸 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 密度 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 维卡软化温度 |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 纵向回缩率 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷浸渍 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | 拉伸屈服强度 |  | 290 |  |
|  |  |  |  | 落锤冲击强度 |  | 440 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 管材（件）类 | PVC排水管件 | 颜色 | GB/T5836.2 | 83 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 规格尺寸 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 密度 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 维卡软化温度 |  | 193 |  |
|  |  |  |  | 烘箱试验 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 坠落试验 |  | 200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 管材（件）类 | PVC电工套管 | 外观 | JG3050 GA305 | 116 |  |
|  |  |  |  | 规格尺寸 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 抗压性能（抗压能力） |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 冲击性能（抗冲击能力） |  | 430 |  |
|  |  |  |  | 弯曲性能（抗弯曲能力） |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 弯扁性能 |  | 90 |  |
|  |  |  |  | 跌落性能 |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 耐热性能（耐热能力） |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 阻燃性能（燃烧性能） |  | 574 |  |
|  |  |  |  | 电气性能（电气绝缘性能） |  | 288 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 管材（件）类 | 铝塑复合管材 | 外观 | GB/T18997.2 GB/T18997.1 CJ/T108 | 116 |  |
|  |  |  |  | 颜色 |  | 83 |  |
|  |  |  |  | 结构尺寸 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 管环径向拉力 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 复合强度-管环最小平均剥离力 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 复合强度-扩径试验 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 爆破试验 |  | 630 |  |
|  |  |  |  | 静液压强度 |  | 630 |  |
|  |  |  |  | 卫生性能（23项全检） |  | 3730 |  |
|  |  |  |  | 纵向回缩率 |  | 228 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 管材（件）类 | PVC线槽 | 外观 | QB/T1614 | 116 |  |
|  |  |  |  | 负载变形性能 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 规格尺寸 |  | 166 |  |
|  |  |  |  | 冲击性能 |  | 440 |  |
|  |  |  |  | 外负载性能 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 氧指数 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 水平燃烧性能 |  | 354 |  |
|  |  |  |  | 垂直燃烧性能 |  | 354 |  |
|  |  |  |  | 烟密度等级 |  | 464 |  |
|  |  |  |  | 耐电压 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻 |  | 100 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 型材 | PVC型材 | 外观 | GB/T8814 | 116 |  |
|  |  |  |  | 尺寸和偏差 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 型材的直线偏差 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 主型材的质量 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 加热后尺寸变化率 |  | 228 |  |
|  |  |  |  | 主型材的落锤冲击 |  | 950 |  |
|  |  |  |  | 150℃加热后状态 |  | 228 |  |
|  |  |  |  | 维卡软化温度 |  | 193 |  |
|  |  |  |  | 主型材弯曲弹性模量 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 拉伸冲击强度 |  | 290 |  |
|  |  |  |  | 简支梁冲击试验 |  | 253 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 厨卫五金零配件 | 陶瓷片密封水嘴 | 外观 | GB18145 QB/T1334 | 116 |  |
|  |  |  |  | 螺纹(精度、长度、表面) |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 装配 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 铅 |  | 1500 |  |
|  |  |  |  | 锑 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 砷 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 钡 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 铍 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 硼 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 镉 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 铬 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 铜 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 汞 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 硒 |  | 65 |  |
|  |  |  |  | 铊 |  | 65 |  |
|  |  |  |  | 铋 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 镍 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 锰 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 钼 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 抗水压机械性能 |  | 630 |  |
|  |  |  |  | 密封性能 |  | 630 |  |
|  |  |  |  | 流量 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 灵敏度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 涂层附着强度（画格试验） |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 表面耐腐蚀性能（24h） |  | 980 |  |
|  |  |  |  | 卫生性能（23项全检） |  | 3730 |  |
|  |  |  |  | 螺纹连接（外观为主） |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 连接螺母扭矩 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 铜加速酸性盐雾试验（6h） |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 尺寸偏差 |  | 85 |  |
|  |  |  |  | 20℃，1min耐压性能 |  | 630 |  |
|  |  |  |  | 20℃，1h耐压性能 |  | 630 |  |
|  |  |  |  | 爆破性能 |  | 630 |  |
|  |  |  |  | 耐老化性（90℃/60℃，165h液压） |  | 1730 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 室内装饰装修材料 | 细木工板 | 含水率 | GB/T5849 | 200 |  |
|  |  |  |  | 横向静曲强度 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 浸渍剥离性能 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 表面胶合强度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 胶合强度 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 甲醛释放量 |  | 600 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 室内装饰装修材料 | 浸渍胶膜纸饰 面人造板 | 外观质量 | GB/T15102 | 100 |  |
|  |  |  |  | 静曲强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 内结合强度 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 含水率 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 密度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 吸水厚度膨胀率 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 握螺钉力 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 表面胶合强度 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 表面耐冷热循环 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 表面耐划痕 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 尺寸稳定性 |  | 4000 |  |
|  |  |  |  | 表面耐磨 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 表面耐香烟灼烧 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 表面耐干热 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 表面耐污染腐蚀 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 表面耐龟裂 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 表面耐水蒸气 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐光色牢度 |  | 5000 |  |
|  |  |  |  | 甲醛释放量 |  | 600 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 室内装饰装修材料 | 中密度纤维板 | 静曲强度 | GB/T11718 GB18580 | 200 |  |
|  |  |  |  | 弹性模量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 内结合强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 吸水厚度膨胀率 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 表面结合强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 甲醛释放量 |  | 600 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 室内装饰装修材料 | 刨花板 | 静曲强度 | GB/T4897 | 200 |  |
|  |  |  |  | 弯曲弹性模量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 内结合强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 表面结合强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 2h吸水厚度膨胀率 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 握螺钉力 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 甲醛释放量 |  | 600 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 陶瓷卫浴 | 陶瓷砖 | 长度和宽度 | GB/T4100 | 110 |  |
|  |  |  |  | 厚度 |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 边直度 |  | 90 |  |
|  |  |  |  | 直角度 |  | 90 |  |
|  |  |  |  | 中心弯曲度 |  | 90 |  |
|  |  |  |  | 边弯曲度 |  | 90 |  |
|  |  |  |  | 翘曲度 |  | 90 |  |
|  |  |  |  | 表面质量 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 吸水率 |  | 680 |  |
|  |  |  |  | 破坏强度 |  | 520 |  |
|  |  |  |  | 断裂模数 |  | 520 |  |
|  |  |  |  | 耐磨性 |  | 1040 |  |
|  |  |  |  | 抗釉裂性 |  | 710 |  |
|  |  |  |  | 耐污染性（红色污染剂、碘酒、橄榄油） |  | 990 |  |
|  |  |  |  | 耐化学腐蚀性（家庭化学品、游泳池盐类、酸、碱） |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 放射性核素 |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | 摩擦系数 |  | 1000 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 陶瓷卫浴 | 卫生陶瓷 | 釉面 | GB6952 | 90 |  |
|  |  |  |  | 外观缺陷 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 色差 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 最大允许变形 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 尺寸允许偏差 |  | 139 |  |
|  |  |  |  | 重要尺寸 |  | 139 |  |
|  |  |  |  | 吸水率 |  | 860 |  |
|  |  |  |  | 抗裂性 |  | 900 |  |
|  |  |  |  | 用水量 |  | 381 |  |
|  |  |  |  | 冲洗功能 |  | 474 |  |
|  |  |  |  | 洗净功能 |  | 381 |  |
|  |  |  |  | 耐荷重性 |  | 177 |  |
|  |  |  |  | 冲洗噪声 |  | 278 |  |
|  |  |  |  | 溢流功能 |  | 279 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 陶瓷 | 日用陶瓷 | 吸水率 | GB/T3532 | 310 |  |
|  |  |  |  | 抗热震性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 铅、镉溶出量 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 白度、色差测定 |  | 420 |  |
|  |  |  |  | 光泽度 |  | 65 |  |
|  |  |  |  | 微波炉适应性测定 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 冰箱到微波炉适应性测定 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 冰箱到烤箱适应性测定 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 变形测定 |  | 180 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 防水材料 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 单位面积质量 | GB18242 | 100 |  |
|  |  |  |  | 面积 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 厚度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 可溶物含量 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 耐热性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 低温柔性 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 不透水性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 拉力 |  | 390 |  |
|  |  |  |  | 延伸率 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 浸水后质量增加 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 热老化（拉力保持率、延伸率保持率、低温柔性、尺寸变化率、质量损失） |  | 3085 |  |
|  |  |  |  | 渗油性 |  | 138 |  |
|  |  |  |  | 接缝剥离强度 |  | 715 |  |
|  |  |  |  | 钉杆撕裂强度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 矿物粒料粘附性 |  | 695 |  |
|  |  |  |  | 卷材下表面沥青涂盖厚度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 胎基材料 |  | 400 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 防水材料 | 沥青复合胎柔性防水卷材 | 单位面积质量 | JC/T690 | 100 |  |
|  |  |  |  | 面积 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 厚度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 可溶物含量 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 耐热性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 低温柔性 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 不透水性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 最大拉力 |  | 390 |  |
|  |  |  |  | 粘接剥离强度 |  | 765 |  |
|  |  |  |  | 热老化（拉力保持率、低温柔性、质量损失） |  | 1932 |  |
|  |  |  |  | 胎基材料 |  | 400 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 单位面积质量 | GB23441 | 100 |  |
|  |  |  |  | 面积 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 厚度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 拉力 |  | 390 |  |
|  |  |  |  | 最大拉力时延伸率 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 沥青断裂延伸率（N类） |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 拉伸时现象 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 钉杆撕裂强度（N类） |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 耐热性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 低温柔性 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 不透水性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 卷材与卷材剥离强度 |  | 715 |  |
|  |  |  |  | 卷材与铝板剥离强度 |  | 715 |  |
|  |  |  |  | 钉杆水密性 |  | 158 |  |
|  |  |  |  | 可溶物含量（PY类） |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 渗油性 |  | 138 |  |
|  |  |  |  | 持粘性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 热老化（拉力保持率、最大拉力时延伸率、低温柔性、剥离强度卷材与铝板） |  | 2835 |  |
|  |  |  |  | 热稳定性（外观、尺寸变化）（N类） |  | 992 |  |
|  |  |  |  | 自粘沥青再剥离强度（PY类） |  | 715 |  |
|  |  |  |  | 胎基材料 |  | 400 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 防水材料 | 高分子防水材料（片材） | 规格尺寸 | GB18173.1 | 100 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 断裂拉伸强度（常温、60℃） |  | 586 |  |
|  |  |  |  | 扯断伸长率（常温、-20℃） |  | 390 |  |
|  |  |  |  | 撕裂强度 |  | 170 |  |
|  |  |  |  | 不透水性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 低温弯折温度 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 加热伸缩量 |  | 306 |  |
|  |  |  |  | 热空气老化（断裂拉伸强度保持率、扯断伸长率保持率） |  | 1042 |  |
|  |  |  |  | 耐碱性（断裂拉伸强度保持率、扯断伸长率保持率） |  | 888 |  |
|  |  |  |  | 臭氧老化 |  | 1930 |  |
|  |  |  |  | 粘接剥离强度（单项） |  | 715 |  |
|  |  |  |  | 复合强度 |  | 715 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 防水材料 | 石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 | 尺寸偏差 | GB/T14686 | 100 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 单位面积质量 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 可溶物含量 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 拉力 |  | 390 |  |
|  |  |  |  | 耐热性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 低温柔性 |  | 370 |  |
|  |  |  |  | 不透水性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 钉杆撕裂强度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 热老化（外观、拉力保持率、质量损失率、低温柔性） |  | 2054 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 外观 | GB/T19250 JC1066 | 20 |  |
|  |  |  |  | 不透水性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 拉伸强度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 固体含量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 表干时间 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 实干时间 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 潮湿基面粘结强度 |  | 410 |  |
|  |  |  |  | 热处理拉伸强度保持率 |  | 496 |  |
|  |  |  |  | 低温柔性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 撕裂强度 |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 加热伸缩率 |  | 396 |  |
|  |  |  |  | 定伸时老化(加热老化) |  | 496 |  |
|  |  |  |  | 热处理断裂伸长率 |  | 486 |  |
|  |  |  |  | 热处理低温弯折性 |  | 516 |  |
|  |  |  |  | 碱处理拉伸强度保持率 |  | 419 |  |
|  |  |  |  | 碱处理断裂伸长率 |  | 409 |  |
|  |  |  |  | 碱处理低温弯折性 |  | 439 |  |
|  |  |  |  | 酸处理拉伸强度保持率 |  | 419 |  |
|  |  |  |  | 酸处理断裂伸长率 |  | 409 |  |
|  |  |  |  | 酸处理低温弯折性 |  | 439 |  |
|  |  |  |  | 人工气候老化拉伸强度保持率 |  | 2990 |  |
|  |  |  |  | 人工气候老化断裂伸长率 |  | 2980 |  |
|  |  |  |  | 人工气候老化低温弯折性 |  | 3010 |  |
|  |  |  |  | 有害物质全检 |  | 5880 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 防水材料 | 聚合物水泥防水涂料 | 外观 | GB/T23445 JC1066 | 50 |  |
|  |  |  |  | 不透水性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 断裂伸长率（无处理） |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 断裂伸长率（加热处理） |  | 496 |  |
|  |  |  |  | 断裂伸长率（碱处理后保持率） |  | 419 |  |
|  |  |  |  | 断裂伸长率（浸水处理） |  | 210 |  |
|  |  |  |  | 断裂伸长率（紫外线处理） |  | 520 |  |
|  |  |  |  | 拉伸强度（无处理） |  | 340 |  |
|  |  |  |  | 拉伸强度（加热处理后保持率） |  | 496 |  |
|  |  |  |  | 拉伸强度（碱处理后保持率） |  | 419 |  |
|  |  |  |  | 拉伸强度（浸水处理后保持率） |  | 340 |  |
|  |  |  |  | 拉伸强度（紫外线处理后保持率） |  | 520 |  |
|  |  |  |  | 固体含量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 粘结强度（无处理） |  | 410 |  |
|  |  |  |  | 粘结强度（潮湿基层） |  | 410 |  |
|  |  |  |  | 粘结强度（碱处理） |  | 719 |  |
|  |  |  |  | 粘结强度（浸水处理） |  | 510 |  |
|  |  |  |  | 低温柔性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 抗渗性 |  | 148 |  |
|  |  |  |  | 有害物质全检 |  | 5880 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 石材 | 石材 | 长度偏差 | GB/T18601 GB/T19766 | 300 |  |
|  |  |  |  | 宽度偏差 |  |  |  |
|  |  |  |  | 厚度偏差 |  |  |  |
|  |  |  |  | 平面度公差 |  | 15 |  |
|  |  |  |  | 角度公差 |  | 30 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 光泽度 |  | 163 |  |
|  |  |  |  | 体积密度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 吸水率 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 弯曲强度（干态、湿态） |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 干燥压缩强度 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 放射性 |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | 耐磨性 |  | 300 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 墙体材料 | 空心砖 | 尺寸偏差 | GB13545 | 100 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 强度等级 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 密度等级 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 孔洞排列及其结构 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 泛霜 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 石灰爆裂 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 吸水率 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 抗风化性能 |  | 238 |  |
|  |  |  |  | 欠火砖、酥砖 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 放射性 |  | 1200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 墙体材料 | 通用硅酸盐水泥 | 烧失量 | GB175 | 25 |  |
|  |  |  |  | 三氧化硫 |  | 49 |  |
|  |  |  |  | 氧化镁 |  | 25 |  |
|  |  |  |  | 氯离子 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 不溶物 |  | 49 |  |
|  |  |  |  | 碱含量（氧化钾、氧化钠） |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 凝结时间 |  | 34 |  |
|  |  |  |  | 安定性 |  | 35 |  |
|  |  |  |  | 抗压强度 |  | 145 |  |
|  |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 细度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 比表面积 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 放射性 |  | 1200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 建筑玻璃 | 平板玻璃 | 尺寸偏差 | GB11614 | 44 |  |
|  |  |  |  | 对角线差 |  | 44 |  |
|  |  |  |  | 厚度偏差 |  | 44 |  |
|  |  |  |  | 厚薄差 |  | 44 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 弯曲度 |  | 44 |  |
|  |  |  |  | 无色透明平板玻璃可见光透射比 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 本体着色平板玻璃透射比偏差 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 本体着色平板玻璃颜色均匀性 |  | 400 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 建筑钢材 | 热轧光圆钢筋 | 尺寸 | GB1499.1 | 150 |  |
|  |  |  |  | 重量及允许偏差偏差 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 化学成份（C、Si、Mn、S、P） |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 抗拉强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 屈服强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 伸长率 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 弯曲性能 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 表面质量 |  | 150 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 建筑钢材 | 热轧带肋钢筋 | 尺寸 | GB1499.2 | 75 |  |
|  |  |  |  | 重量及允许偏差 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 碳当量(Cr,V,Ni,Mo,Cu) |  | 700 |  |
|  |  |  |  | 化学成份（C、Si、Mn、S、P） |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 抗拉强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 屈服强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 伸长率 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 屈屈比 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 强屈比（适用时） |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 最大力总伸长率（适用时） |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 弯曲性能 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 表面质量 |  | 75 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 建筑钢材 | 冷轧带肋钢筋 | 重量及允许偏差 | GB13788 | 180 |  |
|  |  |  |  | 化学成份（C、Si、Mn、S、P） |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 抗拉强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 规定非比例延伸强度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 强屈比 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 伸长率 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 弯曲试验（反复弯曲） |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 尺寸、表面牌号标志 |  | 150 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 建筑钢材 | 混凝土结构用成型钢筋 | 原材料力学性能 | JG/T226 GB50204 | 400 |  |
|  |  |  |  | 成型钢筋尺寸、表面质量 |  | 90 |  |
|  |  |  |  | 钢筋调直后力学性能 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 钢筋调直后重量偏差 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 冷拉率 |  | 180 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 扣件钢管 | 钢管脚手架扣件 | 外观和附件质量要求（全部适用） | GB15831 GB24910 | 1000 |  |
|  |  |  |  | 抗滑性能（KZ、KU适用） |  | 1500 |  |
|  |  |  |  | 抗破坏性能（KZ、KU适用） |  | 2100 |  |
|  |  |  |  | 扭转刚度（KZ适用） |  | 1100 |  |
|  |  |  |  | 抗拉性能（KD适用） |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 扣件铸造材料力学性能 |  | 200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 扣件钢管 | 低压流体输送用焊接钢管 | 表面质量、尺寸及外形 | GB/T3091 | 120 |  |
|  |  |  |  | 化学成分（C、Si、Mn、P、S） |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 拉伸试验 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 弯曲试验 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 压扁试验 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 液压试验 |  | 630 |  |
|  |  |  |  | 镀锌层重量 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 镀锌层均匀性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 镀锌层附着力 |  | 245 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 扣件钢管 | 直缝电焊钢管 | 外形尺寸、材料厚度 | GB/T13793 | 120 |  |
|  |  |  |  | 化学成份 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 力学性能 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 压扁试验 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 弯曲试验 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 液压试验 |  | 630 |  |
|  |  |  |  | 表面质量 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 锌层厚度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 锌层均匀性 |  | 200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 铝合金建筑型材 | 铝合金阳极氧化着色型材 | 化学成份（Si、Fe 、Cu 、Mn、Mg 、Cr 、Zn 、Ti） | GB5237.1 GB5237.2 | 2000 |  |
|  |  |  |  | 抗拉强度 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 规定非比例延伸强度 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 断后伸长率 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 尺寸偏差（壁厚） |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 局部膜厚、平均膜厚 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 封孔质量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 颜色和色差 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐盐雾腐蚀性能 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 耐磨性 |  | 200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 铝合金建筑型材 | 铝合金电泳涂漆型材 | 化学成份（Si、Fe 、Cu 、Mn、Mg 、Cr 、Zn 、Ti） | GB5237.1 GB5237.3 | 2000 |  |
|  |  |  |  | 抗拉强度 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 规定非比例延伸强度 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 断后伸长率 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 尺寸偏差（壁厚） |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 颜色和色差 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 膜厚 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 漆膜硬度 |  | 130 |  |
|  |  |  |  | 漆膜附着性 |  | 245 |  |
|  |  |  |  | 耐沸水性 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 耐磨性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐盐酸性 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐碱性 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐砂浆性 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐溶剂性 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐洗涤剂性 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐盐雾腐蚀性 |  | 1100 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 铝合金建筑型材 | 铝合金粉末喷涂型材 | 化学成份（Si、Fe 、Cu 、Mn、Mg 、Cr 、Zn 、Ti） | GB5237.1 GB5237.4 | 2000 |  |
|  |  |  |  | 抗拉强度 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 规定非比例延伸强度 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 断后伸长率 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 尺寸偏差（壁厚） |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 光泽值 |  | 82 |  |
|  |  |  |  | 颜色和色差 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 涂层最小局部厚度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 压痕硬度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 附着性 |  | 245 |  |
|  |  |  |  | 耐冲击性 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 抗杯突性 |  | 230 |  |
|  |  |  |  | 抗弯曲性 |  | 230 |  |
|  |  |  |  | 耐磨性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐沸水性 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 耐盐酸性 |  | 144 |  |
|  |  |  |  | 耐砂浆性 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐溶剂性 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐洗涤剂性 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐盐雾腐蚀性 |  | 1100 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 铝合金建筑型材 | 铝合金氟碳漆喷涂型材 | 化学成份（Si、Fe 、Cu 、Mn、Mg 、Cr 、Zn 、Ti） | GB5237.1 GB5237.5 | 2000 |  |
|  |  |  |  | 抗拉强度 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 规定非比例延伸强度 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 断后伸长率 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 尺寸偏差（壁厚） |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 光泽 |  | 82 |  |
|  |  |  |  | 颜色和色差 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 涂层膜厚 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 硬度（氟碳） |  | 130 |  |
|  |  |  |  | 附着性 |  | 245 |  |
|  |  |  |  | 耐磨性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐盐酸性 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐硝酸性 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐砂浆性 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐溶剂性 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐冲击 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐洗涤剂性 |  | 150 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 铝合金建筑型材 | 铝合金隔热型材 | 化学成份（Si、Fe 、Cu 、Mn、Mg 、Cr 、Zn 、Ti） | GB5237.1 GB5237.2 GB5237.3 GB5237.4 GB5237.5 GB5237.6 | 2000 |  |
|  |  |  |  | 抗拉强度 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 规定非比例延伸强度 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 断后伸长率 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 尺寸偏差（壁厚） |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 局部膜厚 |  | 450 |  |
|  |  |  |  | 平均膜厚 |  | 450 |  |
|  |  |  |  | 封孔质量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 复合膜局部厚度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 铅笔硬度（电） |  | 130 |  |
|  |  |  |  | 附着性 |  | 245 |  |
|  |  |  |  | 涂层最小局部厚度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 压痕硬度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 涂层平均膜厚 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 最小局部膜厚 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 铅笔硬度（氟） |  | 130 |  |
|  |  |  |  | 耐碱性（电） |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 纵向抗剪特征值（室温） |  | 616 |  |
|  |  |  |  | 横向抗拉特征值（室温） |  | 616 |  |
|  |  |  |  | 纵向抗剪特征值（高温） |  | 617 |  |
|  |  |  |  | 横向抗拉特征值（高温） |  | 617 |  |
|  |  |  |  | 纵向抗剪特征值（低温） |  | 617 |  |
|  |  |  |  | 横向抗拉特征值（低温） |  | 617 |  |
|  |  |  |  | 抗扭性能 |  | 180 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 建筑饰装修材料 | 壁纸 | 湿润拉伸负荷（纵、横向） | GB18585 QB/T4034 | 200 |  |
|  |  |  |  | 甲醛 |  | 620 |  |
|  |  |  |  | 重金属(8项全检) |  | 2400 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 室内装饰装修材料 | 建筑室内用腻子 | 容器中状态 | JG/T298 GB18582 | 50 |  |
|  |  |  |  | 低温存贮稳定性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 施工性 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 干燥时间 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 初期干燥抗裂性 |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 打磨性 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 耐水性 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 粘接强度(标准状态/浸水后) |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 柔韧性 |  | 410 |  |
|  |  |  |  | PH实测值 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 挥发性有机化合物含量 |  | 680 |  |
|  |  |  |  | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  | 620 |  |
|  |  |  |  | 游离甲醛 |  | 620 |  |
|  |  |  |  | 可溶性重金属 |  | 1200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 室内装饰装修材料 | 建筑外墙用腻子粉 | 容器中状态 | JG/T157 GB24408 | 50 |  |
|  |  |  |  | 施工性 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 干燥时间 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 初期干燥抗裂性 |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 打磨性 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 吸水量 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 耐碱性 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐水性 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 粘结强度(标准状态/冻融循环) |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 腻子膜柔韧性 |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 动态抗开裂性 |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 低温存贮稳定性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 挥发性有机化合物含量 |  | 680 |  |
|  |  |  |  | 游离甲醛含量 |  | 620 |  |
|  |  |  |  | 乙二醇醚及醚酯含量总和（适用时） |  | 620 |  |
|  |  |  |  | 重金属含量（适用时） |  | 1200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 室内装饰装修材料 | 溶剂型木器涂料 | 挥发性有机化合物 | GB18581 | 680 |  |
|  |  |  |  | 苯 |  | 620 |  |
|  |  |  |  | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 |  | 620 |  |
|  |  |  |  | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 |  | 690 |  |
|  |  |  |  | 甲醇含量 |  | 620 |  |
|  |  |  |  | 卤代烃含量 |  | 820 |  |
|  |  |  |  | 铅 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 镉 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 铬 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 汞 |  | 300 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 装饰材料 | 汽车涂料 | 挥发性有机化合物 | GB24409 | 880 |  |
|  |  |  |  | 苯 |  | 620 |  |
|  |  |  |  | 甲苯、乙苯和二甲苯含量总和 |  | 620 |  |
|  |  |  |  | 乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总量 |  | 680 |  |
|  |  |  |  | 铅 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 镉 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 汞 |  | 300 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 室内装饰装修材料 | 水溶性内墙涂料 | 容器中状态 | JC/T423 GB18582 | 50 |  |
|  |  |  |  | 涂膜外观 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 粘度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 细度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 白度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐水性 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 遮盖力 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 附着力 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 耐干擦性 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐洗刷性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 游离甲醛 |  | 620 |  |
|  |  |  |  | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  | 620 |  |
|  |  |  |  | 挥发性有机化合物含量 |  | 680 |  |
|  |  |  |  | 重金属 |  | 1200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 室内装饰装修材料 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 | 容器中状态 | JG/T24 | 50 |  |
|  |  |  |  | 施工性 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 涂料低温贮存稳定性 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 涂料热贮存稳定性 |  | 3600 |  |
|  |  |  |  | 初期干燥抗裂性 |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 干燥时间(表干) |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 耐水性 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐碱性 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐冲击性 |  | 253 |  |
|  |  |  |  | 涂层耐温变性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐沾污性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 粘结强度（标准状态） |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 粘结强度（浸水后） |  | 200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 室内装饰装修材料 | 合成树脂内墙乳胶漆 | 容器中状态 | GB/T9756 GB18582 | 50 |  |
|  |  |  |  | 施工性 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 低温稳定性 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 涂膜外观 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 干燥时间 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 对比率 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐碱性 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐洗刷性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 抗泛碱性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 挥发性有机化合物含量（VOC） |  | 680 |  |
|  |  |  |  | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  | 620 |  |
|  |  |  |  | 游离甲醛 |  | 620 |  |
|  |  |  |  | 重金属（铅、镉、铬、汞） |  | 1200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 室内装饰装修材料 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 容器中状态 | GB/T9755 GB24408 | 50 |  |
|  |  |  |  | 施工性 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 低温稳定性 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 干燥时间 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 涂膜外观 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 对比率 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 耐水性 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐碱性 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 耐洗刷性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐沾污性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 涂层耐温变性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 透水性 |  | 169 |  |
|  |  |  |  | 挥发性有机化合物含量 |  | 680 |  |
|  |  |  |  | 游离甲醛含量 |  | 620 |  |
|  |  |  |  | 乙二醇醚及醚酯含量总和（适用时） |  | 620 |  |
|  |  |  |  | 重金属含量（适用时） |  | 1200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 室内装饰装修材料 | 混凝土模板用胶合板 | 尺寸和公差 | GB/T17656 | 85 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 含水率 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 胶合强度 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 静曲强度 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 弹性模量 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 浸渍剥离性能 |  | 150 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 室内装饰装修材料 | 装饰单板贴面人造板 | 含水率 | GB/T15104 | 100 |  |
|  |  |  |  | 浸渍剥离试验 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 表面胶合强度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 冷热循环试验 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 甲醛释放量 |  | 500 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 室内装饰装修材料 | 胶合板 | 含水率 | GB/T9846 | 100 |  |
|  |  |  |  | 胶合强度 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 甲醛释放量 |  | 500 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 建筑装饰装修材料 | 木门窗 | 外观质量 | GB/T29498 | 116 |  |
|  |  |  |  | 含水率 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 漆膜饰面 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 浸渍胶膜纸饰面 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 聚氯乙烯薄膜饰面 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 甲醛释放量 |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 可溶性重金属含量 |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | 平开门抗垂直载荷性能 |  | 464 |  |
|  |  |  |  | 平开门抗静扭曲性能 |  | 464 |  |
|  |  |  |  | 启闭力 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 平开门耐软重物撞击性能 |  | 110 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 建筑装饰装修材料 | 木质门 | 表面平整度及门扇翘曲度 | WB/T1024 | 85 |  |
|  |  |  |  | 外观要求 |  | 65 |  |
|  |  |  |  | 含水率 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 甲醛释放量 |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 有害物质限量 |  | 1200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 建筑装饰装修材料 | 室内木门 | 外观质量 | LY/T1923 | 116 |  |
|  |  |  |  | 门扇表面平整度及门扇翘曲度 |  | 85 |  |
|  |  |  |  | 含水率 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 表面胶合强度 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 表面抗冲击 |  | 253 |  |
|  |  |  |  | 漆膜附着力 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 漆膜硬度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 浸渍剥离 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 门扇整体抗冲击强度 |  | 464 |  |
|  |  |  |  | 甲醛释放量 |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 重金属含量 |  | 1200 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 建筑装饰装修材料 | 木复合门 | 木材含水率 | JG/T303 | 100 |  |
|  |  |  |  | 人造板含水率 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 虫蛀材 |  | 85 |  |
|  |  |  |  | 外观要求 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 漆膜附着力 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 漆膜抗冲击 |  | 253 |  |
|  |  |  |  | 耐划痕 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 软硬质覆面抗冲击 |  | 253 |  |
|  |  |  |  | 表面胶合强度 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 门扇启闭力 |  | 464 |  |
|  |  |  |  | 软重物体撞击试验 |  | 464 |  |
|  |  |  |  | 甲醛释放量 |  | 2000 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 建筑装饰装修材料 | 厨房家具 | 外观 | QB/T2531 GB5296.6 | 116 |  |
|  |  |  |  | 尺寸及形状位置公差 |  | 93 |  |
|  |  |  |  | 材料/木材含水率 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 材料/人造板 |  | 93 |  |
|  |  |  |  | 材料/柜体内外装饰贴面材料 |  | 93 |  |
|  |  |  |  | 材料/台面材料 |  | 93 |  |
|  |  |  |  | 材料/台面垫板 |  | 93 |  |
|  |  |  |  | 加工要求 |  | 93 |  |
|  |  |  |  | 理化性能（适用时） |  | 277 |  |
|  |  |  |  | 力学性能（适用时） |  | 4221 |  |
|  |  |  |  | 甲醛释放量 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 重金属含量 |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | 石材台面放射性（适用时） |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | 安全要求 |  | 93 |  |
|  |  |  |  | 金属件耐腐蚀性能 |  | 376 |  |
|  |  |  |  | 配件要求 |  | 93 |  |
|  |  |  |  | 辅件要求 |  | 93 |  |
|  |  |  |  | 安装要求 |  | 93 |  |
|  |  |  |  | 使用说明书 |  | 93 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 其他建筑材料 | 井盖、水箅子 | 外观 | JC889 CJ/T3012 CJ/T121 CJ/T130 JC/T948 JC/T211 GB/T23858 | 400 |  |
|  |  |  |  | 尺寸偏差 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 承载力 |  | 2148 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 建筑钢材 | 钢筋机械连接接头 | 抗拉强度 | JGJ107 | 330 |  |
|  |  |  |  | 最大力总伸长率 |  | 330 |  |
|  |  |  |  | 接头抗拉强度 |  | 330 |  |
|  |  |  |  | 单向拉伸 |  | 990 |  |
|  |  |  |  | 高应力反复拉压 |  | 1500 |  |
|  |  |  |  | 大变形反复拉压 |  | 3500 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 石膏制品 | 装饰石膏板 | 外观 | JC/T799 | 100 |  |
|  |  |  |  | 尺寸偏差 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 单位面积质量 |  | 195 |  |
|  |  |  |  | 含水率 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 断裂荷载 |  | 570 |  |
|  |  |  |  | 吸水率（防潮板） |  | 340 |  |
|  |  |  |  | 受潮挠度（防潮板） |  | 500 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 石膏制品 | 纸面石膏板 | 外观质量 | GB/T9775 | 100 |  |
|  |  |  |  | 尺寸偏差 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 对角线长度差 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 面密度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 断裂荷载 |  | 570 |  |
|  |  |  |  | 硬度 |  | 480 |  |
|  |  |  |  | 护纸面与石膏芯的粘结 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 抗冲击性 |  | 504 |  |
| 5类 | 装饰装修材料（47种商品） | 墙体材料 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度 | GB11968 | 500 |  |
|  |  |  |  | 干密度 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 抗冻性 |  | 1600 |  |
|  |  |  |  | 含水率 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 导热系数 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 放射性 |  | 1200 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 机动车辆制动液 | 运动粘度 | GB12981 | 1300 |  |
|  |  |  |  | 平衡回流沸点 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 湿平衡回流沸点 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | PH值 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 液体稳定性 |  | 300 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 发动机冷却液 | 密度 | GB29743 NB/SH/T0521 | 300 |  |
|  |  |  |  | 冰点 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 沸点 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 对汽车有机涂料的影响 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | PH值 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 玻璃器皿腐蚀 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 泡沫倾向 |  | 1000 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 汽车风窗清洗液 | 冰点 | GB/T23436 | 1000 |  |
|  |  |  |  | PH值 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 最低使用浓度下的洗净力 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 金属腐蚀性 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 对橡胶的影响 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 对塑料的影响 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 对汽车有机涂膜的影响（原液） |  | 500 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 汽车用制动器衬片 | 尺寸偏差 | GB5763 | 100 |  |
|  |  |  |  | 摩擦性能 |  | 3000 |  |
|  |  |  |  | 剪切强度 |  | 1300 |  |
|  |  |  |  | 冲击强度 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 热膨胀率 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 压缩应变 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 标识 |  | 100 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 汽车离合器面片 | 尺寸偏差 | GB/T5764 | 100 |  |
|  |  |  |  | 平面度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 摩擦性能 |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 弯曲性能 |  | 1300 |  |
|  |  |  |  | 旋转爆裂强度 |  | 2000 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 机动三轮车用制动器衬片 | 尺寸偏差 | GB/T26741 | 100 |  |
|  |  |  |  | 摩擦性能 |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 剪切性能 |  | 1300 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 制动软管 | 缩颈后的内孔通过量 | GB16897 | 500 |  |
|  |  |  |  | 爆裂性能 |  | 1300 |  |
|  |  |  |  | 制动液的相容性 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 挠曲疲劳 |  | 1900 |  |
|  |  |  |  | 拉伸强度 |  | 1300 |  |
|  |  |  |  | 吸水性 |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 接头的耐腐蚀性 |  | 1000 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 空气滤清器纸质滤芯 | 原始阻力 | JB/T9756 | 1400 |  |
|  |  |  |  | 原始滤清效率 |  | 1400 |  |
|  |  |  |  | 容灰量 |  | 500 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 空气滤清器总成 | 原始阻力 | JB/T9755.1 | 1400 |  |
|  |  |  |  | 原始滤清效率 |  | 1400 |  |
|  |  |  |  | 粗滤效率 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 实验室寿命 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 洁净度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 密封性 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 防锈处理 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 50 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 机动车灯具 (前照灯) | 光色和色度特性测量 | GB4599 GB21259 GB25991 GB4785 | 400 |  |
|  |  |  |  | 光电参数测量 |  | 560 |  |
|  |  |  |  | 配光性能试验 |  | 5760 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 机动车灯具 (雾灯) | 光色和色度特性测量 | GB4660 GB11554 GB4785 | 200 |  |
|  |  |  |  | 光电参数测量 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | 配光性能试验 |  | 2880 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 机动车灯具(信号灯) | 光色和色度特性测量 | GB17509 GB5920 GB15235 GB18409 GB18099 GB4785 | 200 |  |
|  |  |  |  | 光色和色度特性测量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 光电参数测量 |  | 280 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 机动车回复反射器 | 色度 | GB11564 | 2880 |  |
|  |  |  |  | 光度 |  | 2000 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 机动车灯具(摩托车照明和信号灯) | 光色和色度特性测量 | GB5948 GB19152 GB17510 GB18100.1 GB18100.2 GB18100.3 | 200 |  |
|  |  |  |  | 光电参数测量 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | 配光性能试验 |  | 2880 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 机动车后视镜 | 尺寸测量 | GB15084 | 500 |  |
|  |  |  |  | 反射率测量 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 曲率半径测量 |  | 1500 |  |
|  |  |  |  | 撞击性能试验 |  | 1500 |  |
|  |  |  |  | 抗弯曲性能试验 |  | 1500 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 机动车用喇叭 | 一般要求试验 | GB15742 | 2000 |  |
|  |  |  |  | 声压级试验 |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 耐久性试验 |  | 2000 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 机动车座椅及座椅头枕 | 座椅一般要求 | GB15083 GB13057 GB11550 | 500 |  |
|  |  |  |  | 座椅靠背吸能性 |  | 4000 |  |
|  |  |  |  | 座椅背面部件表面要求 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 座椅靠背及其调节装置的强度 |  | 7600 |  |
|  |  |  |  | 座椅固定装置、调节装置、锁止装置以及移位折叠装置强度 |  | 9400 |  |
|  |  |  |  | 汽车座椅头枕一般要求 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 座椅头枕位置及尺寸测量 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 座椅头枕强度及吸能试验 |  | 11600 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 机动车雨刮器 | 一般要求 | GB15085 | 300 |  |
|  |  |  |  | 刮刷频率试验 |  | 1500 |  |
|  |  |  |  | 刮水器系统强度试验 |  | 1500 |  |
|  |  |  |  | 刮杆对刮片压紧力试验 |  | 1000 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 汽车手动玻璃升降器 | 一般要求 | QC/T626 | 500 |  |
|  |  |  |  | 手柄扭矩试验 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 玻璃下降量试验 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 运动平行度试验 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 操作强度试验 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 静强度试验 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 耐久性试验 |  | 15000 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 汽车电动玻璃升降器 | 外观检查 | QC/T636 | 300 |  |
|  |  |  |  | 基本性能试验 |  | 1500 |  |
|  |  |  |  | 自锁性试验 |  | 1500 |  |
|  |  |  |  | 耐温度变化性试验 |  | 4500 |  |
|  |  |  |  | 耐过电压试验 |  | 1500 |  |
|  |  |  |  | 耐久性试验 |  | 15000 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 汽车V带 | 外观检测 | GB12732 | 300 |  |
|  |  |  |  | 尺寸检测 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 拉伸性能试验 |  | 1500 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 汽车多楔带 | 外观检测 | GB13552 | 300 |  |
|  |  |  |  | 尺寸检测 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 拉伸性能试验 |  | 1500 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 汽车同步带 | 外观质量 | GB12734 | 300 |  |
|  |  |  |  | 节线长测量 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 供货状态下带背硬度 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 供货状态下拉伸强度 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 供货状态下包布粘合强度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 供货状态下芯绳粘合强度 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 供货状态下齿体剪切强度 |  | 500 |  |
| 6类 | 机动车配件（16种商品） | 汽车配件 | 车载导航仪 | 定位精度 | GB/T19392 | 1000 |  |
|  |  |  |  | 位置更新率 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 启动时间 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 效率 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 辐射骚扰场强 |  | 1800 |  |
|  |  |  |  | 传导骚扰 |  | 1000 |  |
| 7类 | 成品油（6种商品） | 石油产品 | 车用汽油 | (RON)研究法辛烷值 | GB17930 | 750 |  |
|  |  |  |  | 铅含量 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 馏程 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 蒸气压 |  | 175 |  |
|  |  |  |  | 溶剂洗胶质含量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 未洗胶质含量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 诱导期 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 硫含量 |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 铜片腐蚀 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 水溶性酸或碱 |  | 45 |  |
|  |  |  |  | 机械杂质及水分 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 苯含量 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 芳烃含量 |  | 220 |  |
|  |  |  |  | 烯烃含量 |  | 220 |  |
|  |  |  |  | 硫醇 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 锰 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 铁 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 氧含量 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 甲醇 |  | 250 |  |
| 7类 | 成品油（6种商品） | 石油产品 | 车用柴油 | 润滑性 | GB19147 | 2000 |  |
|  |  |  |  | 氧化安定性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 硫含量 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | 酸度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 10%蒸余物残炭 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 灰分 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 铜片腐蚀 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 水分 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 机械杂质 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 运动粘度 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 凝点 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 冷滤点 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 闪点(闭口) |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 馏程 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 密度 |  | 80 |  |
| 7类 | 成品油（6种商品） | 石油产品 | 普通柴油 | 色度 | GB252 | 80 |  |
|  |  |  |  | 氧化安定性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 硫含量 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | 酸度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 10%蒸余物残炭 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 灰分 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 铜片腐蚀 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 水分 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 机械杂质 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 运动粘度 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 凝点 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 冷滤点 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 闪点(闭口) |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 馏程 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 密度 |  | 80 |  |
| 7类 | 成品油（6种商品） | 石油产品 | 液化石油气 | 气味 | GB11174 | 10 |  |
|  |  |  |  | 密度 |  | 264 |  |
|  |  |  |  | 蒸汽压 |  | 264 |  |
|  |  |  |  | 组分 |  | 464 |  |
|  |  |  |  | 蒸发残留物 |  | 220 |  |
|  |  |  |  | 油渍观察 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 铜片腐蚀 |  | 264 |  |
|  |  |  |  | 总硫含量 |  | 660 |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 游离水 |  | 121 |  |
|  |  |  |  | 二甲醚 |  | 264 |  |
| 7类 | 成品油（6种商品） | 机油 | 柴油机油 | 运动黏度 | GB11122 | 1300 |  |
|  |  |  |  | 低温动力黏度（多级）黏度指数（单级） |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 边界泵送温度（或低温泵送黏度） |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 闪点 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 倾点 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 高温高剪切黏度 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 蒸发损失（诺亚克法） |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 泡沫性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 水分 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 蒸发损失 |  | 200 |  |
| 7类 | 成品油（6种商品） | 机油 | 汽油机油 | 运动黏度 | GB11121 | 1300 |  |
|  |  |  |  | 低温动力黏度（多级）黏度指数（单级） |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 边界泵送温度（或低温泵送黏度） |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 闪点 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 倾点 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 高温高剪切黏度 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 蒸发损失（诺亚克法） |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 泡沫性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 水分 |  | 200 |  |
| 8类 | 农资（16种商品） | 化肥 | 过磷酸钙 | 有效磷的质量分数 | GB20413 | 390 |  |
|  |  |  |  | 水分的质量分数 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 包装标识 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 游离酸的质量分数 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 粒度 |  | 180 |  |
| 8类 | 农资（16种商品） | 化肥 | 农业用硫酸钾 | 氧化钾 | GB20406 | 390 |  |
|  |  |  |  | 包装标识 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 氯离子 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | 水分 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 粒度 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 游离酸的质量分数 |  | 180 |  |
| 8类 | 农资（16种商品） | 化肥 | 农业用氯化铵 | 外观 | GB/T2946 | 10 |  |
|  |  |  |  | 包装标识 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 氮的质量分数 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 水分的质量分数 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 钠盐的质量分数 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 粒度 |  | 180 |  |
| 8类 | 农资（16种商品） | 化肥 | 农业用碳酸氢铵 | 氮 | GB3559 | 350 |  |
|  |  |  |  | 包装标识 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 水分 |  | 300 |  |
| 8类 | 农资（16种商品） | 化肥 | 钙镁磷肥 | 外观 | GB20412 | 10 |  |
|  |  |  |  | 包装标识 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 水分 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 有效五氧化二磷的质量分数 |  | 290 |  |
|  |  |  |  | 细度 |  | 80 |  |
| 8类 | 农资（16种商品） | 化肥 | 有机无机复混肥料 | 外观 | GB18877 | 10 |  |
|  |  |  |  | 包装标识 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 氮 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 磷 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 钾 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 水分 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 氯离子 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | 粒度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 铅 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 砷 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 镉 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 铬 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 汞 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | pH值 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 有机质的质量分数 |  | 360 |  |
|  |  |  |  | 蛔虫卵死亡率 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 |  | 150 |  |
| 8类 | 农资（16种商品） | 化肥 | 复混肥料（复合肥料） | 外观 | GB15063 | 10 |  |
|  |  |  |  | 包装标识 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 氮 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 磷 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 钾 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 水分 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 氯离子 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | 粒度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 水溶性磷占有效磷百分率 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | 缩二脲 |  | 260 |  |
| 8类 | 农资（16种商品） | 化肥 | 磷酸一铵、磷酸二胺 | 外观 | GB10205 | 10 |  |
|  |  |  |  | 总养分 |  | 440 |  |
|  |  |  |  | 总氮 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 有效五氧化二磷 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 水溶性磷占有效磷百分率 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | 水分 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 粒度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 包装标识 |  | 10 |  |
| 8类 | 农资（16种商品） | 农用机械及配件 | 微耕机 | 安全要求 | GB10395.10 JB/T10266 | 1500 |  |
|  |  |  |  | 安全标志 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 防护装置 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 握持运行控制装置性能 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 握持运行控制装置影响发动机 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 装配质量 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 起动性能 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 传动箱各运动件 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 传动箱密封性能 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 传动带轮与传动带 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 操纵手柄 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 操纵力 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 操纵柄自动回位 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 油门操纵机构 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 离合机构 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 运动件装配 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 外观涂漆 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 空运转试验 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 安全标志耐久性 |  | 22 |  |
|  |  |  |  | 产品使用说明书 |  | 25 |  |
| 8类 | 农资（16种商品） | 发电机组 | 汽油发电机组 | 外观检查 | JB/T10304 | 100 |  |
|  |  |  |  | 检查成套性 |  | 57 |  |
|  |  |  |  | 检查标志和包装 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 测量质量 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 外形尺寸 |  | 22 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐电压试验 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 常温启动性能 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 检查相序 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 检查控制屏各批示装置 |  | 74 |  |
|  |  |  |  | 短路保护 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 冲击试验 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 倾斜试验 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 电压整定范围 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 频率降 |  | 27 |  |
|  |  |  |  | 稳态频率带 |  | 27 |  |
|  |  |  |  | 瞬态频率偏差和频率恢复时间 |  | 27 |  |
|  |  |  |  | 稳态电压偏差 |  | 125 |  |
|  |  |  |  | 瞬态电压偏差和电压恢复时间 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 电压波形正弦性畸度率 |  | 105 |  |
|  |  |  |  | 检查冷热态电压变化 |  | 192 |  |
| 8类 | 农资（16种商品） | 发电机组 | 柴油发电机组 | 外观检查 | JB/T10303 | 100 |  |
|  |  |  |  | 检查成套性 |  | 57 |  |
|  |  |  |  | 检查标志和包装 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 测量质量 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 外形尺寸 |  | 22 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐电压试验 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 常温启动性能 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 检查相序 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 检查控制屏各批示装置 |  | 74 |  |
|  |  |  |  | 过载保护 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 短路保护 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 冲击试验 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 倾斜试验 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 电压整定范围 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 频率降 |  | 27 |  |
|  |  |  |  | 稳态频率带 |  | 27 |  |
|  |  |  |  | 相对的频率整定上升和下降范围 |  | 27 |  |
|  |  |  |  | 瞬态频率偏差和频率恢复时间 |  | 27 |  |
|  |  |  |  | 稳态电压偏差 |  | 125 |  |
|  |  |  |  | 瞬态电压偏差和电压恢复时间 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 电压波形正弦性畸度率 |  | 105 |  |
|  |  |  |  | 检查冷热态电压变化 |  | 192 |  |
| 8类 | 农资（16种商品） | 农用机械及零配件 | 汽（柴）油机水泵 | 稳定性 | GB/T24673 JB/T6665 JB/T6664.2 JB/T6663 | 100 |  |
|  |  |  |  | 外露转动件防护 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 零部件结构 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 燃油箱 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 安全标志 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 使用说明书安全内容 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 结构 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 密封 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 传动与固定 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 水压试验 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 装配与外观要求（涂漆） |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 运转试验 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 规定流量、扬程 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 自吸时间 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 标牌 |  | 50 |  |
| 8类 | 农资（16种商品） | 农用机械及零配件 | 潜水电泵 | 标志 | GB/T2816 GB/T24674 CJ/T3038 JB/T8857 JB/T8092 GB/T25409 JB/T8645 | 50 |  |
|  |  |  |  | 规定点流量 |  | 450 |  |
|  |  |  |  | 规定点扬程 |  | 450 |  |
|  |  |  |  | 功率因数 |  | 450 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 定子绕组耐电压 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 电泵引出电缆 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 电动机定子的温升限值 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 过载保护 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 安全标志 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 使用说明书安全内容 |  | 150 |  |
| 8类 | 农资（16种商品） | 农药 | 杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂和杀鼠剂 | 标签 | GB334 GB2548 GB6694 GB9551 GB10501 GB20700 GB19308 GB20684 GB20692 GB23554 HG2615 HG2855 | 10 |  |
|  |  |  |  | 违禁添加成分（甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺） |  | 2500 |  |
|  |  |  |  | 主含量 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 相关杂质质量分数 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 水分 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 酸度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 乳液稳定性 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 稀释稳定性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | pH值 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 润湿时间 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 25 |  |
|  |  |  |  | 细度 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 低温稳定性（7天） |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 干燥减量 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 水不溶物质量分数 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 持久起泡性 |  | 200 |  |
| 8类 | 农资（16种商品） | 农用薄膜 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 拉伸强度（纵、横向） | GB4455 | 200 |  |
|  |  |  |  | 断裂伸长率（纵、横向） |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 直角撕裂强度（纵、横向） |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 透光率 |  | 159 |  |
|  |  |  |  | 雾度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 流滴性能 |  | 2016 |  |
| 8类 | 农资（16种商品） | 农用薄膜 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 厚度 | GB13735 | 50 |  |
|  |  |  |  | 拉伸强度（纵、横向） |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 断裂伸长率（纵、横向） |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 直角撕裂强度（纵、横向） |  | 200 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 洗涤剂 | 餐具洗涤剂 | 外观 | GB9985 HJ458 | 10 |  |
|  |  |  |  | 气味 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 稳定性 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 总活性物含量 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | pH |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 去污力 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 荧光增白剂 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 甲醇 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 甲醛 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 砷 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 重金属 |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 菌落总数 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 大肠菌群 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 磷酸盐 |  | 200 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 洗涤剂 | 洗衣粉 | 外观 | GB/T13171.1 GB/T13171.2 | 10 |  |
|  |  |  |  | 表观密度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 总活性物含量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 总五氧化二磷质量分数 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 游离碱质量分数 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | pH值 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 全部规定污布的去污力 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 循环洗涤性能 |  | 2000 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 洗涤剂 | 衣料用液体洗涤剂 | 外观 | QB/T1224 | 10 |  |
|  |  |  |  | 气味 |  | 8 |  |
|  |  |  |  | 稳定性 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 表面活性剂 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | pH值 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 规定污布的去污力 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 总五氧化二磷 |  | 150 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 洗涤剂 | 洗衣皂 | 干皂含量 | QB/T2486 | 400 |  |
|  |  |  |  | 氯化物含量 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 气味 |  | 8 |  |
|  |  |  |  | 游离苛性碱 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 乙醇不溶物 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 总五氧化二磷含量 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 发泡力 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 透明度 |  | 200 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 洗涤剂 | 香皂 | 外观 | QB/T2485-2008 | 10 |  |
|  |  |  |  | 气味 |  | 8 |  |
|  |  |  |  | 干钠皂 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 有效物含量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 水分和挥发物 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 游离苛性碱 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 总游离碱 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 氯化物 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 总五氧化二磷含量 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 透明度 |  | 200 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 饰品 | 仿真饰品 | 镍释放量 | GB28480 | 800 |  |
|  |  |  |  | 铅 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 砷 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 镉 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 汞 |  | 250 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 日用消费品 | 玩具 | 材料 | GB6675 | 100 |  |
|  |  |  |  | 小零件 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 挤压玩具、摇铃及类似玩具（适用时） |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 小球（适用时） |  | 62 |  |
|  |  |  |  | 学前玩偶（适用时） |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 玩具奶嘴（适用时） |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 气球（适用时） |  | 62 |  |
|  |  |  |  | 弹珠（适用时） |  | 190 |  |
|  |  |  |  | 可触及的金属或玻璃边缘 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 功能性锐利边缘（适用时） |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 金属玩具边缘（适用时） |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 模塑玩具边缘（适用时） |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 外露螺栓或螺纹杆的边缘（适用时） |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 可触及的锐利尖端 |  | 102 |  |
|  |  |  |  | 功能性锐利尖端（适用时） |  | 102 |  |
|  |  |  |  | 木制玩具（适用时） |  | 93 |  |
|  |  |  |  | 突出物（适用时） |  | 93 |  |
|  |  |  |  | 塑料袋或塑料薄膜（适用时） |  | 163 |  |
|  |  |  |  | 18个月及以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳（适用时） |  | 69 |  |
|  |  |  |  | 18个月及以下儿童使用的玩具上的自回缩绳（适用时） |  | 69 |  |
|  |  |  |  | 36个月及以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳（适用时） |  | 69 |  |
|  |  |  |  | 玩具袋上的绳索（适用时） |  | 69 |  |
|  |  |  |  | 铰链线间隙（适用时） |  | 74 |  |
|  |  |  |  | 刚性材料上的圆孔（适用时） |  | 138 |  |
|  |  |  |  | 活动部件间的间隙（适用时） |  | 138 |  |
|  |  |  |  | 其他驱动机构（适用时） |  | 96 |  |
|  |  |  |  | 发条钥匙（适用时） |  | 96 |  |
|  |  |  |  | 弹簧（适用时） |  | 97 |  |
|  |  |  |  | 封闭头部的玩具（适用时） |  | 97 |  |
|  |  |  |  | 仿制防护玩具（适用时） |  | 97 |  |
|  |  |  |  | 弹射玩具一般要求（适用时） |  | 97 |  |
|  |  |  |  | 蓄能弹射玩具（适用时） |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 非蓄能弹射玩具（适用时） |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 液体填充玩具（适用时） |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 口动玩具（适用时） |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 燃烧性能（适用时） |  | 574 |  |
|  |  |  |  | 可迁移元素最大限量 |  | 2400 |  |
|  |  |  |  | 标志和使用说明 |  | 50 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 日用消费品 | 作业本 | 尺寸 | DB50/T203 | 50 |  |
|  |  |  |  | 内页数 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 定量 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 亮（白）度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 不透明度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 施胶度 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 尘埃度 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 交货水分 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 印刷及装订质量要求（版芯尺寸） |  | 466 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 卫生用品 | 纸内裤 | 细菌菌落总数 | GB/T28005 | 100 |  |
|  |  |  |  | 大肠菌群 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 真菌菌落总数 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 绿脓杆菌 |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 溶血性链球菌 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 外观质量要求 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 抗张强度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | pH |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 色牢度 |  | 113 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 卫生用品 | 纸尿裤(片、垫) | 细菌菌落总数 | GB/T28004 | 100 |  |
|  |  |  |  | 大肠菌群 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 真菌菌落总数 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 绿脓杆菌 |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 溶血性链球菌 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 渗透性能 |  | 330 |  |
|  |  |  |  | pH |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 标识 |  | 50 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 卫生用品 | 卫生纸 | 细菌菌落总数 | GB20810 | 100 |  |
|  |  |  |  | 大肠菌群 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 溶血性链球菌 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 横向吸液高度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 抗张指数 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 柔软度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 尘埃度 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 节数 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 标识 |  | 50 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 卫生用品 | 纸巾纸 | 细菌菌落总数 | GB/T20808 | 100 |  |
|  |  |  |  | 绿脓杆菌 |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 溶血性链球菌 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 大肠菌群 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 真菌菌落总数 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 亮度（白度） |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 可迁移性荧光增白剂 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 灰分 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 横向吸液高度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 横向抗张指数 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 纵向湿抗张强度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 柔软度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 内装量 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 标识 |  | 50 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 卫生用品 | 湿巾 | 细菌菌落总数 | GB/T27728 | 100 |  |
|  |  |  |  | 大肠菌群 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 真菌菌落总数 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 绿脓杆菌 |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 溶血性链球菌 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 含液量 |  | 330 |  |
|  |  |  |  | 横向抗张强度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | pH |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 可迁移性荧光增白剂 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 尘埃度 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 内装量 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 标识 |  | 50 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 卫生用品 | 卫生巾（含卫生护垫） | 细菌菌落总数 | GB/T8939 | 100 |  |
|  |  |  |  | 大肠菌群 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 真菌菌落总数 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 绿脓杆菌 |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 溶血性链球菌 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 吸水倍率 |  | 109 |  |
|  |  |  |  | 渗入量 |  | 330 |  |
|  |  |  |  | pH |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 标识 |  | 50 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 生活用品 | 晴雨伞 | 外观 | GB/T23147 | 83 |  |
|  |  |  |  | 缝制 |  | 124 |  |
|  |  |  |  | 伞面 |  | 83 |  |
|  |  |  |  | 规格尺寸 |  | 83 |  |
|  |  |  |  | 产品完整性 |  | 83 |  |
|  |  |  |  | 自开伞、自开自收伞中盘稳定性 |  | 124 |  |
|  |  |  |  | 使用安全 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 开关性能 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 自开伞、自开自收伞的开、关伞力 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 部件结合牢度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 无故障连续连续开关次数 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 染色牢度 |  | 113 |  |
|  |  |  |  | 伞骨 |  | 83 |  |
|  |  |  |  | 耐腐蚀 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 伞面防紫外线 |  | 300 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 生活用品 | 老视成镜 | 球镜顶焦度偏差 | GB13511.1 | 156 |  |
|  |  |  |  | 柱镜顶焦度偏差 |  | 156 |  |
|  |  |  |  | 镜片基准点的最小厚度 |  | 63 |  |
|  |  |  |  | 色泽 |  | 74 |  |
|  |  |  |  | 镜片材料的表面质量 |  | 86 |  |
|  |  |  |  | 光学中心水平距离偏差 |  | 63 |  |
|  |  |  |  | 水平光学中心与眼瞳的单侧偏差 |  | 63 |  |
|  |  |  |  | 光学中心垂直互差 |  | 63 |  |
|  |  |  |  | 装配质量 |  | 74 |  |
|  |  |  |  | 标志 |  | 86 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 生活用品 | 太阳镜 | 表面质量和内在疵病 | QB2457 | 86 |  |
|  |  |  |  | 镜片的光学性能 |  | 156 |  |
|  |  |  |  | 镜架要求 |  | 184 |  |
|  |  |  |  | 装配精度与整形要求 |  | 74 |  |
|  |  |  |  | 透射特性 |  | 300 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 生活用品 | 眼镜镜片 | 透射性能 | GB10810.1 GB10810.3 QB2506 | 37 |  |
|  |  |  |  | 阻燃性 |  | 90 |  |
|  |  |  |  | 抗冲击性能 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 顶焦度 |  | 156 |  |
|  |  |  |  | 棱镜度 |  | 63 |  |
|  |  |  |  | 轴位 |  | 63 |  |
|  |  |  |  | 色泽 |  | 125 |  |
|  |  |  |  | 规格尺寸 |  | 86 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 86 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 生活用品 | 眼镜架 | 外观质量 | GB/T14214 | 86 |  |
|  |  |  |  | 尺寸 |  | 86 |  |
|  |  |  |  | 高温尺寸稳定性 |  | 86 |  |
|  |  |  |  | 抗拉性能 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 鼻梁变形 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 镜片夹持力 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐疲劳 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 镀层结合力 |  | 121 |  |
|  |  |  |  | 抗汗腐蚀 |  | 376 |  |
|  |  |  |  | 阻燃性 |  | 90 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 生活用品 | 日用塑料容器 | 尺寸偏差 | DB50/T367 | 50 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 跌落试验 |  | 267 |  |
|  |  |  |  | 耐温试验 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 悬挂试验 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 色牢度 |  | 113 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 生活用品 | 塑料垃圾袋 | 尺寸偏差 | GB/T24454 | 50 |  |
|  |  |  |  | 感官 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 抗渗漏性能 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 跌落性能 |  | 267 |  |
|  |  |  |  | 拉紧绳拉伸力 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 提吊试验 |  | 200 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 生活用品 | 保鲜膜 | 颜色 | GB10457 | 150 |  |
|  |  |  |  | 尺寸和质量偏差 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 拉伸强度（纵、横向） |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 断裂标称应变（纵、横向） |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 透光率 |  | 159 |  |
|  |  |  |  | 雾度 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 直角撕裂强度（纵、横向） |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 气体透过率（氧气) |  | 900 |  |
|  |  |  |  | 气体透过率偏差 （二氧化碳） |  | 900 |  |
|  |  |  |  | 透湿量偏差 |  | 900 |  |
|  |  |  |  | 自粘型 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 开卷性 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 防雾性 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 4%乙酸蒸发残渣 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 正已烷蒸发残渣 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 65%乙醇蒸发残渣 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸钾消耗量 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | 重金属 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 脱色试验 |  | 100 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 生活用品 | 遮阳膜 | 可见光透视比 | GA/T74 | 400 |  |
|  |  |  |  | 紫外线透视比 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 太阳光透视比 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 可见光反射比 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 太阳能总透视比 |  | 3000 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 生活用品 | 牙刷 | 卫生要求 | GB19342 GB30002 GB30003 | 150 |  |
|  |  |  |  | 安全要求 |  | 2400 |  |
|  |  |  |  | 规格尺寸 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 柄部抗弯力 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 颈部抗弯力 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐温性能 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 饰件 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 磨毛 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 磨尖丝 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 非磨尖丝部分刷毛 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 50 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 生活用品 | 一次性塑料餐饮具 | 感官 | GB18006.1 GB/T24693 | 100 |  |
|  |  |  |  | 规格尺寸偏差 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 折弯波纹 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 伸缩吸管分离时的拉伸力 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 质量偏差 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 容积偏差 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 负重性能 |  | 63 |  |
|  |  |  |  | 跌落性能 |  | 267 |  |
|  |  |  |  | 盖体对折性能 |  | 76 |  |
|  |  |  |  | 耐温性能（油、水） |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 耐水性 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 微波炉耐温性 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 含水量 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 4%乙酸蒸发残渣 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 正已烷蒸发残渣 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 65%乙醇蒸发残渣 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 水蒸发残渣 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 重金属 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸钾消耗量 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | 脱色试验 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 大肠菌群 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 沙门氏菌 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 志贺氏菌 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 溶血性链球菌 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 霉菌 |  | 250 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 生活用品 | 密胺餐具（仿瓷餐具） | 外观 | QB1999 | 50 |  |
|  |  |  |  | 耐干热性 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 耐低温性 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 耐湿热性 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 耐污染性 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 翘曲（地部） |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 跌落 |  | 89 |  |
|  |  |  |  | 感官 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 蒸发残渣（水） |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸钾消耗量 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | 甲醛（4%乙酸） |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 重金属（Pb） |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 脱色试验 |  | 100 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 生活用品 | 纸杯 | 外观质量 | GB/T27590 | 150 |  |
|  |  |  |  | 容量偏差 |  | 170 |  |
|  |  |  |  | 渗漏性能 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 杯身挺度 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | 铅 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 砷 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 荧光性物质 |  | 220 |  |
|  |  |  |  | 脱色试验 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 大肠菌群 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 沙门氏菌 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 志贺氏菌 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 溶血性链球菌 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸钾消耗量 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | 异味 |  | 150 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 生活用品 | 纸碗 | 外观 | GB/T27591 | 150 |  |
|  |  |  |  | 容量偏差 |  | 170 |  |
|  |  |  |  | 渗漏性能 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 抗压强度 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | 荧光性物质 |  | 220 |  |
|  |  |  |  | 铅 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 砷 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 脱色试验 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 大肠菌群 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 沙门氏菌 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 志贺氏菌 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 溶血性链球菌 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸钾消耗量 |  | 280 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 生活用品 | 餐用纸制品 | 外观 | QB/T2898 | 50 |  |
|  |  |  |  | PE膜定量 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 容积相对偏差 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 渗漏性能（水、油） |  | 190 |  |
|  |  |  |  | 挺度 |  | 367 |  |
|  |  |  |  | 负重性能 |  | 278 |  |
|  |  |  |  | 水分 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 铅 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 砷 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 荧光性物质 |  | 220 |  |
|  |  |  |  | 脱色试验 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 大肠菌群 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 沙门氏菌 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 志贺氏菌 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 溶血性链球菌 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸钾消耗量 |  | 280 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 学生用品 | 学生用品（水彩笔、橡皮擦、修正液等） | 铅 | GB21027 | 300 |  |
|  |  |  |  | 镉 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 汞 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 铬 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 钡 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 锑 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 砷 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 硒 |  | 250 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 安全防范产品 | 保险柜 | 文件检查 | GB10409 | 39 |  |
|  |  |  |  | 防腐措施检查 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 功能检查 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 表面质量检查 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 表面镀层检查 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 尺寸检验 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 固定装置检查 |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 缝隙及孔检验 |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 导线拉力检验 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 柜门幌动量检验 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 搁板承重检验 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 机械锁检验 |  | 899 |  |
|  |  |  |  | 电子锁密钥量检查、 |  | 844 |  |
|  |  |  |  | 抗撞击试验 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 密码锁功能检查 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 抗绕度试验 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 欠压告警试验 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 抗破坏试验 |  | 6723 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 安全防范产品 | 保险箱 | 尺寸测量 | GA166 | 100 |  |
|  |  |  |  | 结构检验 |  | 471 |  |
|  |  |  |  | 外观检验 |  | 95 |  |
|  |  |  |  | 电子密码锁检查 |  | 844 |  |
|  |  |  |  | 防破坏功能试验 |  | 6723 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 厨具 | 不锈钢餐具及厨具 | 铅溶出量 | GB/T15067.2 | 300 |  |
|  |  |  |  | 铬溶出量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 镍溶出量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 镉溶出量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 砷溶出量 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 结构造型 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 表面粗糙度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 疵点和压痕 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 耐腐蚀性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 强度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 手柄连接牢固性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 刀片硬度 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 抗冲击性 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 非金属手柄抗热变形 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 空心手柄抗渗透水 |  | 300 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 厨具 | 高压锅 | 工作压力 | GB13623 GB15066 | 630 |  |
|  |  |  |  | 密封性 |  | 630 |  |
|  |  |  |  | 安全压力 |  | 630 |  |
|  |  |  |  | 耐热压 |  | 630 |  |
|  |  |  |  | 耐内压力 |  | 630 |  |
|  |  |  |  | 泄压压力 |  | 630 |  |
|  |  |  |  | 破坏压力 |  | 630 |  |
|  |  |  |  | 手柄温升 |  | 130 |  |
|  |  |  |  | 合盖安全性 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 开盖安全性 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 防堵安全性 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 塑料件耐煮性 |  | 150 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 日用消费品类 | 复印纸 | 定量 | GB/T24988 | 60 |  |
|  |  |  |  | 定量及偏差 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 厚度 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 挺度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 平滑度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 不透明度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 亮度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 施胶度 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 尘埃度 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 交货水份 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 内装量偏差 |  | 60 |  |
| 9类 | 日用消费品（36种商品） | 日用消费品类 | 童车 | 锐利边缘 | GB14746 GB14747 GB14748 GB14749 | 49 |  |
|  |  |  |  | 外露突出物 |  | 93 |  |
|  |  |  |  | 突出物禁区、保护装置和螺钉 |  | 93 |  |
|  |  |  |  | 制动系统 |  | 1500 |  |
|  |  |  |  | 闸把尺寸 |  | 15 |  |
|  |  |  |  | 手闸制动系统的强度 |  | 124 |  |
|  |  |  |  | 手闸制动性能试验 |  | 435 |  |
|  |  |  |  | 把横管 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 把横管的把套 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 把立管 |  | 32 |  |
|  |  |  |  | 车把稳定性 |  | 124 |  |
|  |  |  |  | 车把部件的强度 |  | 124 |  |
|  |  |  |  | 冲击试验（重物落下） |  | 382 |  |
|  |  |  |  | 冲击试验（车架/前叉组合件落下） |  | 382 |  |
|  |  |  |  | 间隙 |  | 74 |  |
|  |  |  |  | 前轮夹持力 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 后轮夹持力 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 地面间隙 |  | 74 |  |
|  |  |  |  | 足尖间隙 |  | 74 |  |
|  |  |  |  | 脚蹬/曲柄组合件动态试验c |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 限制尺寸 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 鞍管 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 鞍座调节夹紧装置 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 鞍座的强度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 驱动系统静负荷试验（适用时） |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 链罩（适用时） |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 平衡轮尺寸（适用时） |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 标志和使用说明 |  | 25 |  |
| 10类 | 珠宝玉石及贵金属（2种商品） | 珠宝首饰及制品 | 天然宝石、天然玉石、天然有机宝石、合成宝石、人造宝石、 处理珠宝玉石 | 颜色、形状、透明度、光泽、特殊光学效应、解理、断口以及某些内、外部特征 | GB/T16552 GB/T16553 GB11887 GB/T16554 | 19 |  |
|  |  |  |  | 放大检查 |  | 86 |  |
|  |  |  |  | 折射率、双折射率 |  | 84 |  |
|  |  |  |  | 光性特征 |  | 41 |  |
|  |  |  |  | 多色性 |  | 30 |  |
|  |  |  |  | 吸收光谱 |  | 76 |  |
|  |  |  |  | 紫外荧光 |  | 52 |  |
|  |  |  |  | 密度 |  | 25 |  |
|  |  |  |  | 热导性 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 热反应 |  | 18 |  |
|  |  |  |  | 化学反应 |  | 18 |  |
|  |  |  |  | 摩氏硬度 |  | 28 |  |
|  |  |  |  | 钻石确认仪检测 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 发光图像分析 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 红外光谱分析 |  | 420 |  |
|  |  |  |  | 紫外可见分光光谱分析 |  | 276 |  |
|  |  |  |  | 激光拉曼光谱分析 |  | 1300 |  |
|  |  |  |  | 钻石净度分级 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 钻石切工分级 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 钻石克拉质量 |  | 16 |  |
|  |  |  |  | 无色至浅黄（褐、灰）色系列钻石颜色分级（含颜色分级和荧光强度级别） |  | 160 |  |
| 10类 | 珠宝玉石及贵金属（2种商品 | 贵金属或包、镀贵金属的首饰及制品 | 金首饰及制品、铂首饰及制品、钯首饰及制品、银首饰及制品 | 质量允差 | QB/T1690 | 20 |  |
|  |  |  |  | 金含量(X荧光法) | GB/T18043 GB11887 | 1000 |  |
|  |  |  |  | 铂含量(X荧光法) | GB/T18043 GB11887 | 1300 |  |
|  |  |  |  | 钯含量(X荧光法) | GB/T18043 GB11887 | 1300 |  |
|  |  |  |  | 银含量(X荧光法) | GB/T18043 GB11887 | 1000 |  |
|  |  |  |  | 贵金属饰品主元素及杂质元素成分分析（化学法） | GB11887 GB/T19720 GB/T9288 GB/T17832 GB/T21198.6 | 3400 |  |
|  |  |  |  | 有害元素及其含量、释放量检测分析 | GB28480 GB/T19719 GB/T28019 GB/T28020 GB/T28021 GB/T28485 | 3800 |  |
| 11类 | 劳保用品（6种商品） | 劳保产品 | 安全帽 | 帽舌 | GB2811 | 61 |  |
|  |  |  |  | 帽沿 |  | 61 |  |
|  |  |  |  | 帽壳内部 |  | 61 |  |
|  |  |  |  | 吸汗带 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 系带 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 质量 |  | 53 |  |
|  |  |  |  | 水平间距 |  | 53 |  |
|  |  |  |  | 帽壳内突出物 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 下颏带强度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 通气孔设置 |  | 61 |  |
|  |  |  |  | 垂直间距 |  | 61 |  |
|  |  |  |  | 佩戴高度 |  | 53 |  |
|  |  |  |  | 冲击吸收性能 (高温、低温、浸水) |  | 900 |  |
|  |  |  |  | 耐穿刺性能(高温、低温、浸水) |  | 900 |  |
|  |  |  |  | 防静电性能（适用时） |  | 458 |  |
|  |  |  |  | 电绝缘性能（适用时） |  | 458 |  |
|  |  |  |  | 侧向刚性（适用时） |  | 163 |  |
|  |  |  |  | 阻燃性能（适用时） |  | 458 |  |
|  |  |  |  | 耐低温性能（适用时） |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 标 识 |  | 50 |  |
| 11类 | 劳保用品（6种商品） | 劳保用品 | 防护鞋、安全鞋、职业鞋 | 基本要求 | GB21147 GB21148 GB21146 | 80 |  |
|  |  |  |  | 鞋帮高度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 式样(鞋座区域) |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 成鞋鞋底结构 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 鞋帮外底结合强度 |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 足趾保护一般要求 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 保护包头内部长度 |  | 58 |  |
|  |  |  |  | 抗冲击性 |  | 79 |  |
|  |  |  |  | 耐压力性 |  | 90 |  |
|  |  |  |  | 金属保护包头的耐辐射性 |  | 71 |  |
|  |  |  |  | 非金属保护包头 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 防漏性 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 特定的工效学特征 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 鞋帮一般要求 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 鞋帮厚度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 鞋帮撕裂强度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 鞋帮拉伸性能 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 鞋帮耐折性 |  | 90 |  |
|  |  |  |  | 帮面水蒸气渗透性和系数 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 鞋帮pH值 |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 鞋帮水解性能 |  | 90 |  |
|  |  |  |  | 鞋帮六价铬含量 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 衬里撕裂强度 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 衬里耐磨性 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 衬里水蒸气渗透性和系数 |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 衬里pH值 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 衬里六价铬含量 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 鞋舌撕裂强度 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 鞋舌pH值 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 鞋舌六价铬含量 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 内底和鞋垫厚度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 内底和鞋垫pH值 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 吸水性和水解吸性 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 内底耐磨性 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 鞋垫耐磨性 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 皮革内底六价铬含量 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 非防滑外底厚度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 外底撕裂强度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 外底耐磨性 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 外底耐折性 |  | 360 |  |
|  |  |  |  | 外底水解 |  | 90 |  |
|  |  |  |  | 中间层结合强度 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 耐油性 |  | 101 |  |
|  |  |  |  | 附加要求（适用时） |  | 2072 |  |
|  |  |  |  | 标识 |  | 30 |  |
|  |  |  |  | 样品制备 |  | 20 |  |
| 11类 | 劳保用品（6种商品） | 劳保用品 | 工矿靴 | 拉伸强度 | GB25037 | 200 |  |
|  |  |  |  | 扯断伸长率 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 靴面和外底厚度 |  | 220 |  |
|  |  |  |  | 鞋带耐磨 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | 靴帮拉断力 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 280 |  |
| 11类 | 劳保用品（6种商品） | 劳保用品 | 轻便胶鞋 | 拉伸强度 | HG/T2018 | 200 |  |
|  |  |  |  | 扯断伸长率 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 磨耗量 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 硬度 |  | 220 |  |
|  |  |  |  | 粘附强度 |  | 210 |  |
|  |  |  |  | 耐黄变性能 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 外底厚度 |  | 220 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 180 |  |
| 11类 | 劳保用品（6种商品） | 劳保用品 | 劳动鞋 | 拉伸强度 | HG/T2495 | 200 |  |
|  |  |  |  | 扯断伸长率 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 磨耗量 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 硬度 |  | 220 |  |
|  |  |  |  | 黏合强度 |  | 210 |  |
|  |  |  |  | 外底厚度 |  | 220 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 280 |  |
| 11类 | 劳保用品（6种商品） | 劳保用品 | 电绝缘鞋 | 构造 | GB12011 | 130 |  |
|  |  |  |  | 鞋号 |  | 130 |  |
|  |  |  |  | 鞋帮高度 |  | 130 |  |
|  |  |  |  | 鞋帮厚度 |  | 130 |  |
|  |  |  |  | 鞋帮耐撕裂性 |  | 180 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 外底花纹及厚度 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 标识 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 附加要求（适用时） |  | 3995 |  |
| 12类 | 消防产品（6种商品） | 消防器材 | 手提式干粉灭火器 | 灭火器筒体强度试验 | GB4351.1 | 452 |  |
|  |  |  |  | 灭火器充装量检查 |  | 190 |  |
|  |  |  |  | （25±5）℃喷射性能 |  | 212 |  |
|  |  |  |  | 标志及外观检查 |  | 66 |  |
|  |  |  |  | 操作力 |  | 212 |  |
|  |  |  |  | 灭火剂检查 |  | 1348 |  |
|  |  |  |  | 灭火器压力指示器要求 |  | 66 |  |
| 12类 | 消防产品（6种商品） | 消防器材 | 消防应急灯具 | 试验前检查 | GB17945 | 920 |  |
|  |  |  |  | 基本功能试验 |  | 348 |  |
|  |  |  |  | 充、放电试验 |  | 458 |  |
|  |  |  |  | 重复转换性能 |  | 568 |  |
|  |  |  |  | 电压波动性能 |  | 458 |  |
|  |  |  |  | 转换电压试验 |  | 348 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻试验 |  | 458 |  |
|  |  |  |  | 耐压试验 |  | 550 |  |
| 12类 | 消防产品（6种商品） | 消防器材 | 消防水枪 | 表面质量 | GB8181 | 392 |  |
|  |  |  |  | 密封性能 |  | 784 |  |
|  |  |  |  | 耐压强度 |  | 512 |  |
|  |  |  |  | 抗跌落性能 |  | 172 |  |
|  |  |  |  | 标志 |  | 176 |  |
| 12类 | 消防产品（6种商品） | 消防器材 | 消防水带 | 外观质量 | GB6246 | 238 |  |
|  |  |  |  | 内径 |  | 172 |  |
|  |  |  |  | 长度 |  | 227 |  |
|  |  |  |  | 试验压力及最小爆破压力 |  | 2364 |  |
|  |  |  |  | 单位长度质量 |  | 227 |  |
|  |  |  |  | 标志 |  | 66 |  |
| 12类 | 消防产品（6种商品） | 消防器材 | 室内消火栓 | 外观质量 | GB3445 | 88 |  |
|  |  |  |  | 基本尺寸与公差 |  | 88 |  |
|  |  |  |  | 密封件 |  | 88 |  |
|  |  |  |  | 固定接口 |  | 172 |  |
|  |  |  |  | 手轮 |  | 172 |  |
|  |  |  |  | 阀杆升降性能 |  | 227 |  |
|  |  |  |  | 开启高度 |  | 227 |  |
|  |  |  |  | 密封性能 |  | 564 |  |
|  |  |  |  | 强度 |  | 467 |  |
| 12类 | 消防产品（6种商品） | 消防器材 | 消防水带接口 | 外观质量 | GB12514.1 | 154 |  |
|  |  |  |  | 密封性能 |  | 227 |  |
|  |  |  |  | 水压性能 |  | 764 |  |
|  |  |  |  | 抗跌落性能 |  | 172 |  |
|  |  |  |  | 标志 |  | 66 |  |
| 13类 | 机电产品（4种商品） | 电动工具 | 电钻 | 触电保护 | GB3883.1 GB3883.6 GB/T5580 | 90 |  |
|  |  |  |  | 输入功率和电流 |  | 370 |  |
|  |  |  |  | 发热 |  | 1180 |  |
|  |  |  |  | 泄漏电流 |  | 185 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻和介电强度 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | 机械危险 |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 机械强度 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 内部布线 |  | 165 |  |
|  |  |  |  | 电源联接与外接软电缆和软线 |  | 260 |  |
|  |  |  |  | 电缆或软线提拉力和扭力试验 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 接地装置 |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 爬电距离电气间隙和绝缘穿通距离 |  | 230 |  |
| 13类 | 机电产品（4种商品） | 电焊机 | 电焊机 | 爬电距离和电气间隙 | GB15579.1 | 150 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 介电强度 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 外壳防护 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 输入回路的连接方式 |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 输入回路接线端 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 电缆固定装置 |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 输入电缆 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 输出额定空载电压 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 型式试验时的约定负载电压 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 输出回路连接 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 对外部装置供电的电源 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 辅助电源输出 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 控制回路 |  | 190 |  |
|  |  |  |  | 外壳 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 手把、按钮等的耐冲击性 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 跌落试验 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 允差 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | 输出调节 |  | 100 |  |
| 13类 | 机电产品（4种商品） | 工业阀门 | 阀门 | 壳体试验 | GB/T12234 GB/T12235 GB/T12237 GB/T12238 GB/T19672 GB/T21385 JB/T3595 JB/T7746 JB/T8527 GB/T13927 JB/T7927 | 400 |  |
|  |  |  |  | 高压密封试验（液体） |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 低压密封试验（气体） |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 上密封试验 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 阀体壁厚测量 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 关闭件组合拉力试验 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 材质成分 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 操作转矩或推力 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 阀杆硬度测量 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 阀杆直径测量 |  | 27 |  |
|  |  |  |  | 铸钢件表面质量 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 阀体标志检查 |  | 25 |  |
|  |  |  |  | 铭牌内容检查 |  | 25 |  |
|  |  |  |  | 蝶板承压能力 |  | 200 |  |
| 13类 | 机电产品（4种商品） | 工业阀门 | 铁制和铜制螺纹连接阀门 | 壳体试验 | GB/T8464 | 400 |  |
|  |  |  |  | （液体）高压密封试验 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | （气体）低压密封试验 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 上密封试验 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 阀体壁厚测量 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 启闭灵活性 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 材质成分 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 抗扭力试验 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 抗弯曲试验 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 阀杆直径 |  | 27 |  |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 116 |  |
|  |  |  |  | 闸板位置 |  | 50 |  |
| 14类 | 危险产品（1种商品） | 烟花爆竹 | 烟花爆竹 | 包装 | GB10631 GB19593 | 100 |  |
|  |  |  |  | 标志 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 引燃装置 |  | 360 |  |
|  |  |  |  | 引燃时间 |  | 560 |  |
|  |  |  |  | 手持部位（手持类） |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 漂浮物和雷弹（组合烟花） |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 部件牢固度 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 结构与材质 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 筒体高度、底面最小水平尺寸（组合烟花） |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 药种（单项） |  | 245 |  |
|  |  |  |  | 禁用药物（氯酸盐定性） |  | 245 |  |
|  |  |  |  | 药量 |  | 245 |  |
|  |  |  |  | 燃放缺陷 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 计数误差（爆竹类） |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 烧成率（爆竹类） |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 内筒型组合烟花产品的壁厚 |  | 50 |  |

## 三、流通领域商品质量抽检工作说明

流通领域商品质量抽检工作是工商行政管理部门的职能职责之一，该项工作直接关系到全市流通领域商品质量监管工作。采购人根据国家工商行政管理总局下发的各项规章制度，连续多年开展本市流通领域商品质量抽检工作，有效提升了全市流通领域商品质量状况，切实改善了全市的消费环境。

工商行政管理部门作为行政执法机关，其行政行为程序的合法性、完整性和正确性至关重要。承担商品质量抽检工作的检验机构应当根据《流通领域商品质量抽查检验办法》及我局有关工作要求完成抽样检验工作，抽样检验工作包括抽样、备样、检测、检验结论通知、检验结论确认、回执收集，复检、制表、结果报送等多个环节。

## 四、投标人业务人员和设备要求

（1）熟悉掌握承检商品标准，有能力按照最新相关标准规定的方法从事检测工作。

（2）检验机构从业人员工作稳定性强，能保证抽样检验工作的连续性和稳定性。

（3）能独立承担抽样、检测、数据分析汇总、结果报送工作，能及时出具检验报告及分析报告。

（4）投标人实验室应具备固定的检验工作场所，以及专用于检验活动所需的检测、环境控制、冷藏和冷冻、数据处理与分析、信息传输设施和设备。投标人实验室使用仪器设备等有专人管理，并正确配备满足所开展的检验活动。

（5）投标人应配备专门从事抽样工作的人员，具备专用于抽样活动所需的车辆及其他辅助设施。

（6）投标人有明确规范的关于承担政府部门委托抽样检验的工作制度。

## *五、检验项目资质情况要求

以联合体形式投标的，联合体中任意一方取得的中国资质认定计量认证（以下简称CMA资质）应覆盖所投标分包商品品种的50%以上（含50%）及相对应检验项目的90%以上（含90%），且联合体各方的CMA资质叠加起来应覆盖所投标分包的80%以上（含80%）商品品种及相对应的90%以上（含90%）检验项目；独立投标的，其取得的CMA资质应覆盖所投标分包的80%以上（含80%）商品品种及相对应的90%以上（含90%）检验项目。比如，分包1家用电子电器共列有35种商品，联合体中任意一方取得的CMA资质应覆盖分包1所列35种商品的18种商品及这18种商品相对应检验项目的90%以上（含90%），分包14烟花爆竹所列只有1种商品，则联合体中任意一方取得的CMA资质应覆盖这1种商品及相对应检验项目的90%以上（含90%）（检验项目见本篇“二、招标商品抽样检验类别、检验项目”）。

要求：投标人应按招标文件“第七篇 投标文件格式”要求填写《检测能力说明表》及《检验项目资质情况表》，并提供所投标分包商品在投标人《资质认定计量认证证书附表》相应页面的复印件且加盖投标人公章。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、服务期、地点及相关要求

（一）服务期

自合同签订之日起3年。

（二）服务地点

入围承检单位按合同的要求组织人员和设备到用户指定的地点（重庆市辖区范围任意地点）开展服务。

（三）相关要求

1、投标人需书面承诺，若入围检验机构，必须在采购人规定的时间内完成抽样检验工作，能独立承担抽样、检测、数据汇总、结果报送工作，并在规定的时间内按要求向组织实施抽检的工商部门出具公正客观的《检验报告》、内容详实的《流通领域商品质量抽检分析报告》、准确无误的《数据汇总表》（含电子版）。

2、投标人须提供《流通领域商品质量抽检方案》、《流通领域商品质量抽检分析报告》范本各一份，且加盖投标人公章。

3、抽样所需的人员、工具、车辆由承检单位自行配备。

4、承检单位在我市抽样所产生的食宿、交通、样品购置费等一切费用均自行承担。

（四）验收标准、方法

采购人根据合同规定的内容，按项目实施进度进行验收。验收完备后，采购人出具验收合格清单（验收报告书）。

## 二、付款方式

重庆市工商行政管理局及42个区县局在各批次检验项目完成并验收合格后三十个工作日内，按入围检验机构中标折扣报价和实际工作量据实支付。

## 三、报价要求

（一）投标人的报价须包含样品检测费、样品购置费（凡需进行破坏性测试的检验用样品由检测机构按经营者进货价格购买）、人工费、抽样费（包括抽样人员差旅费、住宿费、样品邮寄费、运输费、检测报告邮寄费、样品无害化处理费等）、必要的保险费用、各项税金及实施抽检所需的其他一切费用。投标人所投分包的报价应在《招标文件》所列检验项目及单价的基础上，以折扣的方式进行整体报价。比如8.5折或7.5折等，如果投标人参与某分包投标，报价为8.5折，则视为所投分包能承检的所有商品品种及对应的检验项目单价均为《招标文件》所列相应检验项目单价乘以0.85的价格。

（二）以投标人所投标分包所报的折扣为准；采购人暂不在协议中确定服务的具体数量和规模，以投标人在协议有效期内实际完成的数量进行结算。

## 四、其他

（一）检测设备及检测人员情况

1、固定资产情况

2、检测技术人才队伍情况

（二）服务能力情况

（三）参与商品质量抽检业绩情况

（四）参与制订流通领域适用的商品质量规范文件的情况

（五）国家资质情况

说明：请结合“第四篇”中“二、评标标准”要求提供证明文件。

# 第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

## 一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评标程序

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证复印件； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书； 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供诚信声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 2 | 投标保证金 | 足额缴纳投标保证金 |

注：以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效折扣不得提交选择性折扣。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件第二篇规定的招标内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5、推荐入围检验机构（中标人）名单

5.1 按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后综合得分由高到低的排列顺序，综合得分相同的，按技术商务部分得分由高到低顺序排列（按四舍五入保留小数点后两位）。

5.2 若满足招标文件实质性要求且综合得分60分及以上的投标人数量大于5，推荐综合得分前5名的投标人作为入围检验机构；若满足招标文件实质性要求且综合得分60分及以上的投标人数量小于等于5，推荐全部综合得分60分及以上的投标人作为入围检验机构。

## 二、评标标准

说明：分包1-分包14都按以下评标标准进行评审

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （20%） | 20 | 有效的投标报价中的最低折扣为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/折扣）×价格权重×100。 | 投标报价应在《招标文件》“第二篇”所列检验项目及单价费用的基础上，以折扣的方式进行整体报价。比如，投标人参与某分包投标，报价为8.5折，视为所投分包承检的所有商品品种及对应的检验项目单价均为《招标文件》所列相应检验项目单价乘以0.85的价格，即折扣为8.5折。 |
|  |  | 10% | 10分 | A起评分： 有效投标人的起评分为10分。 |  |
|  |  |  |  | B扣分条款： 重要技术参数带（*）部分有1条不满足的，技术商务部分得分为0分, 并失去成为入围检验机构资格。 |  |
| 2 | 技术商务部分（80%） | 检测设备及检测人员情况 （4%） | 2分 | 投标人拥有的固定资产在1亿元以上（含1亿元）得2分；投标人拥有的固定资产在1亿元以下（不含1亿元）得0分。 | 需提供2014年度投标人财务审计报告复印件且加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 2分 | 投标人拥有一支专业化程度较高的检测技术人才队伍，检测人员中取得博士学位或高级职称人员数量在3人以上（含3人）得2分；投标人检测人员中取得博士或高级职称人员数量在3人以下（不含3人）得0分。 | 需提供近三个月投标人为取得博士学位或高级职称人员缴纳社保的证明文件，以及博士学位证书（含博士毕业证书）复印件或高级职称证书复印件且加盖投标人公章。 |
|  |  | 服务能力 （12%） | 12分 | 注册地在重庆的投标人（注册时间在2015年3月31日前的），能够满足8个小时内到达重庆市辖区任意指定地点开展抽检工作，得12分；注册地不在重庆的投标人但在重庆市辖区范围内设有分支机构（分支机构的注册时间在2015年3月31日前的），且能够满足8个小时内到达重庆市辖区任意指定地点开展抽检工作，得12分； | 注册地在重庆的投标人，须提供书面承诺；注册地不在重庆的投标人提供书面承诺之外还需提供投标人在渝分支机构工商营业执照复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  |  |  | 注册地不在重庆的投标人且没有在重庆市辖区范围内设有分支机构，但能够满足24个小时到达重庆市辖区任意指定地点开展抽检工作，得6分； | 需提供书面承诺。 |
|  |  |  |  | 投标人未应答，或不能够满足24个小时到达重庆市辖区任意指定地点开展抽检工作，服务能力部分（12分）得0分。 |  |
|  |  | 参与商品质量抽检业绩情况 （30%） | 30分 | 投标人自2012年以来参与所投分包商品品种国家级流通领域商品质量抽查检验（监测）1次，得6分； 投标人自2012年以来参与所投分包商品品种省级（不包括副省级计划单列市）流通领域商品质量抽查检验（监测）1次，得4分； 投标人自2012年以来参与所投分包商品品种国家级生产领域产品质量监督抽查1次，得5分。 本项目得分可以累加，但最高不得超过30分（以上抽查检验、监测或监督抽查经历均不包含复检）。 | 需提供相关政府部门的抽查检验、监测或监督抽查文件复印件或者相关政府部门委托抽查检验（监测、监督抽查）的合同材料复印件且加盖投标人公章。 |
|  |  | 参与制订流通领域适用的商品质量规范文件的情况 （5%） | 5分 | 投标人自2012年以来参与制定（修订）所投分包商品品种1项以上（含1项）我国国家标准（以GB或GB∕T为代码的标准），得5分。 | 以我国国家标准中注明的标准起草单位为准，需提供标明投标人作为该标准起草人的相关国家标准复印件且加盖投标人公章。 |
|  |  | 国家资质情况（19%） | 19分 | 投标人取得的中国合格评定国家认可委员会实验室认可资质（以下简称CNAS资质）覆盖所投分包商品品种的比例为30%以上（含30%）、50%以下（不含50%），得10分； 投标人取得的CNAS资质覆盖所投分包商品品种的比例为50%以上（含50%）、80%以下（不含80%），得16分； 投标人取得的CNAS资质覆盖所投分包商品品种的比例为80%以上（含80%）得19分。 投标人取得的CNAS资质覆盖所投分包商品品种的比例为30%以下（不含30%），技术商务部分（80分）得0分。 比如，甲、乙、丙、丁四个投标人参与分包1家用电子电器（35种商品）的投标，其取得的CNAS资质覆盖分包1所列商品的品种分别为16种、19种、29种、10种，则四个投标人的得分分别为10分、16分、19分、0分，且丁投标人技术商务部分得0分。 | 投标人需填写《检验项目资质情况表》，并提供所投标分包商品在投标人《中国合格评定国家认可委员会认可证书附件》相应页面的复印件且加盖投标人公章）。分包14烟花爆竹只有1种商品，如果没有取得该商品CNAS资质则得0分，且技术商务部分得0分；如果取得该商品CNAS资质则得19分。分包10珠宝玉石及贵金属有2种商品，取得1种商品CNAS资质得16分，取得2种商品CNAS资质得19分。 |

## 三、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人未通过资格性检查或投标文件未通过符合性检查的；

（三）投标人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）投标的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，对同一分包同时进行投标的，上述投标人的投标均无效；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，上述投标人的投标均无效；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（七）投标文件未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）投标文件出现多个投标方案或折扣报价的；

（十）投标人的服务期及投标有效期不满足招标文件要求的；

（十一）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（十二）联合体未提供共同投标协议的，或联合体一方再以自己名义单独在同一分包中投标的，或联合体一方与其他供应商另外组成新的联合体参加同一分包及其他分包的投标的。

## 四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

1、合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

1、招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

2、采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

3、本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到重庆市政府采购中心领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

4、采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本（投标文件封面不建议采用精良硬皮包装，不建议附有与本次投标不相关的资料），同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

1、两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、联合体各方之间应当签订共同投标协议，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。共同投标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再以自己名义单独在同一分包中投标，也不得与其他供应商另外组成新的联合体参加同一分包及其他分包的投标。

5、联合体投标业绩计算，按照共同投标协议分工认定。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天。

（四）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定向采购代理机构缴纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日无息退还中标人的投标保证金。

6、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，由采购代理机构上缴国库：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标人拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2、在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”、“电子文档”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口应加盖投标人公章或法定代表人授权代表签字。

2、如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层信封密封。

（1）内层信封的封装与标记同 “1、”款规定。

（2）外层信封装入“1、”款所述全部内封资料，并注明招标编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

3、如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

1、开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

2、采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

3、开标由采购代理机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

4、开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。

5、未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

6、开标过程应由招标采购单位指定专人负责记录，并存档备查。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1、采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

2、采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中按顺序确定中标人，确认后，采购代理机构在“重庆市政府采购网”对评标结果进行公告。

3、公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购代理机构联系人和电话。

4、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

5、中标人变更

5.1若为下列情况之一的，中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的中标候选人为中标人：

5.1.1拟中标金额在500万及以下的，报价不超过前一名报价5%的中标候选人；

5.1.2拟中标金额在500～1000万的，报价不超过前一名报价4%的中标候选人；

5.1.3拟中标金额在1000万及以上的，报价不超过前一名报价3%的中标候选人；

5.1.4采购人须按以上程序履行定标程序，否则应重新招标。

5.2中标人无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

## 七、中标通知书

1、采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件如有异议，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、投标人对中标结果有异议的，应当在中标预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

3、供应商对采购文件中供应商资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人、采购代理机构在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）质疑答复方式

采购代理机构将在重庆市政府采购网上对质疑答复内容进行公告。

（四）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书内容不符合《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》之规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（五）投诉

1、投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

## 九、招标代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构交纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照定额收取，即每位中标人交纳2500元人民币。中标人应到重庆市政府采购中心交纳代理服务费。

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：工商银行重庆五江支行

账  号：3100023419200023047

## 十、交易服务费

投标人中标后向重庆市政府采购交易中心交纳交易服务费，交易服务费的收取标准按照定额收取，即每位中标人交纳500元人民币。中标人应到重庆市政府采购交易中心交纳代理服务费。

## 十一、签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

2、招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

3、合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4、合同原则上应按照《服务协议》签订，详见第六篇。

# 第六篇  服务协议

服 务 协 议

协议编号：

甲方：

乙方：

一、协议项目的内容、范围及价格

服务内容及服务范围：甲方根据乙方投标文件《检测能力说明表》、《检验项目资质情况表》中承诺的检验商品和检验项目，委托乙方在重庆市辖区范围内开展流通领域商品质量抽查检验工作的抽样检验、复检检验工作。

服务价格以投标人所投标分包所报的折扣为准；甲方暂不在本协议中确定服务的具体数量和规模，以乙方在协议有效期内实际完成的数量进行结算。

二、双方的权利和义务

（一）甲方权利

1、乙方所提供的服务没有按照本协议规定的，或服务质量达不到招标文件要求的，甲方有权拒绝验收。

2、协议签订后，由于乙方原因（不可抗力因素除外）不能按时服务完毕，甲方有权单方终止服务协议。

3、在本协议履行中，甲方有权随时对乙方提供的服务承诺及服务价格进行核查。如发现乙方不能提供与其投标承诺相符的服务时，或检验商品、检验项目及服务价格超出了乙方投标承诺时，甲方有权单方终止服务协议。

（二）甲方义务

1、甲方在制定抽查检验方案时应充分考虑抽样和检测时间，并尽量提前通知乙方做好准备。

2、甲方应积极协调相关参加抽查检验的执法人员，确保乙方能够顺利的完成抽样工作。

3、乙方在抽样过程中，如遇来自被抽检经营者的阻力，甲方应积极出面协调解决。

（三）乙方权利

1、如甲方变更服务内容，应事先与乙方协商，经双方同意后再做调整。如果未经乙方同意，乙方有权不执行本协议。

2、如甲方不能按协议要求按时支付乙方服务款项的，乙方有权暂停协议的实施。与甲方协商，甲方支付服务款项后再进行服务。如果甲方拒不支付服务款项，乙方有权不执行本协议。

（四）乙方义务

1、乙方作为甲方选定的入围检测机构，必须根据甲方要求，承担向甲方提供承诺的服务范围内的相关工作。乙方不得向第三方转让甲方在本协议中授予乙方的权限，不得超越甲方授权范围。否则甲方有权单方终止服务协议。

2、乙方应严格按照合同中规定的工作时间完成规定的服务内容。

3、乙方应保证无任何第三方就乙方向甲方提供的服务主张任何权利。如果任何第三方就乙方向甲方提供的服务主张任何权利，乙方须与第三方交涉并承担由此而产生的一切法律责任和费用，赔偿因此给甲方造成的一切损失，以及甲方为反驳第三方的主张、向乙方主张权利所支付的各项费用，包括但不限于调查费、律师费、诉讼费等。

4、乙方应积极遵守甲方的保密制度，严禁将抽检信息及检验数据外泄。

5、严禁乙方在为甲方提供服务期间，借机与被抽检经营者产生利益关系，从而影响到抽检的公正性，一经核实，甲方有权单方终止服务协议。

三、 服务延期

（一）协议签订后，乙方应按照甲方出具的《流通领域商品质量抽查检验任务确认函》中规定的时间、地点向甲方提供服务。

（二）在履行协议过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，可以酌情延长服务时间。

（三）如果乙方非因不可抗力而拖延向甲方提供服务，甲方有权采取加收违约金、赔偿金或解除本协议等措施。

四、验收方法

乙方根据本协议及《流通领域商品质量抽查检验任务确认函》的规定承担流通领域商品质量检测任务，甲方按项目实施进度进行验收。验收合格后，甲方向乙方出具验收报告书。

五、付款方式

重庆市工商行政管理局及42个区县局验收合格、出具验收报告书后三十个工作日内，按入围检验机构中标折扣报价和实际工作量据实支付。

六、安全保密条款

（一）自合同签订之日起，乙方有责任对甲方提供的各种文件及工作业务信息进行保密，未经甲方书面批准不得提供给第三方。如有违反，乙方应承担相应的法律责任。此保密义务不因合同的终止而免除。

（二）乙方必须遵守甲方的相关规章制定，严格按照工作制度组织抽样和检验工作，制定切实可行的安全保密措施。

（三）乙方必须制定合理的措施对相关业务人员进行管理和思想教育，加强保密意识。

（四）乙方如违反《安全保密条款》，乙方必须承担全部责任并赔偿甲方的一切损失，甲方有权追究乙方的法律责任并终止本协议。

七、违约及其他事项

（一）如乙方有严重违约行为，甲方有权单方终止服务协议。

（二）如甲方有严重违约行为，乙方有权单方终止服务协议。

八、协议争议的解决

（一）甲乙双方友好协商达成一致。

（二）双方协商解决未能达成一致意见的，则任何一方都可向所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项

（一）协议有效期： 2015 年x 月x日至2018年x 月x日。

（二）招标文件、投标文件和有效补充文件是本协议不可分割的部分。

（三）本协议一式肆份，甲乙双方、重庆市政府采购中心和财政局各执一份。

（四）本协议须甲乙双方授权代表签字后生效。

甲方（签章）：                          乙方（签章）：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

E-Mail：                               E-Mail：

授权代表：                             授权代表：

鉴证方（签章）：重庆市政府采购中心

地址：重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦A幢

电话：

传真：

授权代表：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）承检商品及检验项目明细表

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）诚信声明（格式）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）投标人基本情况介绍及商务承诺

（三）商务条款差异表

（四）其他

1、检测设备及检测人员情况

1.1固定资产情况

1.2检测技术人才队伍情况

2、服务能力情况

3、参与商品质量抽检业绩情况

4、参与制订流通领域适用的商品质量规范文件的情况

5、国家资质情况

四、技术文件

（一）检测能力说明表

（二）检验项目资质情况表(范例)

（三）实验室认证资质文件

（四）承担政府委托抽查检验的工作制度（自定）

五、其他

（一）投标保证金缴纳情况证明文件

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：重庆市工商系统（含重庆市工商行政管理局及42个区县局）流通领域商品质量抽查检验工作承检机构资格入围

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 折扣 | 服务期 | 服务地点 |
| 备注： 1. 投标人所投分包的报价应在《招标商品抽样检验类别、检验项目》所列检验项目及单价的基础上，以折扣的方式进行整体报价。比如，投标人参与某分包投标，报价为8.5折，视为所投分包承检的所有商品品种及对应的检验项目单价均为《招标商品抽样检验类别、检验项目》所列相应检验项目单价乘以0.85的价格，即折扣为8.5折。 2. 投标人的报价须包含样品检测费、样品购置费（凡需进行破坏性测试的检验用样品由检测机构按经营者进货价格购买）、人工费、抽样费（包括抽样人员差旅费、住宿费、样品邮寄费、运输费、检测报告邮寄费、样品无害化处理费等）、必要的保险费用、各项税金及实施抽检所需的其他一切费用。 3. 表格可扩展。 |

投标人：                                    法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）承检商品及检验项目明细表

采购项目名称：重庆市工商系统（含重庆市工商行政管理局及42个区县局）流通领域商品质量抽查检验工作承检机构资格入围

承检商品及检验项目明细表

| 投标人 全称 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 招标项目名称 | 检验项目 | 折扣 | 备注 |
|  | 一级 分类名称 | 二级 分类名称 | 三级 分类名称 |  |  |  |
| 1 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxx |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 、、、、、、、 |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 1、招标项目名称中的分级按照招标文件中的《招标商品抽样检验类别、检验项目》表进行填写。 2、投标人所投分包的报价应在《招标商品抽样检验类别、检验项目》所列检验项目及单价的基础上，以折扣的方式进行整体报价。比如，投标人参与某分包投标，报价为8.5折，视为所投分包承检的所有商品品种及对应的检验项目单价均为《招标商品抽样检验类别、检验项目》所列相应检验项目单价乘以0.85的价格，即折扣为8.5折。 3、计价单位以人民币“元”计，投标人的报价须包含样品检测费、样品购置费（凡需进行破坏性测试的检验用样品由检测机构按经营者进货价格购买）、人工费、抽样费（包括抽样人员差旅费、住宿费、样品邮寄费、运输费、检测报告邮寄费、样品无害化处理费等）、必要的保险费用、各项税金及实施抽检所需的其他一切费用。 4、表格可扩展。 |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

## 二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（六）诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任，并承诺不转包、不分包。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。

（投标人公章）

年    月   日

（二）投标人基本情况介绍及商务承诺

1、投标人基本情况

| 项 目 | 数据资料 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 单位性质 |  |  |
| 职工人数 |  |  |
| 营 业 额 |  |  |
| 资产总额 |  |  |

# 注：

# （1）以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准；

# （2）按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若投标人为联合体投标的，联合体各方分别填写此表。

2、商务部分（包括但不限于）：

2.1《流通领域商品质量抽检方案》范本

2.2《流通领域商品质量抽检分析报告》范本

# （三）商务条款差异表

# 采购项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

（四）其他

1、检测设备及检测人员情况

1.1固定资产情况

1.2检测技术人才队伍情况

2、服务能力情况

3、参与商品质量抽检业绩情况

4、参与制订流通领域适用的商品质量规范文件的情况

5、国家资质情况

## 四、技术文件

（一）检测能力说明表

检测能力说明表

| 序号 | 商品类别 | 检测能力 （是否取得该商品相对应检验项目90%以上（含90%）CMA资质） | 《资质认定计量认证证书附表》 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级分类名称 | 二级分类名称 | 三级分类名称 |  |  |
| 填写说明：投标人请根据《流通领域商品抽样检验类别、检验项目》表中的顺序，在取得该商品相对应检验项目90%以上（含90%）CMA资质的商品后打“√”，并填写该商品在投标人《资质认定计量认证证书附表》对应的页码。 |

（二）检验项目资质情况表（范例）

检验项目资质情况表

| 序号 | 商品类别 | 检验项目 | 检测资质情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 分类名称 | 二级 分类名称 | 三级 分类名称 |  | CMA | CNAS |  |
| 1 | 农资 | 化肥 | 过磷酸钙 | 有效磷的质量分数 | 第*页第*项 | 第*页第*项 |  |
|  |  |  |  | 水分的质量分数 | 第*页第*项 | 第*页第*项 |  |
|  |  |  |  | 外观 | 第*页第*项 | 第*页第*项 |  |
|  |  |  |  | 包装标识 | 第*页第*项 | 第*页第*项 |  |
|  |  |  |  | 游离酸的质量分数 | 第*页第*项 | 第*页第*项 |  |
|  |  |  |  | 粒度 | 第*页第*项 | 第*页第*项 |  |
| 填写说明： 1. 序号：应与商品在《流通领域商品抽样检验类别、检验项目》表中的序号一致； 2. 商品类别：投标人请根据《流通领域商品抽样检验类别、检验项目》表中的顺序填写； 3. 检验项目：投标人应填写《流通领域商品抽样检验类别、检验项目》表中对应的90%以上（含90%）检验项目，没有取得CMA资质或者CNAS资质的项目请在备注中说明； 4. 检验资质情况：投标人应填写检验项目在《资质认定计量认证证书附表》、《中国合格评定国家认可委员会认可证书附件》中的页码及编号。 |

（三）实验室认证资质文件

1. 投标人取得的《资质认定计量认证证书（CMA）》及《资质认定计量认证证书（CMA）附表》相应页面的复印件且加盖投标人公章;

2. 投标人取得的《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）》及《中国合格评定国家认可委员会认可证书（CNAS）附件》相应页面的复印件且加盖投标人公章。

（四）承担政府委托抽查检验的工作制度（自定）

## 五、其他

（一）投标保证金缴纳情况证明文件

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）