紫外光试验箱

一、产品用途:

紫外光试验箱采用荧光紫外灯为光源，通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝，对材料进行加速耐候性试验，以获得材料耐候性的结果。用于丰非金属材料、有机材料（如：涂料、油漆、橡胶、塑胶及其制品），经在阳光、湿度、温度、凝露等气候条件的变化下检验有关产品及材料老化现象程度。在短时间内得到变色，退色等情况。

二、紫外光试验箱结构特点:

- 箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，箱盖为双向翻盖式，操作简便。

- 箱体内胆采用进口高级不锈钢板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

- 加热方式为内胆水槽式加热，升温快，温度分布均匀。

- 排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水，方便用户清洁。

三、紫外光老化试验箱控制系统:

- 采用黑色铝板连接温度传感器，采用黑板温度仪表控制加热，温度更稳定。

- 辐射计探头采用固定式，无须每次装卸。

- 辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计。

- 辐射度不大于50W/m2。

- 光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制。

- 光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置。

四、符合标准:

紫外光老化试验箱符合GB/T14522-93  GB/T16422.3-1997  GB/T16585-96  ASTM D4329  D499  D4587  D5208  G154  G53  ISO 4892-3  ISO 11507  EN534  PREN 1062-4  BS 2782  JIS D0205  SAE J2020国家标准。

五、紫外光老化试验箱规格与技术参数:

| 型 号 | UV-A/M |
| --- | --- |
| 工作室尺寸 | 450*1170*500 |
| 外形尺寸 | 580*1280*1350 |
| 功 率 | 4.0(KW) |
| 性能指标 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ |
|  | 湿度范围 | ≥95%R。H |
|  | 灯管间距离 | 35mm |
|  | 样品与灯管距离 | 50mm |
|  | 支持样板数量 | 长150mm×75mm约40块 |
|  | 紫外波长 | 290nm~400nm UV－A UV－B UV－C（订货时说明） |
|  | 灯管功率 | 40W |
| 控制系统 | 温度控制器 | 进口LED数显P、I、D+S、S、R微电脑集成控制器 |
|  | 时间控制器 | 进口可编程时间电脑集成控制器（奥托尼克斯） |
|  | 光照加热系统 | 全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 |
|  | 凝露加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 |
|  | 黑板温度 | 双金属黑板温度计 |
|  | 供水系统 | 加湿供水采用自动控制 |
|  | 暴露方式 | 湿气冷凝暴露，光照辐射暴露 |
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、过电流保护/控制器停电记忆 |

免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）

售后服务

保修壹年,终生维护

定期回访，听取客户建议，建立客户服务档案；

提供终身免费的技术支持及使用指导服务，我公司承诺，对客户的电话，我方1小时内作出反应，需要派技术服务人员到现场解决的，我方承诺在24小时内派出人员（特殊情况如法定假日等除外）；

北京鸿达天矩试验设备有限公司

电 话: 010-67384699

传 真：010-67384198

更多产品信息请浏览：

http://www.bjhdtj.com

http://www.bjhdtj.com.cn