GL-JB-300B冲击试验机用于测定金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能，从而判断材料在动负荷作用下的质量状况。
本机为半自动控制试验机，操作简单工作效率高，扬摆、冲击、放摆电器控制，并能利用冲断试样后的剩余能量自动扬摆作好下次试验准备，特别适用于连续做冲击试验的实验室和大量做冲击试验的冶金、机械制造等行业。GL-JB-300B型冲击试验机符合国标GB/T3808-2002《摆锤式冲击试验机的检验》，按国标GB/T229-2007《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》对金属材料进行冲击试验。

技术参数：

1、冲击能量：300J（大锤） 150（小锤）
2、冲击速度：5.2m/s
3、摆锤预扬角：150°
4、试样支座跨距：40mm
5、支座钳口圆角：R1.0~1.5mm
6、冲击刀刃圆角：R2.0~2.5mm
7、摆锤中心至冲击点距离：750mm
8、标准试样尺寸：10×10(7.5或5)×55mm
9、摆锤力矩： M=160.7695N.m 80.3848N.m
10、电源和功率：三相四线 50Hz 380V 180W
11、外形尺寸：2124×600×1340mm
12、角度准确度： 0.1°
13、重量： 450Kg

主要特点：

1、 试验机主机为单支承柱式结构，悬臂式挂摆方式，摆锤锤体U型；
2、 冲击刀采用螺钉安装固定，更换简单方便；
3、 试样简支梁式支承；
4、 主机装有安全防护销，并且配备了安全防护网；
5、 试验机为半自动控制，扬摆、挂摆、冲击、放摆均为电气控制，并能利用冲断试样后的剩余能量自动扬摆做好下次试验准备，特别适用于连续做冲击试验的试验室和大量做冲击试验的冶金、机械制造等部门；
6、试验机符合国标GB/T3803-2002《摆锤式冲击试验机的检验》，按国标GB/T229-2007《金属夏比缺口冲击试验方法》对金属材料进行冲击试验。