微机电液伺服式万能试验机
功能、用途：
1. 该试验机采用微机控制全数字宽频电液数字阀，驱动精密液压缸，对试验力、位移、变形进行多种模式的自动控制，完成对试样的拉伸、压缩、抗弯试验，符合国家标准GB/T228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》的要求及其他标准要求.
2. 试验机主机采用液压缸下置式；调整试验空间的动力及传动装置安装在试验机底部，传动平稳；上下钳口座为全开式结构，自动液压加紧系统，装夹试样方便，稳定性好.
3. 采用联想品牌微机，完成试验过程中试验参数的设定、试验过程的控制、数据采集、处理、分析、存储及显示(试验数据包括:材料抗拉强度、弹性模量、延伸率、屈服强度、规定非比例延伸强度等)。控制及测量精密、准确。
4. 控制部分技术参数：
<1> 采用高精度放大器及24位高精度AD转换器，有效内码：±120000；试验力分辨率1/120000。
<2> 采用PID控制，实现载荷的恒速控制，速度范围：0.2-5%FS/S具有载荷保持功能
<3>采用PID控制，实现位移的恒速控制，速度范围：0.6-60mm/min具有位移保持功能
<4>采用PID控制，实现应变的恒速控制，速度范围：0.00025/S-0.0025/S具有应变保持功能