本机主要用于金属、非金属材料之拉伸、压缩、弯曲和剪切等力学性能试验，本机配有计算机、打印机、电子引伸计、光电编码器及通用试验软件，可以准确测定金属材料的抗拉强度、屈服强度、规定非比例延伸强度、延伸率、弹性模量等力学性能。试验结果可以查询和打印（力-位移，力-变形，应力-位移，应力-变形，力-时间，变形-时间）六种曲线及相关试验数据，具有软件自检功能，能自诊断故障，详见软件说明。是工矿企业、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。

技术参数：

| 型号 | GLWEW-600B |
| --- | --- |
| 最大试验力 | 600kN |
| 试验力示值相对误差 | ≤±1% |
| 分辨率 | 0.01kN |
| 变形精度 | ±0.5%FS |
| 拉伸空间 | 650mm |
| 压缩空间 | 380mm |
| 夹持方式 | 自动夹紧 |
| 圆试样夹持直径 | Φ13-40mm |
| 扁试样夹持厚度 | 0-15mm |
| 扁试样最大夹持宽度 | 75mm |
| 剪切试样直径 | 10mm（另选） |
| 上下压板尺寸 | φ160mm（另选204×204mm） |
| 弯曲支点间最大距离 | 450mm |
| 拉伸空间两支柱距离 | 450mm |
| 油泵电动机功率 | 1.1kW |
| 横梁上下移动电动机功率 | 0.75kW |
| 主机外形尺寸㎜ | 720×580×2100 |
| 净重 | 2100Kg |

主要特点：

本机主要用于金属、非金属材料之拉伸、压缩、弯曲和剪切等力学性能试验，本机配有计算机、打印机、电子引伸计、光电编码器及通用试验软件，可以准确测定金属材料的抗拉强度、屈服强度、规定非比例延伸强度、延伸率、弹性模量等力学性能。试验结果可以查询和打印（力-位移，力-变形，应力-位移，应力-变形，力-时间，变形-时间）六种曲线及相关试验数据，具有软件自检功能，能自诊断故障，详见软件说明。是工矿企业、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。