Thermo Scientific Niton手持式合金成分分析仪

------------金属合金检测的质量保证

Thermo Scientific Niton XL2 800 是一款为你量身定做的X 射线的荧光光谱仪。它集速度，准确，可靠为一体，加上硬件，软件，直接的行业经验，必定会满足你特定的检测要求。XL2 800 是一款通过完美的创新，并处于领先的具有实践解决方案的手持式XRF仪器。

Thermo Scientific Niton XL2 800许多独特的优势：

。方便使用，即使是非技术人员，中文彩色显示界面

。为复杂行业环境所设计的坚固密封的外部结构

。瞬间显示结果的无损检测

。从开机到显示结果只需几秒

。行业科技领先的可靠的检测结果

快速，准确的成分分析是您对材料的可靠性检验的需要：

●异型零件

●1mm直径的金属线和丝

●杆材，棒材

●成品焊材

●螺钉，铆钉和其它扣件

●成品加工组装件

Thermo Scientific Niton XRF分析仪---今天材料可靠性检验中元素分析的解决方案，Thermo Scientific Niton 手持式X射线荧光光谱仪是具有革命性突破的元素分析仪器，只要简单的扣下扳机。

Thermo Scientific Niton XL2 800手持式合金分析仪特点:

●快速检测 操作简单

从检测点到扣扳机，几秒钟即可显示检测数据。

●特别定制

坚固密封的外部结构，仪器外部使用坚固的莱克桑（LEXAN）工程塑料和接近1.53公斤的重量，适合在任何地方使用， 真正的防尘和防水。

●无损检测

保持了样品的完整性和不损坏性。

●独特的轻元素修正功能（LEC）

无需充氦气或真空泵辅助，可实现在样品中存在镁、铝、硅、磷等轻元素的情况下，仍对镍、钛、铜等重金属进行精确分析。

●应用优化

高性能的X射线探头满足了材料可靠性检验特殊的应用

●多种的连接方式

每台分析仪包括无线蓝牙，USB和RS-232串行连接方式，先进的NITON 数据转换软件允许你设定用户密码，打印分析证书报告，或远程通过电脑来操控仪器。

每天超过20000台Thermo Scientific Niton XRF 分析仪在六大洲超过75个国家使用，独特的超过400种合金牌号的数据库，Thermo Scientific Niton 分析仪提供了出众的合金牌号鉴别的准确性，这是其它手持式XRF分析仪无法超越的。

Thermo Scientific Niton XL2 800手持式合金分析仪的应用范围：

●不锈钢

●镍合金

●12铬钢

●蒙耐尔，其它铜-镍合金

●铬-钼钢

●低合金钢

●工具钢

●铜合金，黄铜，青铜

●钛合金

●铝合金

●稀有金属，比如鉭，锆合金

具体用途：

- 材料可靠性鉴别

快速地材料可靠性检验，从简单的扣扳机开始。现在你无需为了你的供应商提供的材料检验报告的准确性来冒声音和名誉上的风险。我们的XRF分析仪在所有手持分析仪中处于领先地位，提供了元素成分和材料可靠性检验的快速而准确的分析。Thermo Scientific Niton XRF 分析仪在航空航天，金属加工制造，精炼厂和相关行业数以千计的公司提供快速，可靠合金牌号鉴别和化学成分分析。

  - 质量保证/质量控制

金属合金成分检测的质量保证和控制对产品的可靠性和安全性是十分重要的。从金属制品的生产到服务中心到分销商，从零件加工到成品组装，因为存在潜在的原材料的混料的现象，所以会优先考虑快速无损的检测方式。

- 废旧金属回收

Thermo Scientific Niton XL2 800 是一款废金属回收的权威分析工具，它提供从鈦合金到镍合金材料的即时无损的化学分析。因为它具备了出众的杂质和微量元素的分析性能。因为它出众的准确性，你完全可以对Thermo Scientific Niton XL2 800所检测材料的价值，牌号和残留物有信心。

技术支持：

我们的销售和客服人员都定期接受美国Thermo Scientific Niton公司的技术培训，为客户提供售前、售中和售后的全方位技术支持。由本公司美国Thermo Scientific Niton技术服务中心执行对所售仪器的原厂保修。该技术服务中心是美国Thermo Scientific Niton公司为顺应中国市场的迅速发展，于2005年初在上海成立的。旨在为广大中国客户提供全方位的技术培训、咨询和技术服务以及对产品的售后保修、维修、保养和配件供应。

技术规格：

| 重量 | 1.53kg |
| --- | --- |
| 尺寸 | 256x275x100mm |
| 光管 | 银正极45KV 最大，100μA 最大 |
| 探测器 | 高性能半导体 |
| 电子系统 | 400 MHz ARM 11 CPU 300MHz 专用 DSP 80 MHz ASICS DSP 特定用途信号处理器 4096 channel MCA 64MB 内部储存系统/128MB 用户内部储存 |
| 显示 | 固定角度触摸屏显示 |
| 分析范围 | 定量分析：Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，Se，Nb，Zr，Mo，Pd，Ag，Sn，Sb，Ta，Hf，Re，W，Pb，Bi 定性分析：Ti—U |
| 数据存储 | 内部存储10000次检测数据（含光谱图） |
| 数据传输 | USB，蓝牙，RS232 连接 |
| 安全 | 用户密码保护 |
| 模式（根据应用可改变） | 合金模式：金属合金，电子合金，贵金属 |
| 数据输入 | 触摸屏键盘 用户可编程表 无线遥控条形码读卡器（可选） |
| 标准配件 | 防震手提箱，密码锁 仪器套，操作手册，检测口防尘薄膜 两组6芯锂电池，触摸笔 110/220伏电池充电器/AC 适配器 PC 连接线（USB 和RS232） Niton Data Transfer(NDT) PC 软件 安全腕套 参考标样 |
| 可选配件 | 移动测试支架，合金测试支架，三角测试支架 |
| 许可/登记 | 根据区域产生变化，联系当地经销商 |
| 符合标准 | CE,Rohs |

张树栋  13301736083