盐雾箱

| 型号(CM) | YWX/Q-150 | YWX/Q-250 | YWX/Q-750 | YWX/Q-010 | YWX/Q-020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 | 45*60*40 | 60*90*50 | 75*110*50 | 85*130*60 | 90*200*60 |
| 外型尺寸 | 56*114*100 | 77*144*125 | 92*164*145 | 109*196*160 | 116*271*161 |
| 功 率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 1.8(kw) | 4.5(kw) | 6.5(kw) |
| 性 能 指 标 | 温度范围 | 室温＋5℃～55℃ |
|  | 温度均匀度 | ≤±2℃ |
|  | 温度波动度 | ≤±0.5℃ |
|  | 盐雾沉降量 | 1～2ml/80cm2.h |
|  | 喷雾方式 | 连续、周期任选 |
|  | 试验定时 | 1～9999(S、M、H)可调 |
| 温 湿 度 控 制 | 温度控制 | LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 |
|  | 温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV |
|  | 加热系统 | 全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 |
|  | 喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) |
|  | 喷雾时间 | 1～99(SMH)且周期可调 |
|  | 箱内温湿度 | 配有温湿度水银温度计 |
|  | 盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 |
|  | 盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) |
|  | 盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) |
| 使 用 材 料 | 箱体材质 | 进口耐腐蚀、抗老化、高强度P.V.C板 |
|  | 内箱材质 | 进口耐腐蚀、高强度P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板 |
|  | 箱盖材质 | 进口耐腐蚀、高强度透明P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明P.C板 |
|  | 其它附件 | 均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料 |
| 标准配置 | 圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗，计量筒2套 |
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护 |
| 电源电压 | AC220V±10％ 50Hz | AC380V±10％ 50Hz |
| 使用环境温度 | 5℃～＋30℃ ≤85％R.H |
| 密封 | 采用水密封结构，无盐雾溢出 |
| 注：本试验箱符合GB2423.17-93，以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等 |
| 相关标准本试验箱可延伸为湿热盐雾箱 湿度范围：85～95％ |
| 可单独做湿热试验或盐雾试验 |