The Power to Change Energy Into Information

X-PMA

贵金属EDXRF光谱仪

快速、精确、应用简便

- 专用于珠宝和贵金属检测：金，银，钯，铂，铑等类似元素

- 能够简单精确的对小样品进行分析

- 配备含有基本参数的专业软件

- 一体化相机进行样品跟踪定位

- 目标尺寸低达1mm

贵 金 属 检 测 极 限

Xenemetrix 在X射线光谱仪产品领域中拥有30年的专业经验, 无论是在设计、制造或是销售方面均是能量色散的X射线荧光分析 (EDXRF)业界的领导者。 Xenemetrix 使用精密的仪器和先进的电脑科技,为客户提供高质量低成本的解决方案。 Xenemetrix 产品类型主要有便携式, 台式和大型实验室光谱仪。

XRF是一种能够简单迅速的检测出包含金、铂、

银在内的各种各样的元素以及其他以固态、粉

质和液态形式存在的贵金属的非破坏性分析技

术。不用事先准备样品，即使是非常小的样品也           sample

可以通过微型光束进行分析。最主要的优点是使

用X-PMA分析可以达到非常高的精度。使用

Xenemetrix生产的X-PMA进行元素分析可以大       探测器       摄像机           X光管

大提高你的分析速度：定位样品、开始分析、

瞬间得到您想要的结果。

主要应用：                                   检测极限

珠宝鉴定、

金元素和其他贵金属元素判定、

纯度检测、

分类梳理、

回收公司的应用、

补齿合金检测。

| 系统规格 |
| --- |
| 测量能力 |
| 检测范围 | na(11) - U(92)，特别针对期间的贵金属 |
| 检测精度 | ppm - 100% |
| X光管 |
| X-光源 | Mo-阳极标准 |
| X射线电压 | 50kV, 50W |
| 励磁电源类型 | Direct with filters |
| 目标尺寸 | 直径1mm |
| 稳定性 | 室温条件下精确到0.1% |
| 探测器 |
| 探测器 | pin diode，热电冷却 |
| 分辨率 | 160ev±10ev |
| 一般特点 |
| 自动成样 | 1个位置 |
| 工作环境 | 常温常态 |
| 管滤光镜 | 6款软件可选 |
| 电源供应 | 115 Vac/60 Hz 或 230 Vac/50 Hz |
| 脉冲 | 多信道分析 |
| 尺寸（L×W×H，cm） | 55×55×32(不含包装)，80×80×65（含包装） |
| 重量 | 50Kg（净重），90Kg(总重) |
| 样品室尺寸 | 22 x 22cm, H=5cm |
| 电脑软件 | 集成 pc |
| 操作软件 | neXt™ analysis package, running under microsoft Windows™ Xp + professional fundamental parameters software. |
| 控制 | automatic control of excitation, detection and data processing |
| 光谱处理 | automatic escape peak and background removal. automatic peak deconvolution. Graphical statistics |
| 定量分析算法 | Multi-element regression with inter-element corrections (six models available). Gross, net, fit and digital filter intensity methods |
| 报告 | User-customizable data print out |
| 额外费用 | Helium purge |

The Power to Change Energy Into Information

The Power to Change Energy Into Information

软件环境 (GUI)

结合了FP软件的简单、直接、友好的nEXtTM界面

18K金FP分析                               珍贵合金的FP分析