LC-8型电脑多元素联测分析仪

一、应用领域

适用于钢铁、冶金、铸造、机械、化工、矿业、建筑、环保等行业和高等院校、科研院所及质量监督部门对金属和非金属材料中的多种元素进行定量分析测定

二、主要功能特点

1、一套仪器可快速检测钢铁、有色金属等材料中的所有常规元素碳、硫、锰、磷、硅、铬、镍、钼、钒、钛、铝、铜、铁、锡、锌、铅、稀土、镁、钴、镉、铋、锶等含量

2、品牌电脑控制、采集、处理、保存和输出检测数据，19#液晶显示操作界面，台式打印机打印测试报告，用户可按需要设置检测报告参数

3、仪器的零位、满度由软件识别，控制自动跟踪，无需调整

4、万分之一电子天平精确称样，提高检测精度，具有联机不定量称样功能，方便快捷

5、测试功能齐全，具备检测108个以上测试通道空间，可储存n条测试曲线

三、主要技术参数

1、分析方法：气体容量法，碘量法，光度法

2、测量范围：（因仪器可检测的元素较多，现以钢铁中C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例）C：0.010～6.000%，S：0.0030～2.000%，Mn：0.010～20.500%，P：0.0005～1.0000%，Si：0.010～18.000%，Cr：0.010～38.000%，Ni：0.010～48.000%，Mo：0.010～7.00%，ΣRE：0.0100～0.500%，Mg：0.0100～0.800%，Cu：0.010～8.000%，Ti：0.010～5.000%(改变测试条件，范围可相应扩大)

3、测量精度：符合GB/T223.69-2008；GB/T223.68-1997；GB223.3～5～1988国家标准

4、电子天平：称量范围0-100g；读数精度0. 1mg（万分之一）

5、计算机：台式主流品牌机型（可根据客户要求配置）

6、电源电压：220V±10%  50Hz

四、仪器的组成

1、LC-8型电脑高速碳硫分析仪1台

2、LC-DL1型电弧燃烧炉1台

3、LC-8型电脑多元素分析仪1台

4、FA1004电子天平1台

5、计算机主机1台

6、19吋液晶显示器1台

7、台式喷墨打印机1台

8、分析软件1套

9、氧气减压器，自动加液器等仪器配件1套

仪器制造厂家负责免费现场安装调试仪器，培训仪器操作人员，协助筹建化验室，提供化学分析方法和工艺等全面的技术支持，仪器保修期壹年，终身维修服务，欢迎来电咨询。