LC-TS3型铁水在线碳硅分析仪

一、应用概述

适用于铸造生产中，对铸造合金熔体的主要化学成分和机械性能进行现场快速、准确的测定。广泛用于现场测量灰铁、玛铁、球铁、蠕铁等原铁水中的碳当量CEL、碳含量C%、硅含量Si%、浇样温度TM、液相线温度TL、固相线温度TS。解决了常规分析仪器不能满足炉前快速分析的时间要求问题，以满足铸造生产的质量控制要求

二、主要功能特点

1、仪器用于铸造炉前铁水成份的快速分析和质量控制，采用抗电磁干扰、防尘、超薄便携设计，经济实用、操作简便。

2、通过改进的求值方法进行工作，能自动控制重要的冶金参数，弥补“光谱”难以测准非金属元素（C、Si）之不足，以及常规分析仪器不能满足炉前快速分析的时间要求，满足铸造生产的质量控制要求。

3、仪器采用高亮度大尺寸LED数字显示，即使在昏暗的光线下也能轻易地从LED显示屏中读出测量数据。

4、仪器对灰白凝固铸铁能自动进行测量，免去了人工操作。可以连接信号及测量数据的外部输出设备(大型远程显示器、信号灯、计算机、打印机)。

三、主要技术参数

1、应用功能：对灰、白凝固铸铁进行C%、Si%、CEL、△T、△TM等进行测量

2、测量范围：C：2.1～4.2；Si：0～20；CEL：2.5～5.0；型号K：200℃～1370℃

3、测量精度: C：±0.039%；Si：±0.1%；CEL：±0.047%

4、测量时间：最大240秒

5、数据显示：4位LED显示；字高50mm；分辩率1℃

6、状态显示：绿灯“准备”、 黄灯“测量”、 红灯“完成”；循环显示

7、电源要求：电源220V/AC，50/60Hz，功率15～35VA；环境温度0～50℃

四、仪器的组成

1、LC-TS3型铁水在线碳硅分析仪1台

2、高精度热分析样杯100只

3、仪器标准配件1套

4、电源电压：220V±10%  50Hz

5、动力气体：氧气，压力0.02-0.04MPa

四、仪器的组成

1、LC-DL1型电弧燃烧炉1台

2、LC-CS6B型高速碳硫分析仪1台

3、YQY-6氧气减压器，硅钼粉，锡粒等仪器配件1套

该仪器为一体化结构设计，全自动操作，微机处理数据，精度高。适合各类钢铁，铸造等企业的炉前分析，成品检测，质量控制等部门。我公司负责现场免费安装调试仪器，培训仪器操作人员，协助筹建化验室，提供全面的技术支持，仪器保修一年，终身维修服务，欢迎来电咨询。