莱卡金相显微镜DM2500M是Leica公司2005年推出的新产品, 光学设计上采用先进的 HC无限远轴向、径向双重色差校正光学技术，彻底消除杂散光等干扰因素；在整个光学系统内,对涉及成像质量的所有组件(物镜、镜筒透镜、目镜筒、目镜、照相接口等)进行最优化组合，实现图像分辨率和反差的最优化，得到锐利图像的同时追求最高分辨率。 
莱卡金相显微镜DM2500M适用于钢铁,金属,化工材料行业科研, 质检, 质控部门等研究，反射光可实现明场, 暗场,偏光,微分干涉,荧光观察功能，透射光可实现明场, 暗场,偏光,微分干涉观察功能，可接CCD相机配合图像分析软件进行材料分析。 
一、莱卡金相显微镜（德国徕卡全手动正置型）DM2500M主要特点 
1、可选配带角度调节的目镜筒，大大降低操作者的疲劳。 
2、目镜视野直径22mm。 
3、物镜直径32mm，使光通量提高了40%，拥有更高的分辨率和景深。 
4、物镜转换手动控制。 
5、可升级选配变倍器，有1.5X、1.6X、2X三种可选。 
6、明场、暗场、偏光、干涉观察方式手动转换。 
7、孔径光阑档位与物镜倍数对应，以不同颜色精确标记，更快速恢复工作状态, 视场光阑档位与目镜的视野数对应，另有暗场档位，相机靶面尺寸档位。 
8、机身采用反向温度补偿技术，有效降低了因发热造成的焦平面漂移。 
9、具有4位滤色镜架插槽，可以同时插入四种不同色的滤色镜在待插入位置，既随时推入拉出，有可防灰尘进入光路。 
10、具有聚焦高度限位装置，防止样品碰到物镜。 
11、可选配徕卡原装显微镜专用数码成像装置，实现全部的本厂配置，达到整体和谐。 
12、可选配徕卡各种图像处理及分析软件，包括景深扩展软件，通用图像分析软件，金相分析专用软件。 
13、可接干涉台阶仪进行高精度测量； 
14、可接大尺寸物台用于半导体检测； 
15、可升级为其他观察方法。 
二、莱卡金相显微镜（德国徕卡全手动正置型）DM2500M技术参数： 
1、目镜：10X、视域直径25mm 
2、目镜筒：可55-75mm瞳间距调节 
3、物镜放大率及数值孔径：5X，NA=0.15；10X，NA=0.30；20X，NA=0.50；50X，NA=0.85；100X，NA=0.90 
4、手动载物台：移动行程76X50mm，可110度旋转，载重4Kg，可适应最高样品高度40mm 
5、手动调焦：升降范围=50mm，具有粗中细三档调焦步进精度,细调焦精度1um 
6、目视放大倍数：50X--1000X（可根据需要扩展此范围） 
7、物镜位数：金相物镜5位,普通物镜可6位