普及型五大元素分析仪

碳和硫元素分析部分（LC-CS5A型高速碳硫分析仪）

一、主要功能特点

1、经典分体式结构设计，控制和分析自成一体，方便操作维护

2、气体容量法全自动定碳，碘量法全自动定硫

3、工作过程全自动操作，彻底消除了人为误差，测量准确

4、新型抗干扰单片机控制电路，彻底消除引弧干扰，性能稳定可靠

5、钢铁高低碳显示方式设置方便，直读含量，无需系数换算

6、进口精密传感器检测数据，线性好，测试结果稳定可靠

7、测量结果数显直读，避免读数误差，自动打印测试报告，便于保存

二、主要技术参数

1、测量范围：碳：0.01%～6.000%  硫：0.003%～2.00%

（改变测试条件，测量范围可相应扩大）

2、测量时间：约45秒（不含取样、称样时间）

3、测量精度：符合GB/T223.69-97、GB/T223.68-97国家标准

4、电源电压：220V±10%  50Hz

5、动力气体：氧气，压力0.02-0.04MPa

三、仪器的组成

1、LC-DL1型电弧燃烧炉1台

2、LC-CS5A型高速碳硫分析仪分析箱1台

3、LC-CS5A型高速碳硫分析仪程控箱1台

4、YQY-6氧气减压器，硅钼粉，锡粒等仪器配件1套

锰磷硅等元素分析部分（LC-BS3C型智能元素分析仪）

一、主要功能特点

1、用于分析钢铁及其合金材料中的锰、 磷、 硅、铬、 镍、钼、钒、钛、铝、铜、稀土、镁等元素含量

2、采用“智能动态数据捕捉”和“标准曲线的非线性回归”技术，具有断电数据保护、自诊断功能

3、最新单片微机控制及数据处理，可储存15条可修正标样曲线，分析范围更广

4、零点、满度自动检测，自动调整，无需人工反复校正，测试结果数显直读，自动打印结果及日期和炉号

5、轻触32键音响提示，实现功能一键操作，减少组合键操作，简单易学

6、采用冷光源技术，数据稳定无热漂移，消耗功率极低，解决了热光源易损坏需频繁更换的弊端

7、机外溶样，操作简单灵活，无管道，电磁阀腐蚀老化问题，延长了仪器使用寿命

8、变更比色皿，改变称样量及合理利用曲线，可扩大测量元素的品种及含量范围

9、适用于生铸铁、球铁、合金铸铁、碳素钢、低中高合金钢等材料中的多元素分析

二、主要技术参数

1、分析方法：光电比色分析法

2、量程范围：吸光度值0～1.999A 浓度值0～99.99%

3、测量精度：符合GB223.3～5－88标准

4、电源电压：220V±10%  50Hz

三、仪器的组成

1、LC-BS3C型智能元素分析仪1台

2、自动加液器等仪器配件1套

我公司负责免费现场安装调试仪器，培训仪器操作人员，协助筹建化验室，提供化学分析方法和工艺等全面的技术支持，仪器保修期壹年，终身维修服务，欢迎来电咨询。