TBS-S全自动弹簧拉压试验机

一、          产品介绍

本试验机依据JB/T7796-1995《弹簧拉压试验机技术条件》规定的技术要求制成。主要用于测试各种螺旋弹簧。卡簧、碟簧、弹片的强度测试，可替代进口产品；

二、产品特点

设备实现了自动并盘功能，保证了位移采集精度，克服了人为操作误差；弹簧压缩、拉伸试验程序输入，试验过程自动完成，试验结果可查询或打印；可对弹簧剩余高度进行设置检测试验力，对弹簧变形量进行设置检测试验力；试验速度可自由设置，并配有电子手轮进行手动微调，适用于精密弹簧的测试，可替代同等进口产品；

三.主要技术参数

| 型号 | TBS-1 | TBS-2 | TBS-5 | TBS-10 | TBS-20 | TBS-50 | TBS-100 | TBS-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大试验力（N） | 1N | 2N | 5N | 10N | 20N | 50N | 100N | 200N |
| 试验力最小读数值(N) | 0.001N | 0.01N |
| 位移最小分辨率（mm） | 0.001 |
| 压盘直径(mm) | 50mm（可定制） |
| 实验空间（mm） | 130 |
| 试验机精度 | ±1% |
| 电源电压 | AC 220V ±10% 50HZ |