LC-9510型光电直读光谱仪（Photoelectricity Direct Reading Spectrumometer）

一、主要特点

采用了国际上的最新技术，由计算机控制高能激发光源、设置分析条件、光电自动接收、通道高压设置、数据采集和结果处理，仪器能自动完成工作曲线的建立、试样浓度的计算和测试结果的分析，在30秒左右完成样品分析工作。并且具有分析检测限低、准确度高、分析速度快、工作稳定、可靠。应用于冶金、铸造和机械等行业的材料分析与研究。

二、主要技术参数

检测基体（多基体）：Al、Cu、Ni、Co、Mg、Ti、Zn、Pb、Sn、Ag等多种合金样品分析。

分析通道（多通道）：可扩展到45个通道。

分析波段（宽范围）：200nm-650nm

检测时间（短时间）：根据样品的不同类型，一般小于30秒。

光学室（精恒温）：38℃±0.2℃

电源：保护接地的单相电源。电压：220VAC，频率：50Hz ,使用功率:1.8KVA

环境条件：工作温度：10-30℃，存放温度：0-45℃，湿度：≤85%

使用氩气：纯度99.999%

三、主要配置及特点

1、光学系统采用闪耀全息光栅，提高了仪器的分析精度和检测灵敏度。

2、光学室与电子系统配有恒温装置，可避免外界环境温度的波动对仪器稳定性的影响。

3、采用整体出射狭缝，具有光学系统校正快速、方便、精确的优点。出缝带预留狭缝，更加方便用户增加分析通道。

4、单向放电性、高能预火花技术、可调的放电参数，计算机控制。

5、通过操作软件可以自动完成描迹。采用曲线形式显示，可以很快直观、准确的读出峰值的位置，达到描迹简便、快捷操作等优点。精度准确到±5um以内。

6、软件功能齐全、操作简单、运行可靠，全中文界面。通过仪器内部预制工作曲线，可以准确、快速的分析出待测样品的成分含量。