# 芬兰KSV仪器公司

CAM 200光学接触角和表面张力仪

## 先进、功能强大的接触角/表面张力仪

## 最适合研究和产品开发

## 独一无二的界面流变附件

## 实现了液体的表面和界面粘弹性测量

说明：KSV公司的CAM 200是一台完全由计算机控制的仪器，基于视频图像的获取和自动图像分析，用于测量静态和动态接触角、表面自由能、液体的吸附和表面张力。独特的界面流变测量功能实现了液体的界面粘弹性测量。

应用范围

| 表面活性剂，肥皂和洗涤剂 乳液 聚合物 医药 喷雾、油漆和涂料 纸张、薄膜和油墨产品 化妆品 | 织物 食品工业 表面处理 清洗 乳液和泡沫的稳定性 表面活性剂、蛋白质或聚合物在界面上的吸附和竞争 界面流变性能表征 |
| --- | --- |

特点

- 简单、自动地确定表面/界面张力、接触角、吸附和表面自由能

- 静态和动态测试

- 界面流变性能表征

- 基于Young-Laplace 方程的整体曲线拟合

- 发光二极管背景照明

- WINDOWS 95/98/NT软件

- 图模式按钮

- 高精确度

为什么要测量接触角和表面张力 ？

为了提高我们在未来的生活质量和保护环境，开发新的表面工程材料和产品已成为当今科学研究众多领域的重点。准确的表征材料表面和液体的性能对于开发新的性能更好、质量更佳的产品是至关重要的。对接触角和表面/界面张力进行测量，可以更好地理解固/液、液/液之间的相互作用。这些相互作用对于理解固体表面的粘接性、材料润湿性、生物相容性、润滑性，以及液体的浸润、洗涤性、扩散和吸附十分重要。在采用现代复杂的表面工程技术进行开发和改进液固表面时，接触角和表面/界面张力的测量手段可以提供所需要的信息。

接 触 角

接触角θ是一个由液、气、固三相交界的边缘形成的角度。如图所示，液滴的形状是由三相的界面张力控制的。θ是一种液体相对一种固体的润湿性的定量表征，也可以用于表面处理和表面清洁的质量控制手段。

表 面 张 力

表面张力γ的产生，是因为液体内部的分子受到各个方向的同等引力，而表面的分子受到的朝液体方向的力大于朝空气方向的力。因此就发生表面的自发收缩。对于洗涤、润湿、乳化和其它表面相关问题，γ可以特别灵敏的进行表征。

静态 和 动态接触角

一个附着在固体基面上的液滴就会产生静态接触角。静态接触角的值取决于相互作用的影响。另一种方法是确定动态接触角。如果三相（液/固/蒸汽）边界是运动的，则产生的接触角称为前进接触角和后退接触角。通过公式来拟合液滴的形状，并计算在三相边界线上的切线斜率，就可以得到接触角。

悬 滴 法

悬滴法提供了一种十分简便的途径，来确定一种液体（气/液界面）的表面张力，或者两种液体（液/液界面）之间的界面张力。采用悬滴法，通过分析在注射管尖悬挂的液滴形状来确定表面/界面张力。CAM 200将Young-Laplace 方程应用于液滴图像，以计算表面和界面张力。这种技术特别精确，并能够在上升的温度和压力下进行。

如何使用CAM 200测量接触角和表面张力 ?

CAM 200通过分析液滴的形状来确定静态或动态接触角、液体的吸附和表面/界面张力。真正32位的图像分析软件，基于WINDOWS95/98/NT操作系统。对于通过光学技术精确测量接触角和表面/界面张力，有两个关键因素：图像质量和图像分析方法。

图像质量取决于光源、透镜和仪器的图像获取。CAM 200采用一种独特的单色闪光灯，产生高质量的图像且极少的样品发热。其远焦镜头和高精度的CCD照相机确保获取和送入软件的图像不发生变形或模糊。

图像分析是指对存储在计算机内的图像进行分析。液滴剖面图取自存储的图像且具有高像素精确度。然后将这个剖面图按照Young-Laplace方程进行拟合。整个拟合曲线可用于计算接触角或表面张力。这种处理方法比传统的液滴图像参数计算方法具有一个重要的优点。Circular法、多项式法和Bashford-Adams法（软件也可以实现这些计算方法）仅使用液滴剖面图的部分进行分析，常常会产生错误的结果，特别是对于大液滴的接触角更是如此。

软件计算下列参数：

| 静态或平衡接触角 前进和后退接触角 附着液滴（气泡）表面张力 吸附 润湿 液滴体积 液滴基线长度 表面自由能 Zisman曲线法 Fowkes曲线法 Wu法 Van Oss酸/碱法 | 悬滴（气泡）表面/界面张力 静态和动态表面/界面张力 临界胶束浓度 乳液和泡沫的稳定性 表面活性剂、蛋白质或聚合物在界面上的吸附和竞争 界面流变性能表征 界面面积的控制收缩或膨胀（正弦、线性、阶跃和锯齿） |
| --- | --- |

CAM 200的特点

硬  件

照相机和光学元件

- 精度512×512

- 最大速率每秒30、60和100帧

- 真正的远焦镜头

- 在物镜清晰的光圈上任意一点均保持恒定的视角角度。

- 图像目标

尺寸精确，不论视觉角度或与镜头的接近程度。

- 图像面积4×4 mm2

照明系统

- 高级LED一体化的球型照明

- 频闪活动与照相同步进行

- 确保均一的背景照明

- 单色光消除了镜头误差

- 冷色光不影响样品

- 频闪活动确保图像清晰

- 内置过滤器，可减轻环境光的影响

- 长寿命

软  件

- 软件Windows 2000/XP

- 图像和结果存储入数据库，方便调用

- 屏幕显示活动图像

- 可重复记录下的影像或单一图像

计算

- 接触角（静态，前进和后退）

- 表面张力（悬滴和附着液滴）

- 液滴体积

- 液滴基线长度

液滴剖面图的获取

- 采用特殊算法研究分析液滴剖面，且具有极高的精确度。

拟合方法

- Young-Laplace方法。研究截获的液滴剖面与基于Y-L方程的理论剖面之间最接近的匹配。这种拟合可用于所有计算。甚至对于大液滴，也允许进行接触角的精确计算。

- Bashford-Adams方法。该拟合方法仅适合悬液滴。使用两个形状参数进行拟合，无须采用完整的理论曲线拟合。

- Circular拟合方法。进行接触角的快速拟合。仅适用于小的液滴。

- 多项式拟合。用于接触角的计算。特别适合前进和后退接触角的研究。

表面自由能的计算

- 独立的软件，提供4种不同的方法计算固体的表面自由能。

- Zisman曲线（临界表面张力）

- Fowkes曲线（几何方法）

- Wu（谐波方法）

- Van Oss 酸/碱

图像触发器

- 当液滴接触到样品或离开滴嘴时，开始进行记录。

- 触发是基于屏幕上见到的信息，无须单独的硬件。

CAM 200技术规格

测量范围			0~180°, 0.01~999 mN/m

精确度				±0.1°, ±0.01 mN/m

最大样品尺寸		无限×150×150 mm

每帧的间隔        10 ms ~ 1000 s

最大测量速度      30 , 60或100帧/秒

摄相机            CCD相机，远焦镜头

光源              LED背景照明

计算机            最小128MB RAM, Windows 2000/XP

附  件

### 自动分配器

### 界面流变测量系统

### 环境和界面测量室

### 高温测量室（室温-250℃）

### 倾斜台（用于前进和后退接触角测量）

### 高速照相机