VoltaLab 21 (PGP201 & VoltaMaster 4)

腐蚀研究电化学工作站

VoltaLab 21 是简洁的恒电位仪，内置信号发生器，当使用前面的控制面板的时候，可以作为独立

的仪器使用。在这种手动模式下，这台 PGP201（指主机）的扫描速率可以选择到高达2.5 V/s.使用 VoltaMaster 4（软件通过电脑控制时）, 最大扫描速率是10 mV/s. 是腐蚀研究的非常理想的仪器, VoltaLab 21可以记录非常长时间的极化阻抗和腐蚀电势. 可以提供点（腐）蚀测定与电偶合腐蚀测定方法。 VoltaLab 21 可以在漂移和不漂移的工作模式。

| PGP201 恒电位仪 20V/1 A |
| --- |
| 伏安法 最大电位 最大电流输出 最大极化电位 测量电流最大分辨率 测量电位最大分辨率 | ±20 V ±1 A ±4 V 0.1 nA 1 mV |
| 扫描性能 测试周期 最大扫描速率 | 1s 10 mV/s |
| 电化学阻抗 不提供 |
| 电阻电压降补偿 不提供 |
| 一般参数 电源供应 尺寸 重量 | 115/230 Vac +15-18% 47.5-63 Hz 170 VA 485 x 300 x 88 mm 13 kg |
| 订购信息 VoltaLab 21 由一个 PGP201 恒电位/恒电流仪 20 V/1 A，带内置信号发生器，加 VoltaMaster 4 电化学工作软件和一套系列接线组成。 |
| VoltaLab 21 (230 V) | A41A009 |

Basic Electrochemical Cell - BEC/EDI
Commercial documentation D11V015

•Volume = 20 to 50 ml

–Thermostated

•One platinum

–Counter electrode (wire)

•One Calomel

–Reference electrode

•5 holes

–Sleeves 14.5/23

•One bubbler

•Suitable for EDI101

–Rotating Disc Electrode