Questron QWAVE4000型微波消解仪

- 产品简介

加拿大Questron成立于1989年，致力于制造和销售并提供实验室分析仪器运用于环境，医药，自然资源，生产，农业，政府实验室，教育等各个领域。

传统的湿法样品消解是一种旧的消解方法，消解结果容易受到环境等因素的影响，实验结果出现偏差。随着计算机技术及微波加热技术的日益成熟，能够节约时间、功能强大的微波消解系统进入了分析仪器领域。Questron公司的QWAVE4000提供了高性价比且安全的消解方式-微波消解。作为消解系统中的高端部分，我们提供了高性能的工业级微波炉及崭新的经多次实验测试的消解罐（UHP和VHP）。系统预存EPA方法，而且允许用户自定义消解程序，独有的Q-SensTMg光学温控设备能实现每秒50次的罐内温度少秒，结果实时可信，大大增强了实验人员的安全感和信心。

- QWAVE4000的技术优势

◆  用户自定义消解程序，便捷设定  最多可以储存10个程序，方便常用样品的消解，提高工作效率。如果需加载新程序，只需通过键盘输入数据，设定时间-温度参数曲线就可以实现操作了。

◆  预存EPA方法  无需前期条件摸索和方法校准，只需直接从存储程序中调出适合样品的EPA方法

◆  消解罐内温度实时可控  无论您使用UHP还是VHP型消解罐，都可以实现既定程序对罐内温度的秒级别的控制，安全、可靠、实时。

◆  微波功率自动可调  无论你使用了一个还是多个消解罐，调用的程序会自动调整微波功率以适应消解罐按照设定的温度曲线升温，并且功率为连续微波功率，以达到细微的功率控制。

◆  Q-SensTM 控制  独有的Q-SensTM 光学传感器，可实现每秒50次的罐内温度扫描，实时可靠，保证实验过程符合实验程序设计要求。

- 仪器操作简单

- 友好的草走界面，方便的触摸控制器

- 超亮液晶显示

  - QWAVE4000 五道可信的安全特征

- 装载Q-SensTM 光学温度传感器

- 业界首创的光学温度传感器，实现利用光学系统来检测温度，实时可靠。通过对罐内温度的精确测定实现程序的完美执行，有效防止过热和过压的情况，为系统提供了第一道强大的安全防线。

- OPGuardTM 过压安全防护装置。

- 内腔镀PTFE坚固设计。

- 工业级强度的腔体设计，坚固安全。

- 弹簧门插销设计，提供一个简单并有效的安全保护。

  - 方法设置

- 预存有EPA方法3015、3051、3052

- 可存储10个“时间-温度”或“时间-功率”的消解方法，运行程序简单方便

- 对特殊样品可设定自己的消解方法

- 多年的专业经验，积累了大量的应用方法

- 可以同时处理10个样品

- 消解罐介绍

QWAVE1000为客户提供了灵活的消解罐配置，包括UHP（超高压）和VHP（极高压），以满足不同客户的样品需求，具体参数如下：

|  | 高 | 容积 | 最大耐 受压力 | 最大控 制压力 | OPGuardTM 卸载压力 | 最高耐 受温度 | 使用最 高温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VHP | 17cm | 100ml | 69bar/1000psi | 43bar/625psi | 600psi±0/100psi | 300℃ | 230℃ |
| UHP | 22cm | 60ml | 151bar/2200psi | 103bar/1500psi | 1000psi±0/100psi | 300℃ | 230℃ |

- QWAVE4000技术参数

| 微波炉体 |
| --- |
| 微波消解系统最大功率输出 | 1200w |
| 磁控管频率 | 2450MHz |
| 电源规格 | 208V, 60Hz, 20A |
|  | 220V, 50Hz, 20A |
| 排烟能力 | 150CFM |
| 显示 | 高亮度LED |
| 尺寸（宽×厚×高） |
| 外形尺寸 | 58×61×64cm |
| 炉腔尺寸 | 39×34×30.5cm |
| 重量 | 75kg |
| 消解罐 |
| 支持消解罐 | UHP,VHP |
| 最大样品数 | 10个（UHP或VHP） |

- QWAVE4000应用范围

- QWAVE4000应用范围

| 样品类型 | 样品量(grams) | 消解时间（hr:min） |
| --- | --- | --- |
| 氧化铝 | 1.00 | 0:30 |
| 血液 | 1.50 | 0:15 |
| 滤渣 | 1.10 | 0:23 |
| 水泥 | 0.15 | 0:10 |
| 鱼组织 | 1.20 | 0:25 |
| 油漆 | 0.60 | 0:27 |
| 纸浆 | 1.50 | 0:23 |
| 聚乙烯 | 0.40 | 0:15 |
| 沉渣 | 0.40 | 0:17 |
| 土壤 | 0.80 | 0:24 |
| 钢铁 | 0.50 | 0:28 |
| 植物 | 0.75 | 0:22 |
| 废水 | 25.0 | 0:20 |