Cryst-EX全自动聚丙烯二甲苯/庚烷可溶物含量快速分析仪

非常人性化的操作界面

Cryst-EX为全自动聚丙烯二甲苯/庚烷可溶物含量分析仪，可以实现快速准确分析，整个分析仅需3小时，无需溶剂处理。同时可以配置IR4红外检测器和粘度检测器，一次测试不仅可得到样品二甲苯可溶物含量、乙烯含量和特性粘度数据，还可以得到样品可溶物乙烯含量和特性粘度数据，是功能非常强大的QC 实验室分析仪。

功能

•一次可分析3个样品 • 可以配置新的IR4红外检测器来分析样品和溶出物的组成，如样品乙烯含量和可溶物乙烯含量 • 可以配置两只串联的粘度计来分析样品和可溶物特性粘度 • 与ISO/ASTM 二甲苯溶出物分析方法线性相关 • 与庚烷溶出物结果线性相关

特点

• 台式仪器，硬件简单，全自动分析 • 极高的精确度 • 样品无需称重 • 无需人工干预的快速分析 • 溶剂消耗少 • 仪器的设计适用于QC使用环境 • 易于使用和维护 • 远程控制方便诊断和软件升级

人工测试数据与Cryst-EX仪器测试数据对比图

人工测试存在的问题：①二甲苯易挥发，毒性大；②二甲苯易挥发，人工测试结果误差较大（一般都偏大），尤其是在夏天。③人工测试步骤多（由于样品和溶液都需要精确计量），时间长，约需8小时。

CRYST-EX测试仪的优点：①分析、清洗全自动，无需人员看护（晚上测试，早上就可得到结果）；②测试时间短（3小时即可得到全部数据），且一次可以同时测试3个样品；③一次分析不仅可以得到样品二甲苯可溶物含量数据，还可以得到样品乙烯含量、特性粘度数据和样品可溶物乙烯含量、特性粘度数据，对于乙烯/丙烯共聚物的研究非常有帮助，尤其适合乙烯/丙烯抗冲共聚物的研究。

全面的分析数据

下表为CRYST-EX与其它分析仪器测试数据对比，从表中数据不难看出，CRYST-EX分析仪测试的数据与其它实验室常用分析仪器测试的结果非常吻合。

CRYSTEX与其它分析仪器测试数据对比

| 样品 | 尼高利固体红外 乙烯含量 | CRYSTEX乙烯含量 | VISCOTEX (可溶物) 特性粘度 | CRYSTEX (可溶物) 特性粘度 | CRYSTEX 可溶物 乙烯含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wt% | wt% | dl/g | dl/g | wt% |
| 1# | 12.6 | 12.6 | 3.48 | 3.59 | 38.76 |
| 2# | 13.7 | 13.2 | 3.53 | 3.64 | 39.5 |
| 3# | 14.6 | 14.98 | 3.54 | 3.72 | 40.59 |
| 4# | 14.2 | 14.3 | 3.45 | 3.51 | 40.9 |
| 5# | 12.2 | 12.84 | 4.16 | 4.13 | 34.06 |
| 6# | 11.9 | 12.7 | 3.63 | 3.74 | 34.4 |