北京恒久科学仪器厂

Beijing Henven Scientific instrument factory

微机差热天平（综合热分析仪）

型号：HCT-1 / HCT-2 / HCT-3

■仪器特点

◆ 热流式DSC数据采集方式，绘制出能量与温度的曲线。

◆ 用户可以自行利用标准样品对温度、能量、热重准确性进行校正。

◆ 气氛控制系统采用质量流量控制器，三路稳压、稳流气体可以在实验过程中自动切换，精度高、重复性好、响应

速度快（可以定制耐各种腐蚀性气体的气氛控制系统）。

◆ 从微量样品到大剂量样品均可满足（更换支撑杆，最大样品可达5g）。可满足各种样品在不同条件下的测试要求。

◆ 全 部 测 量 过 程 自 动 完 成 ，自动绘图，丰富的软件功能可完成DTA、 TG、 DTG 、DTTG 常规数据处理；

特殊数据处理（DTA峰面积、热焓计算、动力学参数计算、数据比较、多种算法计算活化能、玻璃化温度、比较法

测量比热等）。

◆ 系统采集试样过程中，可任意时刻截图，根据输出信号大小自动变换量程。

◆ 大屏幕液 晶 显 示 ，实时显示仪器的状态和数据，两套测温电偶，一套电偶实时显示炉温（无论加热炉工作与

否）另一套电偶显示工作时样品温度。

◆ 用户给出计算的公式或计算方法，我厂能及时提供相应的软件研制产品。

◆ 自主研发的恒温控制器；恒温气相色谱、质谱连接头；恒温带；可充分保证焦油及各种反应气体的二次检测。

■仪器用途

主要测量与热量有关的物理、化学变化，如物质的熔点、

熔化热、结晶与结晶热、相变反应热、热稳定性（氧化诱

导期）、玻璃化转变温度、吸附与解吸、成分的含量分析、

分解、化合、脱水、添加剂等变化进行研究。

■仪器指标

微机差热天平（综合热分析仪）

型号：HCT-1 / HCT-2/HCT-3

各种坩埚及固体、液体坩埚封样器

北京市怀柔区雁栖开发区经纬园科高路3号

网址：www.henven.com

电话：010-61685275/79 传真：010-61685273

E-mail：sales@henven.com 61685275@163.com 61685279@163.com

# Text boxes

| 横坐标轴可选择温度或时间作标尺 |
| --- |
| 纵坐标轴可选择绝对重量或百分比作标尺 |
| 内置天平，自动测量样品初始重量 |
| 液晶实时显示炉温与样品温度、质量、气路状态等 |
| 步冷曲线功能 |
| 结晶动力学 |
| DSC数据 |
| DSC 测量范围 | ±1mW ～±100mW |
| DSC 精度 | ±0.1 µW |
| 温度数据 |
| 温度范围 | HCT-1：室温-1150℃ HCT-2 :室温-1250℃ HCT-3：室温-1450℃ |
| 温度准确度 | ±0.1℃ |
| 升温速率 | 0.1℃/min 至 80℃/min |
| 天平数据 |
| 测量范围 | 1mg 至 300mg 更换支撑杆可达 5g |
| 解析度 | 0.1µg |
| 热重噪声 | ＜0.1µg |
| 真空度（仪器本身有 真空密封措施） | -2 选配真空机组后可达 2.66×10 pa |
| 气氛控制系统 | 采用质量流量控制器（可以定制耐各种腐 蚀性气体的气氛控制系统） |
| 恒温控制器；恒温气 相色谱、质谱连接头； 恒温带（选配） | 恒温范围：室温-400℃ |
| 差热数据 |
| 测量范围 | ±10µv 至±2000µv |
| DTA 解析度 | 0.01µv |
| 坩 埚 | 标准配置：陶瓷坩埚 0.06ml 或 0.12ml 选择配置：铝坩埚、石墨坩埚、石英坩埚、 铂金坩埚 |